# мІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# ДОНБАСЬКИЙ  державний технічний університет

# В.М. ДАНЬКО

А.І. бесєдін

# РОЗРАХУНКИ РЕЖИМІВ

# ПРОКАТКИ ТОВСТИХ ЛИСТІВ

# НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«оСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКАТКИ»

# ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НАПРЯМКУ 6.05041

«МЕТАЛУРГІЯ»

# аЛЧЕВСЬК

# ДонДТУ

# 2010

УДК 621.771.23

ББК

Навчальний посібник по курсу „Основи технології прокатки” (для студ. напр. 6.05041 „Металургія” всіх форм навч.)/Укл.: Данько В.М, Бесєдін А.І.,.- Алчевськ: ДонДТУ. 2010,– 128с. Мова українська.

Укладачі:                                     В.М. Данько, доц.

А.І. Бесєдін, доц.

Рецензенти:                                 О.В. Сатонін, проф.

Є.М. Смирнов, проф.

Відповідальний за випуск:         П.М. Денищенко, доц.

Відповідальний редактор:          Н.Г. Мітічкіна, доц.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………..……5

1 Фабрикація слябів…….…………………….………………..….………7

1.1 Визначення маси слябів.............................................................7

1.2 Визначення розмірів слябів.......................................................9

2 Вибір схеми прокатки…………………….…………………………....11

2.1 Подовжня схема........................................................................12

2.2 Поперечна схема.......................................................................14

3 Розробка режимів обтисків……….…………………………………...15

3.1 Прокатка в чорновій кліті........................................................15

3.2 Прокатка в чистовій кліті.........................................................22

4 Розрахунки швидкісного режиму…...…………..…………………….25

5 Розрахунки температурного режиму…….……………………............51

5.1 Наближений розрахунок температурного режиму................51

5.2 Розрахунок температурного режиму прокатки по

методиці ДонНДІЧормет...........................................................54

5.3 Температурний режим при «сухій» прокатці.........................58

6 Розрахунки припустимих зусиль і моментів прокатки……................60

7 Розрахунки енергосилових параметрів прокатки….………...............73

8 Перевірка головних двигунів на нагрівання……….…………............93

Висновки........................................................................................100

Контрольні питання......................................................................102

Рекомендована література............................................................105

Додаток А  Фабрикаційні коефіцієнти ТЛС ВАТ АМК……....107

Додаток Б  Величини припуску на обрізання бічних кромок...110

Додаток В  Основні параметри ТЛС ВАТ АМК………....…....112

Додаток Г  Режими обтисків у чорнових клітях ТЛС…...…....114

Додаток Д Режими обтисків у чистових клітях ТЛС……........122

Додаток Е  Параметри сталей по Л.Андріюку і Г.Тюленеву....127

ВСТУП

При розробці режиму прокатки даного типорозміру листа із даної марки сталі слід мати на увазі сучасні вимоги як до якості продукції, так і до техніко-економічних показників технології, що розробляється.

Товсті листи повинні мати достатню точність геометричних розмірів. з яких особливу увагу наразі приділяють мінімізації подовжньої та поперечної різнотовщинності і забезпеченню площинності. Потрібно також забезпечувати добру якість поверхні листів, без вкатаної окалини, пльон, подряпин, тощо. Особливо важливим є отримання регламентованого стандартами та вимогами замовника комплексу механічних властивостей металу, що насамперед потребує правильного визначення температури кінця прокатки. Звісно, ступінь досконалості технології залежить від можливостей стану, для якого вона розробляється.

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції технологія повинна мінімізувати її собівартість. Для цього потрібно зменшувати витрати матеріальних та енергетичних ресурсів на випуск 1т. листів.

Зменшення металоємності потребує зменшення окалиноутворення при нагріванні слябів під прокатку і, головним чином, бічної та торцевої обрізі. Останнє можливе при наближенні форми розкатів у плані до прямокутної, що вимагає як правильного визначення схеми прокатки, так і допоміжних заходів на зразок змінного обтиску бокових або широких граней слябів перед прокаткою у чорновій кліті.

Для зменшення енергетичних витрат насамперед рекомендуєть-

ся вживати низькотемпературну та так звану «суху» прокатку, що най-

більш впливає на режими прокатки. Інші способи, такі як гарячий посад, транзитна прокатка, екранування розкатів потребують змін тільки у режимах нагрівання та в обладнанні.

Режим прокатки, як відомо, складається з вибору маси та розмірів слябів, тобто їх фабрикації, вибору схеми прокатки, розрахунку швидкісного та температурного режимів, визначення припустимих зусиль та моментів, обчислення енергосилових параметрів прокатки та корегування режиму обтисків з відповідними змінами у швидкісному режиму так, щоб зусилля і моменти прокатки в кожному проході не перевищували припустимі. Потрібно також виконати перевірку головних двигунів на нагрівання, оскільки у реверсивних станів вони працюють з перевантаженням.

Технологія прокатки цим не обмежується, оскільки вона провинна регламентувати процедуру прийомки слябів та контроль їх якості, процеси обробки розкатів, визначення поверхневих дефектів та їх вилучення, термообробки, тощо. Але ці питання докладно висвітлені у літературі по листопрокатному виробництву, і тому даний навчальний посібник їх не торкається.

1 ФАБРИКАЦІЯ СЛЯБІВ

1.1 Визначення маси слябів

Маса слябу mсл визначається по номінальних розмірах готового листа з урахуванням кратності розкрою і коефіцієнта фабрикації:

, т;

де mл - номінальна маса одного листа:

.

де h, b, l - відповідно товщина, ширина і довжина листа, мм;

ρ - щільність металу; для сталі приймається ρ = 7,85 т/м3;

Кратність розкрою n потрібно брати максимальною, тому що це підвищує продуктивність стана. Але обмеженням є максимально припустима довжина розкату по придатному (тобто без урахування нерівних торців розкатів). В табл.1 наведено дані про довжину по придатному для різних ТЛС:

Таблиця 1.1– Довжини по придатному та максимальні

маси слябів у різних станів

| № пп | Стан | Довжина по придатному | Максимальна маса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2250 | 18000 мм | 3,8т |
| 2 | 2800 | 20000 мм | 5,6т |
| 3 | 3000 | 24000 мм | 7,5т |

Але це обмеження не єдине. Другим є максимально припустима маса розкату, отже слябу. В табл.1.1 наведено цей параметр для різних станів. Виходячи з цих двох обмежень, вибирають максимальну величину кратності розкрою.

Коефіцієнт фабрикації Кф – величина, зворотна виходу придатного. При визначенні виходу придатного враховуються наступні втрати металу від нагрівання слябів до розкрою листів:

1) угар металу в нагрівальній печі і окалиноутворення при прокатці – 2,5÷3,0%;

2) обрізь бічних кромок – 5 ÷10%;

3) торцева обрізь, залежно від довжини листа, – 4÷10 %;

4) зразки для механічних і технологічних випробувань, на які витрачається 50-400 мм довжини розкату.

Коефіцієнт фабрикації при прокатці листів із зливків вищий за рахунок вищої норми обрізі. Головна обрізь для зливків з киплячої сталі дорівнює 6-12%, спокійної – 12÷15%. Донна обрізь для зливків складає 3÷5%.

При прокатці застосовують наступні коефіцієнти фабрикації:

1) для зливків з киплячої сталі:    1,25÷1,40;

2) для зливків із спокійної сталі:  1,37-1,70;

3) для слябів:                                   1,17-1,29.

Величини фабрикаційних коефіцієнтів для товстолистових станів ВАТ АМК наведені в Додатках (таблиці А.1÷А.3) [1,2]. Слід мати на увазі, що для стану 2800 при поставках рядового металу товщиною 25÷50мм при полистних випробуваннях по ДСТУ 5520-89 Кф = 1,22 по формі 1а і 1,23 по формі IV, а по ДСТУ 6713-91 відповідно 1,23 і 1,23. При поставках по ТУ листів із сталі 10ХН1М при полистних випробуваннях по формі IV Кф найбільший - 1,29.

На стані 3000, де сляби профілюються горизонтальними валками за допомогою ГНП, використовується зовсім інший підхід до визначення Кф: в залежності від допусків на товщину листа (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Значення Кф для ТЛС 3000 [3]

| Сляби | Допуски на листи, мм |
| --- | --- |
|  | (-0,75)÷(-0,40) | (-0,3)÷(+0,8) |
|  | один крат | два крати | один крат | два крати |
| Катані | 1,180 | 1,170 | 1,200 | 1,190 |
| Литі | 1,145 | 1,140 | 1,165 | 1,160 |

Із табл. 1.2. видно, що на стані 3000 втрати металу значно менші, ніж на інших ТЛС.

Наприклад: Визначити масу слябів для прокатки на стані 2800 рядових листів 12×2500×6000 мм із сталі 3сп при постачанні по IV формі і портіонних випробуваннях.

т.

Виходячи з табл. 1.1 знаходимо n = 3, а по табл. А.2 знаходимо значення Кф:

т.

1.2 Визначення розмірів слябів

Перш за все потрібно вибрати ширину сляба, яка у всіх випадках повинна бути максимально можливою. Це наближає форму розкатів до прямокутної і зменшує кількість обрізі.

Максимально можлива ширина катаних слябів залежить від ширини зливку, з якого він катається, а ширина зливку - від його типу. В таблиці 1.3. наведено максимально припустиму ширину і мінімальну товщину слябів, що використовуються на ВАТ АМК. Ширина литих слябів залежить від геометрії кристалізатора МНЛЗ. На ВАТ АМК литі сляби мають ширину 1000÷1450 мм з кроком у 50 мм.

Таблиця 1.3 – Ширина катаних слябів ВАТ АМК

| № | Тип слитка | Максимальная ширина сляба, мм | Мінімальний перетин профілю, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-1 | 900 | 120×800 |
| 2 | Д-13 | 1050 | 120×1050 |
| 3 | Д-15 | 1250 | 130×1250 |
| 4 | У-10 кп | 700 | 110×500 |
| 5 | У-10 пс | 650 | 110×500 |
| 6 | К-3 кп | 1000 | 140×900 |
| 7 | К-3 пс | 950 | 140×900 |

Вибір товщини слябів не такий однозначний і залежить від їх

потрібної довжини. З точки зору мінімізації витрат газу на нагрівання слябів перед прокаткою бажано мати товщину мінімальною. оскільки такі сляби швидше прогріваються. Але при малій товщині буде велика довжина слябу, тому що об'єм повинен бути незмінним. При великій довжині погіршується форма розкату, отже збільшуються витрати металу. З цього протиріччя є два виходи:

1. Шукати компромісний варіант, коли товщина буде не дуже великою, а довжина - малою;

2. Використовувати спеціальні технології та пристрої для їх реалізації, що наближають форму розкатів в плані до прямокутної, типу профільованої прокатки слябів в ВВ або MAS-методу. Але треба мати на увазі, що товщина і довжина слябів мають певні обмеження (табл. 1.4).

Таблиця 1.4 – Припустимі розміри катаних слябів

| Розмір, мм | стан 2250 | стан 2800 | стан 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| товщина | 105÷250 | 130÷300 | 140÷320 |
| ширина | 550÷1050 | 700÷1250 | 1000÷1400 |
| довжина | 1200÷1850 | 1500÷2500 | 1500÷2500 |

Наприклад: Визначити розміри слябів для попереднього прикладу.

Варіант 1: сляби катані. При використанні зливку Д-15 ширина слябу В =1250 мм. Приймаємо середню його товщину Н = 220 мм. Тоді довжина:

м.

Округляємо L до 2320 мм, оскільки розкати на блюмінгу-слябінгу ріжуться з кроком 10 мм. Отже розміри слябу 220×1250×2320 мм.

Варіант 2: сляби литі. Приймаємо максимальну ширину В = 1400 мм і середню товщину 220 мм. Тоді довжина:

м ≈ 2070 мм.

Розміри слябу 220×1400×2070 мм.

2 ВИБІР СХЕМИ ПРОКАТКИ

При виробництві товстих листів застосовують дві основні схеми прокатки – подовжню або поперечну, вибір яких в основному визначається співвідношенням ширини сляба і ширини готового листу.

При подовжній осі сляба і листу співпадають, а при поперечній вони перпендикулярні.

Схема прокатки в чорновій кліті має вирішальне значення для форму розкату в плані і, отже, на витрату металу, а також впливає на якість продукції і продуктивність стану. Тому при виборі раціональної схеми у кожному конкретному випадку необхідно враховувати всі згадані чинники.

Найпростіші схеми прокатки застосовуються, коли початкові ширина В або довжина L сляба дорівнюють ширині готового листу b з ура-

хуванням бічної обрізі Δb. Якщо ширина сляба відповідає ширині листу з урахуванням бічної обрізі, прокатка в чорновій кліті ведеться по простій подовжній схемі до отримання підкату необхідної товщини (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 – Проста подовжня схема прокатки

Якщо ширина листу з урахуванням бічної обрізі відповідає довжині сляба, він розвертається (кантується) на 900 в горизонтальній площині і прокатується в чорновій кліті в поперечному напрямі так, що довжина листу формується з ширини сляба (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Проста поперечна схема прокатки

У більшості випадків товсті листи прокатують із слябів, ширина і довжина яких менше ширини листів. При цьому застосовуються складніші схеми подовжньої і поперечної прокатки.

2.1 Подовжня схема прокатки

У найповнішому вигляді подовжня схема прокатки складається з трьох етапів (рис. 2.3). На першому етапі сляб прокатується уподовж для вирівнювання товщини і зменшення звуження кінців листу. Цей етап називають протяжкою.

Рисунок 2.3 – Подовжня схема прокатки з розбиттям ширини

Завдяки протяжці форма розкату наближа ється до прямокутної. Сумарний коефіцієнт витяжки при протяжці µ1 звичайно складає 1,1-1,6. Як правило, протяжка ведеться у перших двох-чотирьох проходах, при цьому довжина сляба зростає до величини, близької до довжини бочки валків.

На другому етапі після кантування розкату на 900 в горизонтальній площині прокатка ведеться в поперечному напрямі до необхідної ширини листу з припуском на бічну обрізь, який на товстолистових станах складає 110-250 мм. Цей етап називається розбиттям ширини. Сумарний коефіцієнт витяжки при розбитті ширини µ2 на практиці складає 1,7-3,9.

На третьому етапі після отримання необхідної ширини листа проводиться зворотне кантування розкату на 900 Прокатка ведеться уподовж до отримання товщини підкату для чистової кліті, при цьому сумарний коефіцієнт витяжки µ3 може досягати 10.

При подовжній схемі прокатки форма розкату після чорнової кліті характеризується більшою шириною його середньої по довжині частини в порівнянні з шириною кінців (рис. 2.3) і в основному залежить від співвідношення віялоподібного розширення кінців при протяжці і при розбитті ширини, тобто визначається відношенням µ1/µ2.

При відношенні µ1/µ2≈1,0 різноширинність підкату практично відсутня. У виробничих умовах µ1/µ2 = (0,5-0,8), що в більшості випадків не забезпечує прямокутної форми підкату.

2.2 Поперечна схема прокатки

Ця схема включає наступні етапи (рис. 2.4)

Рисунок 2.4 – Поперечна схема прокатки з розбиттям ширини

На першому етапі проводиться прокатка в подовжньому напрямку з сумарною витяжкою µ1=1,1÷1,4 при якій довжина сляба (розкату) підвищується до величини, що відповідає необхідній ширині листа з припуском на бічну обрізь.

На другому етапі після кантування на 900 в горизонтальній площині, проводиться прокатка в поперечному напрямку з сумарною витяжкою µ2 до отримання товщини підкату для чистової кліті або товщини готового листа (для одноклітьових станів).

При поперечній схемі прокатки кінці підкату мають більшу ширину в порівнянні з середньою по довжині частиною (рис. 2.4)

Величина різноширинності кінців залежить від співвідношення сумарних витяжок при протяжці µ1 і при прокатці у поперечному напрямку µ2. При товщині, підкату hчист > 40 мм, коефіцієнт витяжки µ2 = h2/hчист, рекомендується приймати із співвідношення: µ2= h2/40 (де: h2,

hчист – відповідно товщина розкату після розбиття ширини і товщина підкату для чистової кліті, мм).

При поперечній схемі прокатки без протяжки (проста поперечна схема по рис. 2.3), яка використовується для слябів з довжиною, що дорівнює ширині листів з припуском на бічну обрізь, після кантування на 900 сляб прокатується до заданої товщини. При цьому мало завантажені пропуски при прокатці виключаються і підвищується продуктивність  стану.  За відсутності  протяжки  µ1 = 1 і µ2 = Н/hчист   (тут hчист  ≈ 40 мм).

Переваги поперечної схеми прокатки в порівнянні з подовжньою такі: більша продуктивність внаслідок відсутності одного кантування і більш рівномірні обтиски по проходах, менша анізотропія механічних властивостей металу. Істотний недолік поперечної схеми прокатки – появи розшарувань, причиною яких є розкочування в поперечному напрямі неметалічних включень і інших дефектів слябів.

3. РОЗРОБКА РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ

3.1 Прокатка в чорновій кліті

# Якщо прийнято подовжню схему прокатки, то спочатку слід визначити коефіцієнт витяжки при протяжці по формулі:

# ,                                             (3.1)

# де lпр – довжина розкату після протяжки, мм;

# Максимальна довжина розкату після протяжки lпр залежить від довжини бочки валків Lб і довжини роликів робочого рольгангу кліті. Останнє необхідне для можливості кантування розкату після розбивки

# ширини, для чого його  діагональ d після цієї стадії повинна бути трохи

# менше довжини роликів lpг робочого рольгангу даної кліті (рис. 3.1).

# Рисунок 3.1 – До визначення довжини після протяжки

# Очевидно, що максимально припустима довжина повинна бути:

# ,                                   (3.2)

# де Δb - припуск на обрізання бокових кромок (див. Додаток Б).

# Водночас вона не може бути більшою, ніж:

мм.                              (3.3)

З цих двох значень вибирають менше. Наприклад:b = 2500; Δb = 160, прокатка на ТЛС 2800 з lрг = 3600 мм (див. Додаток В). Звідси:

мм.

мм.

Приймаємо менше значення lпр= 2400 мм.

При обмеженій довжині lпр коефіцієнт витяжки μ1 буде тим більше, чим менше L. Ось чому з погляду зменшення обрізі потрібно вибирати сляби мінімальної довжини, хоча це веде до збільшення товщини, що несприятливо позначається на нагріванні. Потім знаходить-

ся  товщина розкату після протяжки по співвідношенню:

# , мм.                                         (3.4)

# Сумарний обтиск при протяжці: . Його потрібно розподілити по проходах. Якщо поворотні пристрої чорнової кліті встановлені перед і після неї, то число проходів може бути як парним, так і непарним (при цьому потрібно прагнути їх мінімізувати). Якщо тільки до – то парним, оскільки після протяжки потрібно робити кантування. Доцільно розподіляти обтискання так, щоб вони зменшувалися у міру зменшення товщини розкату. Звичайно протяжка робиться за 2 проходи, і рідко – за 4. Якщо  малий, то можна робити один прохід холостим.

# Наприклад: Н = 220 мм, B = 1250мм, L = 2320 мм.

# ,мм.

# мм.

# мм.

# Такий обтиск можна зробити за один прохід. Але коли у перших проходах чорнової кліті обтиски досягають 40÷50 мм, потрібно робити перевірку умов захвату валками.

# Після протяжки розкат кантується на 900 і здійснюється розбиття ширини. Коефіцієнт витяжки при розбитті ширини:

# ,                                         (3.5)

# де b – ширина листа, мм;

# В – ширина слябу, мм;

# Далі визначається товщина розкату після розбиття ширини:

# .                                         (3.6)

# Знаходиться сумарний обтиск при розбитті ширини:

# .                                 (3.7)

# Він розподіляється по проходах так, щоб сила і момент прокатки не перевищували припустимих, але кліть була максимально завантажена по своїх енергосилових можливостях для отримання максимальної продуктивності. Звичайно для цього потрібно декілька наближень. Залежно від розмірів слябів і листів розбиття ширини робиться за 4÷8 проходів, але можуть бути і інші варіанти. Сумарний обтиск розподіляється по проходах. При цьому можна орієнтуватись на практичні режими обтисків ТЛС (див. Додаток Г).

# Наприклад:

# ,

# мм.

# мм.

# У першому наближенні розподілення по проходах:

# Δh1 = 23 мм; Δh2 = 21 мм; Δh3 = 20 мм; Δh4 = 18 мм; Δh5 = 16 мм; Δh6 = 15 мм.

# Потім робиться друге кантування і так звана "третя витяжка", до отримання товщини підкату в чистову кліть. Коефіцієнт витяжки цієї стадії розраховується по виразу:

# ,                                            (3.8)

# де hрш, hпк – товщина розкату після розбиття ширини і товщина підкату   в чистову кліть.

# Сумарний обтиск при третій витяжці:

# ,                                    (3.9)

# де товщина підкату знаходиться з умови рівності циклів прокатки в чорновій і чистовій клітях.

# ,

# де ΔhΣчорн – сумарний обтиск у чорновій кліті.  Для подовжньої схеми:

# ,

# де h – товщина листа. У таблицях 3.1 і 3.2 наведено орієнтовні величини підкатів для різних товщин листів.

Таблиця 3.1 – Товщина підкатів на ТЛС 2800 ВАТ АМК

| Товщина листа, мм | Товщина підкату, мм |
| --- | --- |
| 8 | 20-30 |
| 9-10 | 30-40 |
| 12-15 | 40-50 |
| 16-20 | 50-60 |
| Більш 20 мм | 60-90 |

Таблиця 3.2 – Товщина підкатів на ТЛС 2250 ВАТ АМК

| Товщина листа, мм | Товщина підкату, мм |
| --- | --- |
| 4 | 13-14 |
| 5 | 16-20 |
| 6 | 20-25 |
| 8 | 25-30 |
| 10 и вище | 30-60 |

Наприклад: мм.

# мм.

Приймаємо hпк = 54 мм. Тоді: ;

# мм.

# Далі проводиться розподіл  по проходах і бажано так, щоб їх число було непарним. Тоді після третьої витяжки розкат можна відразу відправити до чистової кліті. Якщо не виходить зробити непарне число проходів, то слід вводити холостий прохід, протягом якого одночасно з транспортуванням розкату передбачається підйом верхнього валу для першого проходу наступного сляба. Результати розрахунку зводяться в таблицю. Приклад режиму обтисків – в табл. 3.3

# Таблиця 3.3 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм у

# чорновій кліті ТЛС 2800 по подовжній схемі

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 220 | 1250 | 2320 | - | - |
| 1 | 213 | 1250 | 2396 | 7 | 1,033 |
| 2 | 213 | 1250 | 2396 | 0 | - |
| Кантування |
| 3 | 190 | 2396 | 1401 | 23 | 1,121 |
| 4 | 169 | 2396 | 1575 | 21 | 1,124 |
| 5 | 149 | 2396 | 1787 | 20 | 1,134 |
| 6 | 131 | 2396 | 2032 | 18 | 1,137 |
| 7 | 115 | 2396 | 2315 | 16 | 1,139 |
| 8 | 100 | 2396 | 2663 | 15 | 1,150 |
| Кантування |
| 9 | 81 | 2663 | 2958 | 19 | 1,235 |
| 10 | 66 | 2663 | 3630 | 15 | 1,227 |
| 11 | 54 | 2663 | 4437 | 12 | 1,222 |

# Потрібно звертати увагу на те, щоб після розбиття ширини довжина розкату відповідала ширині листу плюс прийнятий припуск на бічну обрізь з точністю до ± 5 мм. Для цього коефіцієнти витяжки в кожному проході доводиться рахувати з точністю до 3÷4 знаків після коми.

При прокатці по поперечній схемі спочатку коефіцієнт витяжки при розбитті ширини:

, мм.

Далі розраховуються обтиски, потрібні для отримання lрш:

мм,

які розподіляються по проходам. Після кантування ведеться прокатка у поперечному напрямку до отримання товщини підкату у чистову кліть. При поперечній схемі сумарна деформація в чорновій кліті повинна дорівнювати (0,8÷0,9)ΔhΣ, щоб цикли прокатки в обох клітях були приблизно рівними.

# ,

# ,

.

Сумарна деформація розподіляється так, щоб обтиски зменшувалися. Число проходів також бажано мати непарним.

Наприклад:

,

мм.

# мм

# Приймаємо мм. Тоді:

# мм, мм.

Розподіляємо цю деформацію по проходам і складаємо таблицю режиму обтисків у чорновій кліті.

# Таблиця 3.4 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм у

# чорновій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 220 | 1250 | 2320 | - | - |
| 1 | 204 | 1250 | 2502 | 16 | 1,078 |
| 2 | 192 | 1250 | 2658 | 12 | 1,063 |
| Кантування |
| 3 | 169 | 2658 | 1420 | 23 | 1,136 |
| 4 | 147 | 2658 | 1633 | 22 | 1,150 |
| 5 | 127 | 2658 | 1890 | 20 | 1,157 |
| 6 | 108 | 2658 | 2223 | 19 | 1,176 |
| 7 | 91 | 2658 | 2638 | 17 | 1,187 |
| 8 | 76 | 2658 | 3158 | 15 | 1,197 |
| 9 | 62 | 2658 | 3871 | 14 | 1,226 |
| 10 | 50 | 2658 | 4801 | 12 | 1,240 |
| 11 | 40 | 2658 | 6000 | 10 | 1,250 |

Обтиски повинні бути такими. щоб зусилля і моменти прокатки не перевищували припустимих. В табл. Г.1÷Г.8 в якості прикладу наведено припустимі значення обтисків для чорнових клітей ТЛС.

3.2 Прокатка в чистовій кліті

Метою прокатки в чистовій кліті є одержання потрібної товщи

ни листа у межах поля допусків, мінімальних подовжній і поперечній

різнотовщинності і високій планшетності. Рівень механічних властиво-

стей металу також значно залежить режиму прокатки у чистовій кліті.

При прокатці в початкових пропусках в чистовій кліті обтиски обмежуються звичайно міцністю валків і іноді потужністю приводних двигунів, а в завершальних пропусках встановлюються з умов отримання листів з високою площинною і мінімальною поперечною різнотовщинністю. Для зниження поперечної різнотовщинності і поліпшення площинності листів обтиски в чистовій кліті по ходу прокатки зменшуються і в завершальних пропусках звичайно не перевищують 5-10 %. При цьому в деяких випадках останній пропуск є пропрасовуючим.

Залежно від товщини розкатів, що поступають в чистову кліть, вони мають температуру в діапазоні 980-10800С.  Зниження температури при прокатці істотним чином залежить від товщини листів, і якщо вона не перевищує 16-20 мм, то це зниження йде досить інтенсивно. Оптимальна температура кінця прокатки для вуглецевих і низьколегованих сталей складає 780-9200С [1,2], оскільки при цьому забезпечується отримання дрібнозернистої структури і високих механічних властивостей.

Повітряна окалина, що утворилася при прокатці в чистовій кліті, вилучається за допомогою установок гідросбиву. Зниженню окалиноутворення при прокатці сприяє вживання технологічного мастила, яке обумовлює пористу структуру окалини і зменшує силу зчеплення окалини з металом.

Коефіцієнт витяжки у чистовій кліті дорівнює:

.

Умовна довжина розкату (приведена до прямокутної форми з урахуванням торцевої обрізі):

Сумарний обтиск у чистовій кліті: . Попереднє розподілення обтисків по проходах здійсняється за принципом поступового їх зменшення. Звичайно в чистовій кліті робиться 5-9 проходів. Число проходів бажано бути непарним, щоб після останнього розкат можна було відправити на обробку. Режими обтисків зводяться до таблиці. Приклади - у табл. 3.5, 3.6.

# Таблиця 3.5 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм у

# чистовій кліті ТЛС 2800 по подовжній схемі

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 54 | 2663 | 4437 | - | - |
| 1 | 42 | 2663 | 5705 | 12 | 1,286 |
| 2 | 32 | 2663 | 7487 | 10 | 1,313 |
| 3 | 25 | 2663 | 9584 | 7 | 1,280 |
| 4 | 20 | 2663 | 11980 | 5 | 1,250 |
| 5 | 16 | 2663 | 14975 | 4 | 1,250 |
| 6 | 13 | 2663 | 18431 | 3 | 1,231 |
| 7 | 12 | 2663 | 19967 | 1 | 1,083 |

# Таблиця 3.6 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм у

# чистовій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 40 | 2658 | 6001 | - | - |
| 1 | 33 | 2658 | 7274 | 7 | 1,212 |
| 2 | 27 | 2658 | 8890 | 6 | 1,222 |
| 3 | 22 | 2658 | 10911 | 5 | 1,227 |
| 4 | 18 | 2658 | 13336 | 4 | 1,222 |
| 5 | 15 | 2658 | 16003 | 3 | 1,200 |
| 6 | 13 | 2658 | 18465 | 2 | 1,154 |
| 7 | 12 | 2658 | 20003 | 1 | 1,083 |

Перевірити правильність розрахунків можна по довжині розкату після останнього проходу: вона повинна перевищувати теоретичну довжину розкату, що дорівнює довжині листа, помноженої на кратність розкрою.

У таблицях Д.1÷Д.11 наведено приклади режимів обтисків у чистових клітях ТЛС 2800 і 2250. Ці дані можна використовувати тільки як перше наближення, оскільки остаточний режим обтисків встановлюється після розрахунку енергосилових параметрів прокатки.

4. РОЗРАХУНКИ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ

# Основна вимога до швидкісного режиму - забезпечення максимальної продуктивності ділянки прокатки, що вимагає мінімальної величини циклів прокатки в кожній кліті.

# Мінімізація циклів здійснюється за допомогою т.з. "потрійної умови" В.А.Тягунова [4]: цикл прокатки буде мінімальним, якщо має місце рівність тривалості спрацьовування натискного механізму при зміні обтиску τнм, тривалості реверсування головних двигунів τрд і тривалості реверсування розкату τрр:

# .

# Тривалість спрацьовування натискного механізму залежить від величини обтиску в наступному проході і його динамічних якостей.  Якщо виконується умова:

# ,

# де Kнм – т.з. прискорення натискного механізму, тобто лінійне прискорення, з яким переміщаються натискні гвинти, мм/с2.

# Vнм – швидкість натискного механізму, тобто лінійна швидкість

# переміщення натискних гвинтів, мм/с;

# то тоді натискний механізм працює по трикутній діаграмі і:

# ,                                             (4.1)

# Якщо , тоді натискний механізм працює по трапецеїдальній діаграмі і тривалість його спрацьовування:

# .                                        (4.2)

# Тривалість реверсу двигунів:

# ,                                            (4.3)

# де ωві – кутова швидкість викиду в i-тому проході, с-1;

# ωзі+1 – кутова швидкість захвату в наступному проході, с-1;

# ε1, ε2 – кутове прискорення і уповільнення валків, с-2.

# Тривалість реверсування розкату визначається швидкістю викиду розкату з валів і напрямком обертання роликів рольгангу. Якщо розкат викидається на ролики, що обертаються стрічно:

# ,                                    (4.4)

# де Vв – швидкість викидання розкату, м/с;

# f – коефіцієнт тертя розкату об ролики рольгангу; f = 0,2÷0,3;

# g – прискорення земного тяжіння, м/с2.

# Якщо навпаки:

# ,                          (4.5)

# де ар – лінійне прискорення розкату при викиданні з валків, м/с2.

# У першому проході кутова швидкість повинна бути:

# ,

# де кутова швидкість ωз захвату в другому проході задається так, щоб , або знаходиться із умови рівності термінів реверсу розкату і відпрацювання натискного механізму,

# ,                                  (4.6)

# де D – діаметр робочих валків. У першому проході швидкістю ωз захвату задаються.  Звичайно в чорновій кліті ωз = 1,5 с-1, в чистовій – 2,5с-1. Звідси:

# ,                                  (4.7)

# де τнм знаходиться по (4.1) або (4.2).

# Лінійна швидкість викидання розкату з валків:

# , м/с.

# Тривалість реверсу розкату тепер можна знайти по (4.4) або (4.5), врахувавши, що лінійне прискорення розкату:

# .

# Максимальна кутова швидкість в проході, коли прокатка йде по трикутній діаграмі [4]:

# (4.8)

# де L – довжина розкату в даному проході, м.

# Якщо викидання відбувається на максимальній швидкості, то:

# (4.9)

# Початкова стадія побудови швидкісної діаграми  наведена на рисунку 4.1

# Рисунок 4.1 – Діаграма швидкостей прокатки в чорновій кліті

# Тривалість розгону валків без металу:

# (4.10)

# Тривалість прискорення валків з металом до номінальної швидкості:

# .                                        (4.11)

# Тривалість прискорення валків з металом від номінальної до максимальної у даному проході швидкості:

# .                                       (4.12)

# При викиданні металу з валків можливі два варіанти:

# а) викидання здійснюється на швидкості менше номінальної. У такому разі шлях валків при уповільнення має 3 ділянки. Тривалість ділянки уповільнення від максимальної швидкості до номінальної:

# .                                    (4.13)

# Тривалість ділянки уповільнення від номінальної швидкості до швидкості викидання:

# .                                     (4.14)

# Тривалість ділянки уповільнення від швидкості викидання до зупинки:

# .                                         (4.15)

# б) викидання здійснюється на швидкості більше номінальної. В цьому випадку шлях валків також має 3 ділянки. Тривалість ділянки уповільнення від максимальної швидкості до швидкості викидання:

# ,                                      (4.16)

# ділянка уповільнення валків без металу до ωн тривалістю τθо:

# ,                                    (4.17)

# і ділянка уповільнення без металу від ωн до зупинки:

# (4.18)

# Цей варіант має місце при роботі головних двигунів прокатної кліті у режимі змінної потужності (рис. 6.5). У цьому режимі збільшення швидкості у другій зоні регулювання, коли кутова швидкість повинна бути більшою за номінальну ωн, відбувається за рахунок зменшення магнітного потоку при зменшенні напруги збудження. Тому для збереження моменту на валу двигуна струм якоря повинен зростати пропорційно швидкості, що веде до значного виділення тепла у обмотці, отже, до перегрівання двигуна. Посилене виділення тепла при ω > ωн враховується коефіцієнтом kθ (8.4). Ось чому потрібно поділяти прискорення і валків з металом на дві частини:  до ωн і після ωн.

# Можлива робота головних двигунів і в режимі постійного струму (рис. 6.6). У цьому режимі струм якоря не змінюється, і при переході у другу зону регулювання момент двигуна зменшується по (6.14). Але виділення тепла тепер є значно меншим, і перевищує номінальне значення тільки через перевантаження двигуна. Зрозуміло, що при роботі в режимі постійного струму нема потреби поділяти розгон і уповільнення валків з металом на ділянки до і після ωн. Тому:

# .                                        (4.19)

# (4.20)

# (4.21)

# Машинний час проходу:

# (4.22)

# Середня швидкість прокатки в даному проході:

# .                                        (4.23)

# Тривалість паузи між проходами:

# (4.24)

# Слід мати на увазі, що у першому проході τр не враховується, оскільки включається у тривалість підйому валка після попереднього проходу τпв. Також τо не враховується до, а τр після кантувань, оскільки цей час входить у тривалість кантування. Час τо не враховується і після останнього проходу, оскільки він входить у тривалість підйому валків τпв.

# Якщо після проходу робиться кантування, то час паузи між про-

# ходами визначається тривалістю цього процесу: τк = 4÷6с. У такому разі максимальна швидкість визначається довжиною розкату по (4.9). Оскільки довжина протяжки обмежена умовами кантування, то ця ωmax ніколи не перевищує максимальну швидкість у чорновій кліті.

# Інколи при розрахунку швидкісного режиму виникають проблеми. Наприклад, швидкість викидання по (4.6) має знак мінус. Це буває при малому τнм і завеликій ωз. Слід зменшити ωз.

# При дуже малій швидкості Vнм, яка буває на старих станах, не

# вдається виконати «потрійну умову», оскільки . У тако-

# му випадку час паузи між проходами слід приймати рівним , а для головних двигунів вводити паузу τпауз, як показано на рис. 4.2.

# Коли один із проходів приходиться робити холостим, як при протяжці по табл. 3.3, тоді слід ωв робити мінімальною, навіть рівною нулю. Для цього ωз потрібно підвищувати (рис. 4.3). Максимальна швидкість у другому, холостому проході, визначається по (4.9).

У такий спосіб можна дещо зменшити цикл прокатки, оскільки кантування буде відбуватися ще при гальмуванні головних двигунів, а проходження металу через валки без обтиснення займе мінімальний час. Велика швидкість викидання не є проблемою, тому що поворотний ро-

льганг розташовується на досить значній відстані від валків. До того ж, розкат, у крайньому випадку, можна гальмувати маніпулятором.

# Рисунок 4.2 – Діаграма швидкостей при малій Vнм.

# Рисунок 4.3 – Діаграма швидкостей при холостому проході

# Сумарний машинний час прокатки у чорновій кліті:

# ,                                       (4.25)

# де n – число проходів. Сумарна тривалість пауз у проходах:

# ,                                (4.26)

# де k - кількість кантувань

# Цикл прокатки в чорновій кліті:

# ,                    (4.27)

# де τпв – тривалість підйому валка для прокатки наступного сляба Знаходиться по (4.1) або (4.2) з урахуванням того, що Δh = H – hпк - h1.

# τтр – тривалість транспортування розкату від чорнової до чистової кліті:

# ,                                       (4.28)

# де Lр, Lпк – довжина рольгангу і підкату в чистову кліть, м;

# – швидкість рольгангу, м/с.

# За звичай τпв > τтр. Але якщо товщина слябу невелика, а швидкість натискного механізму значна, то може бути і навпаки. У такому разі останнім членом у (4.27) буде τтр.

# Результати розрахунку заносяться в таблицю і по отриманих даних будується діаграма швидкостей, як це показано на рисунках 4.1, 4.2 або 4.3.

Приклад: Розрахувати швидкісний режим відповідно режиму обтисків по табл. 3.4. при прокатці листа 12×2500×6000мм із слябу   220×1250×2320 мм на ТЛС 2800 по поперечній схемі.

# мм,

# де Vнм та Kнм та інші параметри ТЛС 2800 - з Додатку В.

# Отже після першого проходу:

# с;

# с;

с-1.

, с.

# мм/с;

де довжина після першого проходу L1 - з таблиці 3.4. Прокатка дійсно йде

по трикутній діаграмі, оскільки 4,038< [ωmax] = 6,3c-1.

, мм2/с;

, с.

Таким чином потрійна умова виконується. Тривалість окремих фаз прокатки:

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.  с.

# с.

# м/с.

# ,с.

# Оскільки після другого проходу йде кантування, то швидкість викидання бажано мати максимальною, але такою, щоб тривалість реверсу розкату не перевищувала тривалості кантування τкант, яка з практичних даних не буває менше 4÷5с. Тому максимальна швидкість:

# с-1

с-1.

с.

, с.

# с.

# с.

# с.

# Оскільки викидання здійснюється на швидкості, яка більше номінальної і дорівнює максимальній, то τв2 = 0.

# с;   с.,

# але цей час слід включити у тривалість кантування. Отже:

# с.

# с.

# с.

Третій прохід:

# с;

# .

с-1.

, с.

Після кантування слід брати довільно. Отже:

с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.  с.

# с.

# м/с.

# .

Четвертий прохід:

# с;

с-1.

, с.

# с.

# с.

# с.

# .

# с. с.

# с.

# м/с.

# .

# Розрахунки проходів 5÷10 ведуться аналогічно. Особливості з’являються в останньому, 11-му проході.

Одинадцятий  прохід. Оскільки він останній, то швидкість викидання в ньому повинна бути максимальною:

с-1.

,с-1.

Оскільки максимальна кутова швидкість у даному проході більша за максимальну для даної кліті, то прокатка буде йти по трапеційній діаграмі.

с.

с.

с.

# с.

# Тривалість прокатки з постійною швидкістю по (4.24), с.:

# с.  с.

# с.

# м/с.

# с.

# мм,

# с.

# с.

# с.

# Машинний час прокатки:

# с.

# Тривалість пауз з урахуванням кантування, тривалості підйому валків для наступного проходу і без часу розгону валків у першому проході, що входить до циклу наступного розкату:

# с.

# Цикл прокатки у чорновій кліті:

# с.

# Результати розрахунків зведено до табл. 4.4. Швидкісна діаграма прокатки даного типорозміру у чорновій кліті наведена на рис. 4.4.

# Природно, що такий оптимізований швидкісний режим людина-оператор довго відпрацьовувати не може. Для цього потрібне автоматичне керування механізмами прокатної кліті. Але цей розрахунок показує максимальні технічні можливості обладнання. Слід також пам′ятати, що мінімізація циклу прокатки не завжди є обов’язковою, на відміну від інших вимог до технології. Наприклад, при контрольованій прокатці важливішим є отримання потрібного комплексу механічних властивостей металу, ніж максимальна продуктивність. І коли потрібний температурний режим неможливо забезпечити при виконанні «потрійної умови», то від неї слід відмовлятися.

Розрахунок швидкісного режиму прокатки у чистовій кліті робиться аналогічно. Єдина різниця - через велику довжину розкату досить рано з'являється ділянка прокатки з постійною (і максимальною для даної кліті) швидкістю. Тому при ωmax ≥ [ωmax] швидкісна діаграма становиться трапеційною. Час прокатки з постійною швидкістю вираховується по залежності:

(4.29)

де Vmax= ωmaxR, а - це максимальна кутова швидкість даної кліті.

# Сумарний машинний час прокатки у чистовій кліті:

Таблиця 4.4 – Параметри швидкісного режиму прокатки слябу 220×1250×2320 мм на підкат

40×2658×6000 мм по поперечній схемі у чорновій кліті ТЛС 2800

| № пр-оходу | Кутова швидкість, с-1 | Тривалість прокатки, с |  | Vср, м/с | τнм, с | τрр, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ωз | ωm | ωв | τу | τθу | τθз | τз | τв | τм | τр | τθ0 | τ0 | Στп, с |  |  |  |
| 1 | 1,5 | 4,04 | 2,80 | 0,53 | 0,68 | - | - | 0,29 | 1,50 | 0,71 | 0,04 | 0,62 | 1,10 | 1,67 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | 0,9 | 4,50 | 4,50 | 0,82 | 0,89 | - | - | 0,00 | 1,71 | 0,43 | 0,45 | 1,07 | 4,00 | 1,55 | 1,52 | 1,76 |
| 3 | 2,5 | 3,99 | 3,80 | 0,06 | 0,65 | - | - | 0,05 | 0,75 | 1,19 | 0,28 | 0,90 | 1,48 | 1,89 | 1,48 | 1,48 |
| 4 | 1,22 | 3,65 | 3,62 | 0,67 | 0,49 | - | - | 0,01 | 1,16 | 0,58 | 0,24 | 0,86 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,41 |
| 5 | 1,16 | 3,78 | 3,53 | 0,70 | 0,55 | - | - | 0,06 | 1,30 | 0,55 | 0,22 | 0,84 | 1,38 | 1,45 | 1,38 | 1,38 |
| 6 | 1,13 | 3,92 | 3,34 | 0,71 | 0,62 | - | - | 0,14 | 1,47 | 0,54 | 0,17 | 0,79 | 1,30 | 1,51 | 1,30 | 1,30 |
| 7 | 1,07 | 4,11 | 3,13 | 0,74 | 0,71 | - | - | 0,23 | 1,68 | 0,51 | 0,13 | 0,75 | 1,23 | 1,57 | 1,23 | 1,23 |
| 8 | 1,0 | 4,37 | 3,03 | 0,77 | 0,83 | - | - | 0,32 | 1,92 | 0,48 | 0,10 | 0,72 | 1,18 | 1,64 | 1,18 | 1,18 |
| 9 | 0,97 | 4,70 | 2,80 | 0,79 | 0,99 | - | - | 0,45 | 2,23 | 0,46 | 0,05 | 0,67 | 1,10 | 1,74 | 1,10 | 1,10 |
| 10 | 0,9 | 5,11 | 2,56 | 0,82 | 1,19 | 0,59 | 0,01 | 0 | 2,61 | 0,43 | - | 0,61 | 1,00 | 1,84 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 0,82 | 6,30 | 6,30 | 0,86 | 1,75 | - | - | 0 | 2,79 | 0,39 | 0,88 | 1,5 | 4,53 | 2,15 | 4,53 | 2,46 |

Примітка. Час роботи натискного механізму після останнього проходу – це тривалість підйому валків для прокатки наступного розкату.

# ,

# де n – число проходів. Сумарна тривалість пауз у проходах:

# ,                                  (4.30)

# оскільки  і входять до циклу чорнової кліті.

# Цикл прокатки в чистовій кліті:

# ,                               (4.31)

# де при розрахунку береться .

Приклад для режиму прокатки по табл. 3.6. Параметри чистової кліті ТЛС 2800 - з Додатку В.

# мм.

# Час спрацювання натискного механізму після першого проходу:

# с;

# с-1.

с-1.

, с.

, с.

У першому проході беруть довільно, але так, щоб була позитивною. В даному випадку це буде 2,5с-1:

c-1.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# м/с.

# с.

# Другий прохід:

# с;

# с-1.

с-1.

, с.

, с.

c-1;

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# м/с.

# с.

# В проходах 3÷4 розрахунки аналогічні. Починаючи з 5-го проходу з’являється ділянка прокатки з постійною швидкістю:

# П′ятий прохід:

# с;

# с-1.

с-1.

c-1.

Оскільки > [ωmax]=12,48, то швидкісна діаграма стано-виться трапеційною.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# м/с.

# с.

# Шостий прохід аналогічний п′ятому. В останньому, 7-му проході швидкість викидання максимальна:

с-1.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# с.

# м/с.

# Сумарний машинний час та час пауз у чистовій кліті:

# с,

# с.

# мм.

# с.

# Результати розрахунку зведено до табл. 4.5.

# Цикл прокатки у чистовій кліті:

# с.

# Різниця в циклах прокатки:

# с.

Припустимою є різниця у 5 с. Для виконання цієї вимоги розрахунок приходиться вести методом послідовних наближень до тих пір, поки цикли не зрівняються завдяки перерозподілу сумарних обтисків між клітями.

Але ця вимога не є абсолютною. Іноді важливіше максимальної продуктивності є отримання бажаного комплексу механічних властивостей металу, який неможливо отримати при тому температурному режимі, який встановлюється при рівності циклів. У таких випадках від вимоги рівності циклів приходиться відмовлятись.

Після розрахунку швидкісного режиму, який відповідає всім вимогам, потрібно його графічно відобразити на швидкісній діаграмі. На ній у однаковому масштабі зображуються час кожної фази прокатки та кутові швидкості, які їм відповідають. Пунктирними лініями зображуються номінальна та максимальна швидкості. Режим чистової кліті зображується під режимом чорнової, для того, щоб полегшити порівняння. Бажано характерні точки діаграми (ωзх, ωmax, ωв, тощо) виділяти маркерами. Приклади діаграм для режиму прокатки по поперечній схемі у чорновій кліті (табл. 3.4) і чистовій кліті (табл. 3.6) наведено на рис. 4.4. і рис. 4.5.

Таблиця 4.5 – Параметри швидкісного режиму прокатки підкату 40×2658×6000 мм на лист

12×2500×6000 мм  по поперечній схемі у чистовій кліті ТЛС 2800

| № про-ходу | Δh, мм | Кутова швидкість, с-1 | Тривалість прокатки, с | Тривалість пауз, с | Στп, с | Vср, м/с | τнм, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ωз | ωm | ωв | τу | τθу | τп | τθз | τз | τв | τм | τр | τ0 |  |  |  |
| 1 | 7 | 2,5 | 9,09 | 3,0 | 0,64 | 0,93 | 0 | 0,93 | 0,53 | - | 3,02 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 2,41 | 0,83 |
| 2 | 6 | 0,49 | 9,77 | 2,7 | 1,12 | 1,09 | 0 | 1,09 | 0,59 | - | 3,89 | 0,12 | 0,65 | 0,76 | 2,29 | 0,76 |
| 3 | 5 | 0,46 | 10,8 | 2,4 | 1,13 | 1,32 | 0 | 1,32 | 0,66 | - | 4,43 | 0,11 | 0,58 | 0,68 | 2,46 | 0,68 |
| 4 | 4 | 0,40 | 11,9 | 2,1 | 1,14 | 1,58 | 0 | 1,58 | 0,73 | - | 5,03 | 0,10 | 0,50 | 0,59 | 2,65 | 0,59 |
| 5 | 3 | 0,35 | 12,5 | 1,7 | 1,16 | 1,73 | 0,20 | 1,73 | 0,83 | - | 5,65 | 0,08 | 0,41 | 0,48 | 2,83 | 0,48 |
| 6 | 2 | 0,28 | 12,5 | 1,2 | 1,17 | 1,73 | 0,67 | 1,73 | 0,95 | - | 6,26 | 0,07 | 0,29 | 0,34 | 2,95 | 0,34 |
| 7 | 1 | 0,20 | 12,5 | 12,5 | 1,19 | 1,73 | 2,49 | - | - | - | 5,37 | 0,05 | 2,97 | 1,55 | 3,72 | 0,00 |

# Рисунок 4.4 – Діаграма швидкостей прокатки листа  12×2500×6000 мм  по поперечній схемі

# у чорновій кліті

# Рисунок 4.5 – Діаграма швидкостей прокатки листа  12×2500×6000 мм  по поперечній схемі

# у чистовій кліті

5. РОЗРАХУНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ

Температурний режим прокатки включає температуру початку прокатки tнп, температуру кінця прокатки tкп, а також температури металу після кожного проходу і після транспортування від чорнової до чистової кліті.

# При гарячій прокатці тепловий стан розкату змінюється в результаті складного процесу теплообміну з навколишнім середовищем, валками, роликами рольгангу, водою з систем охолоджування, в результаті виділення тепла при дисипації енергії пластичної деформування, а також від тертя на контактній поверхні з валками:

# Аналітичне визначення всіх складових теплообміну є досить складним, оскільки коефіцієнти теплопровідності, теплообміну і т.д. залежать від багатьох чинників і визначаються в основному експериментально. Але оскільки прокатка на ТЛС йде в інтервалі температур 1150÷7500С, то основна частка тепла втрачається за рахунок випромінювання, і тому при наближених розрахунках враховуються тільки ця складова теплового балансу. Враховуються також втрати від охолоджування розкатів при проходженні ними гідросбивів, оскільки вони значні.

# 5.1 Наближений розрахунок температурного режиму

# При наближеному розрахунку пониження температури за прохід рекомендується знаходити по виразу:

# ,                                        (5.1)

# де t – середньомасова температура розкату в попередньому проході, 0С;

# Н – товщина розкату в попередньому проході, мм;

# τ – тривалість охолоджування між проходами, с.:

# ,

# де τмi – машинний час попереднього проходу, с;

# τпi – тривалість паузи перед даним проходом, с;

# α – коефіцієнт, що враховує вплив гідросбиву:

# при  100 < Н < 170мм            α = 10

# при  40 < Н < 100мм              α = 20

# при  15 < Н < 40мм                α = 30

# k – коефіцієнт, що враховує вплив товщини розкату:

# при мм       k = 16

# при мм       k = 15

# Приклад наближеного розрахунку температурного режиму для чорнової кліті стана 2800 при прокатці сляба 220×1250×2320 мм на підкат 40×2658×6000 по поперечній схемі.

# Температура початку прокатки – 11800С згідно [1].

Зменшення температури після першого проходу:

# Після другого проходу відбувається кантування розкату, тому час охолодження дорівнює (табл.4.4):

Зменшення температури після другого проходу:

# Аналогічно розраховані зменшення температур в інших проходах зведені до таблиці 5.1. В цій же таблиці наведено результати більш точного розрахунку за методикою, що була розроблена в ДонНДІЧормет′і [5], яка враховує більше число чинників.

Таблиця 5.1 – Температурний режим прокатки в чорновій кліті              листа 12×2500×6000мм

| № паузи | Товщина до проходу, мм | Час охолод-ження, с | Температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наближений розрахунок | По методиці ДонНДІЧормет |
|  |  |  | Δt | t | Δt | t |
| 0 | 220 | - | - | 1180 | - | 1180 |
| 1-2 | 204 | 2,60 | 2,792 | 1177,2 | 6,457 | 1174,8 |
| 2-3 | 192 | 5,71 | 3,742 | 1173,5 | 7,190 | 1168,9 |
| 3-4 | 169 | 2,24 | 3,081 | 1170,4 | 6,366 | 1163,8 |
| 4-5 | 147 | 2,58 | 3,584 | 1166,8 | 7,318 | 1158,4 |
| 5-6 | 127 | 2,68 | 4,135 | 1162,7 | 7,721 | 1152,7 |
| 6-7 | 108 | 2,77 | 4,794 | 1157,9 | 8,177 | 1146,8 |
| 7-8 | 91 | 2,90 | 5,659 | 1152,2 | 8,760 | 1140,6 |
| 8-9 | 76 | 3,11 | 11,937 | 1140,3 | 9,476 | 1134,1 |
| 9-10 | 62 | 3,32 | 14,199 | 1126,1 | 10,416 | 1127,0 |
| 10-11 | 50 | 3,61 | 17,282 | 1108,8 | 11,661 | 1119,1 |
| тр. | 40 | 7,64 | 24,49 | 1084,3 | 16,640 | 1105,9 |

Аналогічно розраховуються середньомасові температури у чистових проходах. Але у зв’язку з малою товщиною тут відбувається швидке охолодження металу і тому гідросбив включається тільки до товщини приблизно 40мм. При меншій товщині охолодження йде за рахунок контакту з водою із систем охолодження валків. Значення коефіцієнта α

в цьому разі потрібно брати в інтервалі 2÷10 в залежності від потужності системи охолодження. В таблиці 5.2 наведено результати розрахунку температурного режиму для чистової кліті стана 2800 для режиму по табл. 3.6.

Таблиця 5.2 – Температурний режим прокатки в чистовій кліті              листа 12×2500×6000мм

| № паузи | Товщина до проходу, мм | Час охолод-ження, с | Температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наближений розрахунок | По методиці ДонНДІЧормет |
|  |  |  | Δt | t | Δt | t |
| 0 | 40 | - | - | 1084,3 | - | 1079,8 |
| 1-2 | 33 | 3,848 | 6,253 | 1078,0 | 12,258 | 1067,1 |
| 2-3 | 27 | 4,642 | 8,530 | 1069,5 | 15,054 | 1052,1 |
| 3-4 | 22 | 5,107 | 11,014 | 1058,5 | 15,298 | 1036,8 |
| 4-5 | 18 | 5,616 | 14,248 | 1044,3 | 18,018 | 1018,8 |
| 5-6 | 15 | 6,336 | 19,891 | 1024,4 | 21,596 | 997,2 |
| 6-7 | 13 | 7,271 | 36,826 | 987,5 | 25,588 | 971,6 |
| 7 | 12 | 7,201 | 39,775 | 947,8 | 24,866 | 946,7 |

5.2 Розрахунок температурного режиму прокатки по

методиці ДонНДІЧормет

У відповідності до цієї методики змінення температури про перерізу сляба визначається шляхом рішення одновимірного рівняння теплопровідності, без урахування теплопередачі крізь бокові та торцові грані [5]. Начальні умови задаються у вигляді відомого розподілення температури по перерізу сляба після видачі його із печі.

Граничні умови змінюються: при транспортуванні від нагрівальних печей до чорнової кліті сляб охолоджується тепловіддачею крізь шар окалини за рахунок випромінювання. Враховується охолодження водою при вилученні окалини гідросбивом.

При прокатці в клітях має місце контактний теплообмін з валками через шар окалини. Але оскільки товщина цього шару принаймні на два порядки менше, ніж товщина смуги, а доля втрат тепла від цього чинника незначна, то тепловий контакт вважався ідеальним. Виділення тепла в результаті пластичної деформації визначали по тепловому еквіваленту витраченої на деформацію роботи.

Змішану задачу для рівняння теплопровідності з вище означеними начальними та граничними умовами вирішували чисельно, з використанням явної різницевої схеми [5]. Порівняння отриманих температур верхньої поверхні слябів з експериментально отриманими на НШС показало, що різниця не перевищує 200С.

На основі достатньо складної моделі з роботи [5] біло розроблено спрощену, інженерну методику розрахунку середньо масової температури розкатів при прокатці на ТЛС [6].  Процес теплообміну розбито на три ділянки: I - при транспортуванні слябу від нагрівальних печей до чорнової кліті; II – при прокатці в чорновій кліті; III – при прокатці в чистовій кліті. На кожній з цих ділянок змінення температури апроксимовано залежностями:

I) при транспортуванні від печей:

(5.2)

де t0 – середньомасова температура на виході із печі, 0С;

τ1 – тривалість транспортування слябу від печі до кліті, с:

,

де Lпi – відстань від і-ї печі до чорнової кліті, м;

Vпр – швидкість рольгангу перед кліттю, м/с.

τ2 – тривалість охолодження в гідросбиві перед чорновою кліттю, с:

,

де L – довжина слябу, м.

II – при прокатці в чорновій кліті:

(5.3)

III – при прокатці в чистовій кліті:

(5.4)

де ti, ti-1 – температура перед і після і-го проходу, 0С;

τ3 – тривалість вільного охолодження після проходу, с;

τ4 – тривалість охолодження після гідросбиву, с;

H,h – товщина розкату перед і після проходу, мм.

Тривалість часу τ2 у чорновій кліті рекомендується знаходити по виразам:

при включеному гідросбиві;

при виключеному гідросбиві.

У останньому випадку час τ2 не дорівнює нулю через попадання води із системи охолодження на розкат.

Тривалість часу τ3 дорівнює часу паузи, але з врахуванням людського фактору цей час потрібно брати на 10÷20% більшим, ніж по потрійній умові. Тому:

Час охолодження після гідросбиву, коли розкат покритий водою:

,

де τм – машинний час у даному проході, с.

У чистовій кліті інтерпретація тривалості різних фаз охолодження наступна:

при включеному гідросбиві;

при виключеному гідросбиві.

,

де Lв – частина довжини розкату, покрита водою із системи охолодження валків. За звичай у чистовій кліті Lв = 2,0÷3,0м.

В табл. 5.1. і 5.2 наведено результати розрахунків температурного режиму по методиці ДонНДІЧормет. Температура нагрівання слябів для того, щоб температура початку прокатки у чорновій кліті була 11800С, при часі τ1=42с. по (5.2) дорівнює 11950С.

З порівняння цих розрахунків видно, що різниця між ними у межах точності математичних моделей (≈200С), але модель ДонНДІЧормет′а дає більш  правдоподібні результати через урахування більшого числа чинників. При наближеному розрахунку має місце значна невизначеність у коефіцієнтах α, що може привести до великих похибок. Тому модель ДонНДІЧормет слід вважати більш надійною.

5.3 Температурний режим при «сухій» прокатці

При «сухій» прокатці виключається попадання води із систем охолодження валків на розкати завдяки вживанню замкнутих систем охолодження валків. Встановлено, що виключення теплообміну металу з водою суттєво зменшує втрати тепла тільки у чистовій кліті, де розкати відносно тонкі [7]. Тому в рівнянні (5.4) повинен з’явитись додатковий член, що враховує втрати тепла через теплообмін з водою.

Теплообмін між металом і водою на його поверхні [8]:

(5.5)

де αk – коефіцієнт тепловіддачі від металу воді при конвекційному

теплообміні, Вт/(м2град);

Тм, Тв – температури металу і води, 0К;

F – площа поверхні теплообміну, м2. Оскільки при проходженні металу крізь кліть він весь омивається водою, то це площа верхньої поверхні розкату;

m – маса металу, кг;

с – масова теплоємність металу, Дж/(кг·град);

τконт – тривалість контакту металу з водою, с.

В рівнянні (5.5) найбільші трудності виникають при визначенні коефіцієнту αk. Оскільки теоретичний розрахунок цього коефіцієнту не дає досить точних результатів, то він був визначений на основі експериментальних даних роботи [9]. Було знайдено, що для ТЛС найбільш

вірогідним є значення 285 Вт/(м2град). Отже при «сухій» прокатці вираз

для температури у довільному проході чистової кліті ТЛС має вигляд:

(5.5)

де τв – температура води після охолодження валків, 0С.

Приклад розрахунку температурного режиму для чистової кліті стана 2800 при сухій прокатці підкату 40×2658×6000 мм на лист 12×2500×6000 мм  по поперечній схемі: с = 618 Дж/(кг·град) для сталі 3сп [10]; m = 5002кг; tв = 650С; F = 53,17м2. Результати в табл.5.3.

Таблиця 5.3 – Температурний режим «сухої» прокатки в

чистовій кліті  листа 12×2500×6000мм

| № паузи | Товщина, мм | Звичайна прокатка | «Суха» прокатка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δt, 0С | t,0С | Δt,0С | t,0С |
| 0 | 40 | - | 1079,4 | - | 1079,8 |
| 1-2 | 33 | 12,258 | 1067,1 | 3,638 | 1075,8 |
| 2-3 | 27 | 15,054 | 1052,1 | 6,188 | 1069,6 |
| 3-4 | 22 | 15,298 | 1036,8 | 9,601 | 1060,0 |
| 4-5 | 18 | 18,018 | 1018,8 | 13,543 | 1046,4 |
| 5-6 | 15 | 21,596 | 997,2 | 18,366 | 1028,1 |
| 6-7 | 13 | 25,588 | 971,6 | 23,525 | 1004,5 |
| 7 | 12 | 24,866 | 946,7 | 24,484 | 980,1 |

Видно, температура кінця прокатки підвищилась на  33,40С.

6  РОЗРАХУНКИ ПРИПУСТИМИХ ЗУСИЛЬ І МОМЕНТІВ

При розробці технології потрібно знати припустимі зусилля і моменти прокатки для кожної кліті. За звичай ці параметри вказуються у технологічній інструкції, але не завжди точно, оскільки вони дещо залежать від сортаменту продукції і настройки приводу, які змінюються. Тому для точного визначення припустимих параметрів прокатки потрібно їх визначати для кожного випадку окремо.

Для визначення припустимої сили прокатки в клітях дуо рекомендується використовувати добре апробовану методику А.І.Целікова, яка ґрунтується на таких передумовах:

- валок вважається балкою змінного перетину;

- ця балка спирається на шарнірні опори;

- рівнодіюча зусилля прокатки прикладена до центру бочки.

Розрахункова схема наведена на рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Розрахункова схема валкового комплекту дуо

Небезпечними перетинами у валка є центр бочки (пер. А-А) і місце переходу бочки в шийку з боку привода (пер. В-В).

Припустима сила прокатки по перетину А-А:

(6.1)

де  - припустимий момент згину в перетині А-А, МНмм;

bmin – мінімальна ширина розкату, що прокатується, мм.

,

де  - припустима напруга на згин для металу валка, МН/мм2.

.                                             (6.2)

Для навчальної мети рекомендуються такі значення межі міцності:

а) для валків із чавуну:                                                  σв = 350÷400 МПа;

б) для валків із литої вуглецевої сталі:                       σв = 500÷600 МПа ;

в) для валків із кованої вуглецевої сталі:                   σв = 600÷650 МПа ;

д) для валків із кованої легованої сталі:                     σв = 700÷750 МПа .

При реальних розрахунках σв визначається з урахуванням виду термообробки, розміру валків (масштабний фактор) і якості обробки поверхні валків (див. наприклад [11]).

Припустима сила прокатки по перетину В-В:

,                                            (6.3)

де  - припустимий момент згину в перетині В-В, МНмм:

,

де  - припустима напруга згину в перетині В-В, МНмм. Оскільки в перетині В-В має місце складний опір (напруга згину від сили прокатки Р і напруга кручення від моменту двигуна Мкр), то  визначається по еквівалентній напрузі. Для стальних валків еквівалентна напруга розраховується по 4-й теорії міцності:

,

де напруга кручення дорівнює:

МПа.                                  (6.4)

Отже в цьому випадку:

,                                 (6.5)

оскільки еквівалента напруга не може перевищувати припустиму по (6.2).

Для валків із чавуну еквівалентна напруга визначається по теорії міцності Мора:

.

В цьому разі для визначення припустимої  потрібно вирішити квадратне рівняння:

Одним із коренів цього рівняння буде :

(6.6)

Приклад розрахунку припустимої сили прокатки для чорнової кліті дуо ТЛС 2250. Вихідні дані: Dp = 940мм, Lб = 2500мм; dp = 640мм; lр = 690мм; bmin = 1100мм; Мкр = 0,958МНм, матеріал – чавун.

Припустима напруга на згин для металу валка:

МПа.

Припустимий момент згину в перетині А-А:

Нмм.

Припустима сила прокатки по перетину А-А:

МН,

де відстань між вісями натискних гвинтів а знаходиться з того, що реакції R прикладені до середини шийок валків: .

Напруга кручення в перетині В-В:

МПа.

Припустима напруга на згин в перетині В-В:

МПа;   МПа.

Очевидно, що МПа. Момент згину в В-В:

Нмм.

Припустима сила прокатки по перетину В-В:

МН.

Отже в даному випадку припустима сила прокатки [Р] = 10,1 МПа. Але слід мати на увазі, що цей параметр в клітях дуо суттєво залежить від моменту прокатки. Так, при максимальному моменту прокатки для цієї кліті 2,32МНм (Див. додаток В),  = 7,1МН. Отже і [Р] = 7,1МН. А оскільки момент прокатки у кожному проході різний, то і припустима сила прокатки буде різна.

На відміну від клітей дуо, у клітей кварто [Р] залежить тільки від параметрів валкової системи. В небезпечних перетинах намає складного напруженого стану і тому сила [Р] визначається тільки по напругам згину опорного валка. На рис. 6.2 - розрахункова схема:

Рисунок 6.2 – Розрахункова схема валкового комплекту кварто

При визначенні припустимої сили [Р] по перетину А-А слід мати на увазі, що всі 100% сили прокатки сприймаються опорними валками. В деяких підручниках, наприклад [12], помилково вказується, що опорні валки сприймають приблизно 39/40 цієї сили, а робочі – 1/39. Але шийки опорних валків не спираються на натискні гвинти, і тому робочі валки не передають нагрузку на станини.

Припустима сила [Р] по перетину А-А визначається по (6.1), але

замість bman слід підставляти Lб, оскільки опорний валок контактує з робочим по всій  довжині бочки опорного валка. Припустима сила прокатки по перетину В-В визначається по (6.3), але  буде дорівнювати .

Приклад розрахунку припустимої сили прокатки для чистової кліті кварто ТЛС 3000. Вихідні дані: Dp = 900мм, (Dоп)min=1500мм Lоп = 3000мм; dоп = 950мм; lоп = 690мм; матеріал опорних валків – легована сталь.

Припустима напруга на згин для металу валка:

МПа.

Припустимий момент згину в перетині А-А:

Нмм,

де діаметр опорних валків слід брати мінімальний, після всіх переточок. Припустима сила прокатки по перетину А-А:

МН,

де відстань між вісями натискних гвинтів а знаходиться з того, що реакції R прикладені до середини шийок валків: .

Момент згину в В-В:

Нмм.

Припустима сила прокатки по перетину В-В:

МН.

Отже в даному випадку припустима сила [Р] = 69,6МН, і вона не залежить від параметрів прокатки.

При визначенні припустимих моментів слід  розрізняти припустимий момент по напругам кручення у приводному кінці робочого валка  [Мкр] і припустимий момент прокатки по потужності двигуна (або двигунів при цндивідуальному приводі).

Перший знаходиться досить просто:

Нм,                              (6.7)

де dпр – діаметр приводного кінця валка (по дну шлицевих пазів, якщо вони є);

[τкр] – прпустима напруга на кручення металу валка:

, МПа.                                     (6.8)

Зрозуміло, що  повинен витримувати і шпиндель.

Значно складніше визначається припустимий момент прокатки по потужності двигуна. Відомо, що для можливості прокатки повинно виконуватись співвідношення:

,                   (6.9)

# де Мдв – момент, що розвивається двигуном (або двигунами), МНм;

# Мпр – момент прокатки (пластичної деформації металу), МНм;

# Мтр – момент тертя в підшипниках валів, МНм;

# Мдін – динамічний момент приводу, МНм;

# [Мдв] – припустимий момент двигуна у даному проході, МНм.

Методи визначення Мпр розглядаються у наступному розділі. Момент тертя у клітях дуо:

,                                   (6.10)

# де μпш – коефіцієнт тертя в підшипниках. Орієнтовно можна використовувати наступні значення [12]:

# Для підшипників з текстолітовими вкладишами – 0,01÷0,03

# Для підшипників гідродинамічних – 0,003

# Для підшипників кочення з конічними роликами – 0, 01÷0,02

# dтр – діаметр тертя в підшипниках. Для підшипників ковзання він дорівнює діаметру шийки, а у підшипників кочення - середньому між зовнішнім і внутрішнім діаметрами підшипника.

# У клітей кварто основні втрати на тертя відбуваються в підшипниках опорних валків, але оскільки привід йде через робочі валки, то:

(6.11)

Динамічний момент привода :

,                                  (6.12)

# де ε1(2) – кутове прискорення (уповільнення) валків, с-1;

# Іпр - момент інерції деталей приводу, приведений до вісей робочих валків, кгм2.

# Як відомо, момент інерціі, це:

# ,

# де m – маса тіла, що обертається, кг;

# ρ – радіус інерції, м. Радіус інерції – це радіус еквівалентного циліндра (або кулі), вистроєного навколо даної вісі, який має такий же мометн інерції і масу відносно цієї вісі, що і дане тіло. Наприклад, для суцільного однорідного циліндра:

,

де Dц – геометричний діаметр циліндра.

У технічних системахі одиниць замість моменту інерції використовувався т.з. маховий момент, рівний GD2, де G – вага деталі в кгс, а D – геометричний діаметр деталі, м. Іноді маховим моментом називають параметр mD2, де m – маса деталі, в кг. Співвідношення між моментом інерції в системі Si і маховим моментом: , оскільки чисельні величини GD2 в кгс·м2 і mD2 в кг·м2 рівні.  Ці співвідношення приходиться використовувати при визначенні моменту інерції якоря двигунів, оскільки у більшості довідників він наведений у махових моментах.

Момент інерції тіла складної форми визначається розбиттям його на частки з простими формами:

,

де ri – радіус інерції і-тої частки. Таким чином для знаходження І складного по геометії тіла потрібно визначити моменти інерції його частин відностно даної вісі і скласти їх. Моменти великої кількості тіл елементарних форм можна знайти по довіднику [13].

Моменти інерції всіх мас, що обертаються, слід привести до валу двигуна, якщо привід груповий, або двигунів, коли він індивідуальний. Приведенні відбувається по балансу кінетичної енергії. Наприклад, для кліті кварто з індивідуальним приводом (рис.6.3):

Рисунок 6.3 – Схема індивідуального приводу кліті кварто

,

де Іпр – момент інерції приводу, приведений до валу двигуна, кгм2;

Ідв – момент інерції деталей на валу двигуна (якоря 4, муфти, промвала 3, шпинделя 2, робочого валка), кгм2;

Іоп – момент інерції опорного валка 1, кгм2;

ωдв – частота обертання вала двигуна, с-1;

ωоп – частота обертання опорного валка, с-1;

η – к.к.д. приводу.

Звідси:

.                             (6.13)

Наприклад: визначити момент інерції групового приводу чистової кліті ТЛС 2800 (рис.6.4).

Рисунок 6.4 – Схема групового приводу кліті кварто

Момент інерції приводу складається з суми моментів інерції робочих валків 1, приведених до вісі робочих валків моментів опорних валків 2, моментів муфт з лопаттю 3, які з′єднують робочі валки із шпінделями, моментів шпінделів 3 та шестеренних валків 4, моторної муфти 5 і моменту інерції якоря двигуна 6.

Для визначення моменту інерції робочого валка по його креслен-

ню ця деталь розбивається на ряд менших частин з простими формами (циліндри і конуси). Розраховуються моменти інерції цих частин і визначається їх сума, яка і є моментом інерції всієї деталі. Наприклад, момент інерції бочки:

кгм2,

де ρ = 7400кг/м3 – щільність матеріалу валка – чавуну.

Аналогічно вираховуються моменти інерції інших деталей приводу. В результаті:

1. Момент інерції робочого валка Ір = 1007,6кгм2;

2. Момент інерції опорного валка Іоп = 9392,1кгм2;

3. Момент інерції муфти з лопаттю Імл =292,5кгм2;

4. Момент інерції шпінделя Ішп = 908,5кгм2;

5. Момент інерції шестеренного валка Ішв = 1575,8кгм2;

6. Момент інерції моторної муфти Ім = 17397,1кгм2;

7. Момент інерції якоря двигуна:

Іяд = кгм2,

де GD2 = 270тс·м2 – маховий момент якоря у технічній системі одиниць.

Приведений до валу двигуна момент інерції робочого і опорного валків:

кгм2,

де к.к.д механічної передачі η = 0,95.

Момент інерції приводу чистової кліті стана 2800:

# Сумарний момент по (6.9) не повинен перевищувати припустимий  [Мдв], який в змозі розвинути двигун при даній швидкості. Найбільший момент двигуну потрібно розвивати при розгоні з металом у валках, причому цей момент буде постійним:

# ,

# У такому разі двигуни як постійного струму, так і синхронний, будуть працювати у режимі змінної потужності (рис. 6.5):

Рисунок 6.5 – Змінення параметрів приводу у режимі змінної потужності

При роботі у першій зоні регулювання, де ω ≤ ωн, зменшення кутової швидкості відбувається за рахунок зменшення напруги у силовому ланцюзі. Струм якоря при цьому незмінний, потужність росте пропорційно моменту. При переході у другу зону регулювання, коли ω > ωн, підвищення швидкості досягається зменшенням напруги у ланцюзі збудження, що веде до зменшення магнітного потоку [15]. Тому для збереження моменту на валу двигуна струм якоря повинен зростати пропорційно швидкості, отже віддавана потужність повинна зростати. Але потужність любого двигуна обмежена і припустима межа зростання N характеризується коефіцієнтом перевантаження. Тому:

,                        (6.14)

де Мн – номінальній момент двигуна, МНм;

k  - коефіцієнт перевантаження. Для прокатних двигунів на початку розгону k = 2,5÷3,0; на максимаьній швидкості по умовам комутації – 1,5. При розрахунках беруть середню величину 2,0÷2,25.

η – к.п.д. лінії приводу. Визначається розрахунком.

# Оскільки у другій зоні регулювання струм якоря значно перевищує номінальний, на який розрахована система охолодження двигуна, то обмотка не буде перегріватись тільки завдяки паузам при прокатці. Але чи достатня для цього тривалість пауз -  перевіряється розрахунком двигуна на перегрівання.

# При недостатній потужності двигуна можлива робота у режимі постійного струму (рис. 6.6).

Рисунок 6.6 – Змінення параметрів приводу у режимі постійного струму

# Якщо струм якоря не змінювати, то при переході у другу зону

# регулювання момент двигуна буде зменшуватись зворотньо пропорційно збільшенню швидкості і припустимий момент буде:

# ,                      (6.15)

# де ωі – максимальна швидкість у даному проході.

# Отже в цьому режимі перегрівання обмотки буде тільки за рахунок коефіцієнта перевантаження k. Тепловий режим буде менш напруженим, але й цикл прокатки збільшиться через зменшення припустимих обтисків при зменшенні припустимих моментів.

# У синхронних двигунів змінення швидкості обертання ротора відбувається за рахунок змінення частоти коливань струму. Але момент у них залежить від  кутової швидкості також по (6.14, 6.15).

7  РОЗРАХУНКИ ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ

ПРОКАТКИ

# До енергосилових параметрів прокатци відносяться сила прокатки Р, момент прокатки Мпр і моменти двигунів, а також робота і потужність прокатки.

# Після розробки режиму обтисків і швидкісного режиму можна

# визначити всі енергосилові параметри в кожному проході.

# Перш за все знаходиться сила прокатки Р:

,                                       (7.1)

# де рср – середнє питоме зусилля прокатки, МПа;

# lд – довжина осередку деформації, мм;

# bср – середня ширина осередку деформації.

# Середнє питоме зусилля прокатки:

,                                       (7.2)

# де β – коефіцієнт Лоде; при площинній деформації β = 1,15;

# nσ – коефіцієнт напруженого стану;

# σи – істинний опір деформації, МПа.

# Відома безліч різних методик визначення коефіцієнта nσ. Однак на практиці звичайно використовуються методики М.Бровмана, В.Луговського і О.Целікова. Ці методики розроблені різними способами і для різних умов. Методика М.Бровмана заснована на енергетичному підході і дає верхню оцінку навантаження. Формула В.Луговського одержана методом ліній ковзання, а в основі методики О.Целікова лежить рішення одновимірного рівняння Т.Кармана з урахуванням зон прилипання. Перші дві методики переважно використовувати для розрахунків у високому осередку деформації, коли lд/hср< 1.

# Методика О.Целікова дає кращі результати для низького осередку деформації, тобто при прокатці в чистових клітях. Проте вона складна і вимагає використання номограм, що вельми скрутно при машинних розрахунках. Тому замість неї можна застосовувати формулу А.Корольова, яка заснована на тих же передумовах, що і методика А.Целікова, дає дуже близькі до неї результати, але значно простіша.

# Методика М.Бровмана:

при m = lд/hср ≥ 2               при  0,5< m = lд/hср < 2

nσ = 0,75+0,25m                    nσ = 0,5 (m+1/m),                       (7.3)

Формула В.Луговського:

,                              (7.4)

# де  при     і  при  .

# Ця залежність може використовуватись в інтервалі:

.

Формула А.Корольова:

,                         (7.5)

# де , де fу – коефіциент тертя при сталому процесі. При

# гарячій прокатці орієнтовно fу = 0,3÷0,4.

# По (7.3) і (7.4) видно, що вони не враховують коефіцієнт тертя. Тому їх переважно використовують при високому осередку деформації, коли вплив тертя на коефіцієнт напруженого стану невеликий.

# При прокатці у ВВ для визначення nσ можна рекомендувати наближену формулу М.Бровмана і А.Герцева:

(7.6)

# Опір деформації рекомендується визначати по емпірічним формулам Л.Андреюка і Г.Тюленева або В.Зюзіна і М.Бровмана. По точності вони майже рівнозначні, але охоплюють різні масиви марок сталей. Наразі є дані по опору деформації і других авторів.

# Формула Л.Андріюка і Г.Тюленева:

,                          (7.7)

де  S, σ0 – постійні параметри даної марки стали, МПа;

а,b,c – показники ступеня швидкісного і деформаційного зміцнення   і температурного роззміцнення даної марки стали;

u – швидкість деформації, с-1;

ε – ступінь деформації;

t – температура, 0С.

# Значення параметрів різних марок сталей для (7.7) можна знайти в різних довідниках, наприклад [10]. Для найбільш поширених марок сталей їх параметри наведені у Додатку 6. Але якщо даних по якійсь марці сталі немає, то методика Л.Андріюка і Г.Тюленева дозволяє найти опір її деформації по хімічному складу сталі. Використовується формула (7.7), параметри до якої розраховуються по залежностям:

Значення коефіцієнтів до цих формул наведені у табл.7.1. Символами Х1÷Х13 позначені хімічні елементи:

Х1 – С; Х2 – Mn; Х3 – Si; Х4 – Cr; Х5 – Ni; Х6 – W; Х7 – Mo; Х8 – V;

Х9 – Ti; Х10 – Al; Х11 – Co; Х12 – Nb; Х13 – Cu.

Інтервал змінення незалежних параметрів у (7.7): u = 0,01÷150с-1; ε =  0,05÷0,3; t = 800÷13000С; середня відносна похибка ± 4% при довірчій вірогідності р = 0,95.

Методика В.Зюзіна і М.Бровмана [14] заснована на використан-

ні термомеханічних коефіцієнтів kt, kε, ku відповідно до якої визначений за базисних умов ( t = 1000 0С, ε = 0,1, u = 10 с-1) опір деформації σод розповсюджується на всю область випробувань в інтервалах:

t = 900÷1200 0С; ε = 0,05÷0,4; u = 0,1÷100 с-1:

Таблиця  7.1 – Коефіціенти до формули Л.Андріюка і Г.Тюленева для хімічних елементів

| Коефі- цієнти | C | Mn | Si | Cr | Ni | W | Mo | V | Ni | Al | Co | Nb | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K′ | -65,7 | 134 | 31,9 | 155 | 70,6 | -155 | -371 | 2204 | 757 | 1303 | 1874 | -291 | -84 |
| K′′ | 141 | -36,2 | -37,8 | -31,3 | -5,04 | 40,1 | 175 | 1521 | -625 | -908 | -412 | 219 | 127 |
| L′ | 9,17 | -0,314 | -4,98 | -0,29 | -0,315 | 0,559 | 3,07 | -20,8 | -8,44 | 15,2 | 23,1 | -7,09 | 4,96 |
| L′′ | -5,24 | 0,107 | 3,57 | 0,06 | 0,032 | -0,148 | -1,07 | 19,3 | 5,56 | -9,55 | -5,63 | 5,30 | -2,62 |
| m′ | 23,0 | 2,37 | 5,30 | 1,32 | 0,45 | 1,90 | -2,64 | -28,9 | -0,04 | 60,6 | 63,9 | 56,3 | -7,59 |
| m′′ | -18,6 | -0,591 | -3,39 | -0,39 | -0,037 | -0,549 | 0,428 | 24 | -6,19 | -36,5 | -15,2 | -63,9 | 6,43 |
| n′ | -63 | -25,6 | 59,3 | -15,9 | 7,28 | -29,3 | 16,5 | 286 | -44,7 | -804 | -1155 | -1529 | -242 |
| n′′ | 43,1 | 8,07 | -45,5 | 2,66 | -0,633 | 11,0 | 5,56 | -495 | 28,3 | 503 | 270 | 1610 | 124 |

(7.8)

Значення термомеханичніх коєфіцієнтів знаходяться по графікам, наведением у роботі  [14]. Це не зручно при розрахунках на комп′ютерах. Тому існує форма аналітична форма цієї методики:

(7.9)

де параметри цього співвідношення наведені в табл. 7.2.

Таблиця 7.2 – Параметри сталей до співвідношення (7.9)

| Марка сталі | А1 А2А3·σод, МПа | m1 | m2 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1330 | 0,0025 | 0,252 | 0,143 |
| 12ХН3А | 2300 | 0,0029 | 0,252 | 0,143 |
| 40Х13 | 4300 | 0,0033 | 0,280 | 0,087 |
| 14Х17Н2 | 7050 | 0,0037 | 0,280 | 0,087 |
| 12Х18Н9Т | 3250 | 0,0028 | 0,280 | 0,087 |
| ХН78Т | 8900 | 0,0032 | 0,350 | 0,098 |
| ХН75МБТЮ | 11000 | 0,0032 | 0,350 | 0,098 |
| ХН70ю | 13300 | 0,0033 | 0,350 | 0,098 |
| ХН50МКВЮ | 15000 | 0,0032 | 0,350 | 0,098 |

На жаль масив досліджених марок сталей дуже малий, в ньому

немає найбільш розповсюджених у чорній металургії вуглецевих, конструкційних і низьколегованих марок сталей. Відносна похибка визначення опору деформації по В.Зюзіну і М.Бровману  ±8%.

Момент прокатки:

,                                   (7.10)

де ψ – коефіцієн плеча моменту. С достатньою точністю можна його знаходити по формулі А.Корольова:

,                             (7.11)

# де .

# Інші формули для розрахунків моменту прокатки наведені в [10]. При прокатці в ВВ коефіцієнт ψ ≈ 0,5.

# Розрахунок роботи прокатки потрібен в основному для визначення витрати електроенергії, що необхідне для розрахунку собівартості продукциі. Для визначення цього параметра відомі різні залежності, але простіше і найточніше вона знаходиться по:

МДж,                   (7.12)

# де Li – довжина розкату після i-го проходу, м;

# n – кількість проходів при прокатці даного розкату.

# Перерахунок в кіловатт-години:

# [Квт·год] = [КДж·3600].

# Потужність, необхідна для здійснення одного проходу:

(7.13)

# де ωmax – максимальна кутова швидкість у проході,с-1.

Приклад: Розрахувати енергосилові параметри прокатки листа

12×2500×6000мм із слябу 220×1250×2320 мм в чорновій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі згідно режиму обтисків табл. 3.4, швидкісному режиму табл. 4.4 і температурному режиму 5.1 (по методиці ДонНДІЧормет).

В 1-му проході енергосилові параметри будуть:

мм;

;

с-1.

.

МПа.

МН.

МНм.

МНм

Динамічний момент для двох двигунів:

МНм.        МНм.

Припустиме зусилля у 1-му проході:

Нмм;

МН;

МПа.     МПа

Нмм;

МН.

Отже припустима сила прокатки у 1-му проході 18,49МН.

.

Припустимий момент двигунів у 1-му проході:

МНм.

,

отже прокатка можлива. Аналогічно розраховано інші проходи. Результати зведено до табл. 7.3 і графічно представлено на рис. 7.1 і 7.2.

З табл. 7.3 і рисунків видно, що сила прокатки у всіх проходах, к і момент двигунів у третьому проході, перевищують припустимі значення. Отже необхідна коректировка режиму обтисків таким чином, щоб ці параметри були у припустимих межах, а рівність циклів прокатки у чорновій і чистовій клітях зберігалась. Через складність розрахунків така коректировка здійснюється методом послідовних наближень. Але з досвідом число наближень зменшується і не складає труднощів.

Таблиця 7.3 – Енергосилові параметри прокатки листа 12×2500×6000мм із слябу 220×1250×2320 мм

в чорновій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі (перше наближення)

| № про- ходу | ε | m | t, 0С | σи, МПа | рср, МПа | Р, МН | [Р], МН | ψ | Мпр, МНм | Мтр, МНм | Мдв, МНм | [Мдв], МНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.073 | 0.452 | 1174 | 58.860 | 90.16 | 10.81 | 18.49 | 0.499 | 1.035 | 0.149 | 1.415 | 3.54 |
| 2 | 0.059 | 0.420 | 1166 | 57.781 | 93.132 | 9.67 | 18.75 | 0.499 | 0.802 | 0.133 | 1.167 | 3.54 |
| 3 | 0.120 | 0.637 | 1160 | 68.000 | 86.282 | 26.38 | 13.14 | 0.497 | 3.016 | 0.364 | 3.612 | 3.54 |
| 4 | 0.130 | 0.712 | 1153 | 69.919 | 85.096 | 25.44 | 13.89 | 0.497 | 2.842 | 0.351 | 3.425 | 3.54 |
| 5 | 0.136 | 0.783 | 1145 | 72.440 | 85.817 | 24.46 | 14.78 | 0.496 | 2.603 | 0.338 | 3.172 | 3.54 |
| 6 | 0.150 | 0.890 | 1137 | 76.046 | 88.052 | 24.47 | 15.01 | 0.495 | 2.533 | 0.338 | 3.102 | 3.54 |
| 7 | 0.157 | 0.994 | 1128 | 79.242 | 91.131 | 23.95 | 15.60 | 0.494 | 2.342 | 0.331 | 2.904 | 3.54 |
| 8 | 0.165 | 1.112 | 1119 | 82.770 | 95.724 | 23.63 | 16.09 | 0.494 | 2.167 | 0.326 | 2.724 | 3.54 |
| 9 | 0.184 | 1.300 | 1108 | 88.027 | 104.74 | 24.98 | 15.94 | 0.492 | 2.204 | 0.345 | 2.78 | 3.54 |
| 10 | 0.194 | 1.483 | 1097 | 92.725 | 115.03 | 25.40 | 16.28 | 0.49 | 2.069 | 0.351 | 2.651 | 3.54 |
| 11 | 0.200 | 1.685 | 1079 | 100.15 | 131.21 | 26.45 | 16.50 | 0.489 | 1.961 | 0.365 | 2.557 | 3.54 |

Рисунок 7.1 – Розподілення сили прокатки і припустимої сили

по проходах у чорновій кліті  (перше наближення)

Рисунок 7.2 – Розподілення моменту двигунів і припустимого моменту

по проходах у чорновій кліті  (перше наближення)

В результаті ряду наближень дійшли до такого режиму обтисків у чорновій кліті (табл. 7.4):

# Таблиця 7.4 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм у

# чорновій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі

# (остаточний варіант)

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 220 | 1250 | 2320 | - | - |
| 1 | 204 | 1250 | 2502 | 16 | 1.078 |
| 2 | 192 | 1250 | 2658 | 12 | 1.063 |
| Кантування |
| 3 | 179 | 2658 | 1341 | 13 | 1.073 |
| 4 | 166 | 2658 | 1456 | 13 | 1.078 |
| 5 | 153 | 2658 | 1569 | 13 | 1.085 |
| 6 | 140 | 2658 | 1714 | 13 | 1.093 |
| 7 | 127 | 2658 | 1890 | 13 | 1.102 |
| 8 | 114 | 2658 | 2105 | 13 | 1.114 |
| 9 | 102 | 2658 | 2353 | 12 | 1.118 |
| 10 | 90 | 2658 | 2667 | 12 | 1.133 |
| 11 | 79 | 2658 | 3038 | 11 | 1.139 |
| 12 | 69 | 2658 | 3478 | 10 | 1.145 |
| 13 | 60 | 2658 | 4000 | 9 | 1.150 |
| 14 | 52 | 2658 | 4615 | 8 | 1.154 |
| 15 | 45 | 2658 | 5333 | 7 | 1.156 |

Кількість проходів збільшена до 15, товщина підкату зменшена до 45мм. Відповідний цьому режиму обтисків швидкісний режим наведено в табл.7.5, а енергосилові параметри прокатки – у табл. 7.6. Температура нагрівання сляів підвищена до 12600С.

З табл. 7.5 видно, що у чорновій кліті прокатка у всіх проходах йде по трикутній діаграмі. Тривалість реверсу розкату дорівнює тривалості спрацьовування натискного механізму у всіх проходах, за виключенням 2-го і останнього, де викидання відбувається на максимальній швидкості. Цикл прокатки у чорновій кліті у остаточному варіанті Тчорн = 48,448с.

Енергосилові параметри (табл. 7.6) відповідають всім нормам:

сила прокатки і моменти двигуна не перевищують припустимих значень. З рис. 7.3. видно, що у всіх проходах, за виключенням розбивки ширини, сила прокатки практично відповідає максимально припустимій. Отже кліть завантажена по силі прокатки повністю. Напроти, моменти прокатки в основному меньші від припустимих (рис. 7.4). Наблизити моменти до припустимих неможливо, оскільки це приведе до збільшення сили прокатки. Така ситуація обумовлена дещо завищеною потужністю двигунів чорнової кліті ТЛС 2800.

Оскільки для збереження  рівності циклів прокатки у чорновій і чистовій клітях товщина підкату зменшена, отже змінився і режим обтисків (див.табл. 7.7). Остаточний варіант швидкісного режиму у чистовій кліті наведено в таблиці 7.8, а енергосилові параметри цього процесу – у таблиці 7.8. На рис. 7.5 і рис. 7.6. показано розподілення сили прокатки і моменту двигуна по проходах у чистовій кліті. Видно, що по моменту чистові кліть завантажена у більшому ступені, а по силі прокатки – ні. Це характерно для чистових клітей ТЛС, оскільки великі перетини їх деталей обумовлена вимогами по жорсткості, а не по припустимій силі прокатки.

Різниця в циклах прокатки:

с.

Таким чином, оскільки чорнова кліть завантажена повністю, то  через вимогу рівності циклів прокатки збільшити завантаження чистової кліті неможливо.

Таблиця 7.5 – Параметри швидкісного режиму прокатки листа 12×2500×6000 мм

по поперечній схемі у чорновій кліті ТЛС 2800 (остаточний варіант)

| № проходу | Δh мм | Кутова швидкість, с-1 | Тривалість прокатки, с | Тривалість пауз, с | Vср, м/с | τнм, с | τрр, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ωз | ωm | ωв | τу | τθу | τθз | τз | τв | τм | τр | τ0 | Στп, |  |  |  |
| 1 | 16 | 1.50 | 4.04 | 2.80 | 0.53 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.5 | 0.71 | 0.67 | 1.10 | 1,67 | 1.10 | 1.10 |
| 2 | 12 | 0.90 | 4.50 | 4.50 | 0.82 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.43 | 1.07 | 5.00 | 1.55 | 1.14 | 1.76 |
| 3 | 13 | 2.50 | 3.68 | 2.92 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.74 | 1.19 | 0.69 | 1.14 | 1.81 | 1.14 | 1.14 |
| 4 | 13 | 0.94 | 3.23 | 2.92 | 0.80 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.17 | 0.45 | 0.69 | 1.14 | 1.24 | 1.14 | 1.14 |
| 5 | 13 | 0.94 | 3.33 | 2.92 | 0.80 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.24 | 0.45 | 0.69 | 1.14 | 1.27 | 1.14 | 1.14 |
| 6 | 13 | 0.94 | 3.43 | 2.92 | 0.80 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.31 | 0.45 | 0.69 | 1.14 | 1.31 | 1.14 | 1.14 |
| 7 | 13 | 0.94 | 3.55 | 2.92 | 0.80 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.4 | 0.45 | 0.69 | 1.14 | 1.35 | 1.14 | 1.14 |
| 8 | 13 | 0.94 | 3.67 | 2.80 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.5 | 0.45 | 0.67 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.10 |
| 9 | 12 | 0.90 | 3.82 | 2.80 | 0.82 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.63 | 0.43 | 0.67 | 1.10 | 1.44 | 1.10 | 1.10 |
| 10 | 12 | 0.9 | 3.99 | 2.68 | 0.82 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.8 | 0.43 | 0.64 | 1.05 | 1.50 | 1.05 | 1.05 |
| 11 | 11 | 0.86 | 4.18 | 2.56 | 0.84 | 0.74 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | 1.97 | 0.41 | 0.61 | 1.00 | 1.54 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | 10 | 0.82 | 4.40 | 2.43 | 0.86 | 0.85 | 0.42 | 0.05 | 0.00 | 2.18 | 0.39 | 0.58 | 0.95 | 1.60 | 0.95 | 0.95 |
| 13 | 9 | 0.78 | 4.65 | 2.29 | 0.88 | 0.97 | 0.48 | 0.08 | 0.00 | 2.45 | 0.37 | 0.54 | 0.89 | 1.66 | 0.89 | 0.89 |
| 14 | 8 | 0.73 | 4.94 | 2.14 | 0.90 | 1.10 | 0.55 | 0.11 | 0.00 | 2.76 | 0.35 | 0.51 | 0.84 | 1.73 | 0.84 | 0.84 |
| 15 | 7 | 0.69 | 6.28 | 6.28 | 0.92 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.33 | 1.50 | 4.75 | 2.00 | 0.00 | 2.45 |

Таблиця 7.6 – Енергосилові параметри прокатки листа 12×2500×6000мм в

чорновій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі (остаточний варіант)

| № про- ходу | ε | m | t, 0С | σи, МПа | рср, МПа | Р, МН | [Р], МН | ψ | Мпр, МНм | Мтр, МНм | Мдв, МНм | [Мдв], МНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.073 | 0.452 | 1252 | 50.010 | 76.567 | 9.18 | 18.75 | 0.499 | 0.878 | 0.063 | 1.173 | 2.30 |
| 2 | 0.059 | 0.420 | 1244 | 49.354 | 79.549 | 8.26 | 18.92 | 0.499 | 0.685 | 0.057 | 0.973 | 2.06 |
| 3 | 0.068 | 0.466 | 1236 | 50.658 | 76.073 | 17.48 | 17.88 | 0.499 | 1.508 | 0.121 | 1.860 | 2.52 |
| 4 | 0.073 | 0.501 | 1229 | 51.668 | 74.166 | 17.05 | 17.94 | 0.499 | 1.470 | 0.118 | 1.819 | 2.87 |
| 5 | 0.078 | 0.542 | 1222 | 53.818 | 73.862 | 16.98 | 17.95 | 0.498 | 1.463 | 0.117 | 1.812 | 2.79 |
| 6 | 0.085 | 0.590 | 1214 | 56.185 | 73.808 | 16.96 | 17.96 | 0.498 | 1.461 | 0.117 | 1.810 | 2.70 |
| 7 | 0.093 | 0.648 | 1207 | 58.818 | 74.125 | 17.04 | 17.95 | 0.498 | 1.467 | 0.118 | 1.816 | 2.61 |
| 8 | 0.102 | 0.717 | 1199 | 61.718 | 74.923 | 17.22 | 17.92 | 0.497 | 1.481 | 0.119 | 1.831 | 2.53 |
| 9 | 0.105 | 0.769 | 1192 | 63.875 | 76.001 | 16.78 | 18.07 | 0.497 | 1.386 | 0.116 | 1.733 | 2.43 |
| 10 | 0.118 | 0.865 | 1184 | 67.430 | 78.357 | 17.30 | 18.00 | 0.496 | 1.427 | 0.119 | 1.778 | 2.32 |
| 11 | 0.122 | 0.941 | 1176 | 70.126 | 80.794 | 17.08 | 18.12 | 0.496 | 1.348 | 0.118 | 1.697 | 2.22 |
| 12 | 0.127 | 1.025 | 1168 | 72.993 | 83.967 | 16.93 | 18.23 | 0.495 | 1.272 | 0.117 | 1.620 | 2.11 |
| 13 | 0.130 | 1.115 | 1160 | 76.015 | 87.939 | 16.82 | 18.33 | 0.495 | 1.198 | 0.116 | 1.545 | 1.99 |
| 14 | 0.133 | 1.211 | 1151 | 79.158 | 92.707 | 16.71 | 18.43 | 0.495 | 1.121 | 0.115 | 1.468 | 1.88 |
| 15 | 0.135 | 1.308 | 1137 | 84.938 | 101.22 | 17.07 | 18.49 | 0.494 | 1.070 | 0.118 | 1.419 | 1.48 |

Рисунок 7.3 – Розподілення сили прокатки і припустимої сили

по проходах у чорновій кліті  (остаточний варіант)

Рисунок7.4 – Розподілення моменту двигунів і припустимого моменту

по проходах у чорновій кліті  (остаточний варіант)

# Таблиця 7.7 – Режим обтисків листа 12×2500×6000мм

# у чистовій кліті (остаточний варіант)

| № | Розміри розкату | Δh, мм | μ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h, мм | b, мм | l, мм |  |  |
| 0 | 45 | 2658 | 5333 | - | - |
| 1 | 39 | 2658 | 6153 | 6 | 1.154 |
| 2 | 34 | 2658 | 7058 | 5 | 1.147 |
| 3 | 29 | 2658 | 8275 | 5 | 1.172 |
| 4 | 25 | 2658 | 9599 | 4 | 1.160 |
| 5 | 21 | 2658 | 11430 | 4 | 1.190 |
| 6 | 18 | 2658 | 13330 | 3 | 1.167 |
| 7 | 15 | 2658 | 16000 | 3 | 1.200 |
| 8 | 13 | 2658 | 18460 | 2 | 1.154 |
| 9 | 12 | 2658 | 20000 | 1 | 1.083 |

Дещо зависокою є температура кінця прокатки (949,50С), що обумовлено досить високою температурою нагрівання слябів. Але зменшення її неможливе через слабкість чорнової кліті 2800. При зменшенні температури сила прокатки стане більшою за припустиму, що буде вимагати зменшення обтисків, відповідного збільшення числа проходів, отже, зменшення продуктивності чорнової кліті. Проте попередження зростання зерна у металі можна досягти прискореним охолодженням після прокатки.

Розроблений режим прокатки графічно репрезентують на діаграмах швидкостей і моментів для чорнової і чистової клітей. По вісі абсцисс у відповідному масштабі відкладається тривалість кожної фази прокатки, а по вісі ординат – кутова швидкість, с-1, і моменти прокатки, МНм. Величина моментів на кожній фазі прокатки вираховується при перевірці головних двигунів на нагрівання по залежностям (6.9)÷(6.12).

Таблиця 7.8 – Параметри швидкісного режиму прокатки листа 12×2500×6000 (остаточний варіант)

| № пп | Кутова швидкість, с-1 | Тривалість прокатки, с | Тривалість пауз, с | Vср, м/с | τнм, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ωз | ωm | ωв | τу | τθу | τс | τθз | τз | τв | τм | τр | τ0 | Στп, |  |  |
| 1 | 2.50 | 8.43 | 2.99 | 0.90 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.78 | 0 | 2.71 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 2.27 | 0.83 |
| 2 | 0.49 | 8.75 | 2.73 | 1.38 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | 0 | 3.40 | 0.12 | 0.65 | 0.76 | 2.08 | 0.76 |
| 3 | 0.45 | 9.42 | 2.73 | 1.39 | 0.75 | 0.01 | 0.75 | 0.85 | 0 | 3.74 | 0.11 | 0.65 | 0.76 | 2.21 | 0.76 |
| 4 | 0.45 | 9.42 | 2.44 | 1.39 | 0.75 | 0.34 | 0.75 | 0.91 | 0 | 4.13 | 0.11 | 0.58 | 0.68 | 2.32 | 0.68 |
| 5 | 0.40 | 9.42 | 2.44 | 1.40 | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.91 | 0 | 4.62 | 0.09 | 0.58 | 0.68 | 2.47 | 0.68 |
| 6 | 0.40 | 9.42 | 2.11 | 1.40 | 0.75 | 1.29 | 0.75 | 0.99 | 0 | 5.18 | 0.09 | 0.50 | 0.59 | 2.58 | 0.59 |
| 7 | 0.34 | 9.42 | 2.11 | 1.41 | 0.75 | 1.98 | 0.75 | 0.99 | 0 | 5.88 | 0.08 | 0.50 | 0.59 | 2.72 | 0.59 |
| 8 | 0.34 | 9.42 | 2.01 | 1.41 | 0.75 | 2.62 | 0.75 | 1.02 | 0 | 6.51 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 2.82 | 0.48 |
| 9 | 0.00 | 9.42 | 9.42 | 1.50 | 0.75 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.33 | 0.00 | 2.24 | 1.79 | 3.16 | 0.34 |

Таблиця 7.8 – Енергосилові параметри прокатки листа 12×2500×6000мм в

чистовій кліті ТЛС 2800 по поперечній схемі (остаточний варіант)

| № про- ходу | ε | m | t, 0С | σи, МПа | рср, МПа | Р, МН | [Р], МН | ψ | Мпр, МНм | Мтр, МНм | Мдв, МНм | [Мдв], МНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.133 | 1.177 | 1125 | 89.32 | 114.63 | 15.07 | 34.39 | 0.496 | 0.739 | 0.079 | 1.233 | 1.519 |
| 2 | 0.128 | 1.237 | 1111 | 92.63 | 119.77 | 14.37 | 34.39 | 0.496 | 0.644 | 0.075 | 1.134 | 1.462 |
| 3 | 0.147 | 1.433 | 1095 | 100.83 | 132.90 | 15.94 | 34.39 | 0.495 | 0.713 | 0.084 | 1.211 | 1.359 |
| 4 | 0.138 | 1.495 | 1078 | 104.42 | 138.78 | 14.89 | 34.39 | 0.495 | 0.595 | 0.078 | 1.088 | 1.359 |
| 5 | 0.160 | 1.755 | 1059 | 114.21 | 155.80 | 16.72 | 34.39 | 0.494 | 0.666 | 0.088 | 1.169 | 1.359 |
| 6 | 0.143 | 1.793 | 1037 | 118.64 | 162.88 | 15.14 | 34.39 | 0.494 | 0.523 | 0.079 | 1.017 | 1.359 |
| 7 | 0.167 | 2.119 | 1011 | 132.39 | 187.96 | 17.47 | 34.39 | 0.492 | 0.601 | 0.092 | 1.108 | 1.359 |
| 8 | 0.133 | 2.039 | 981.6 | 136.98 | 193.43 | 14.68 | 34.39 | 0.494 | 0.414 | 0.077 | 0.906 | 1.359 |
| 9 | 0.077 | 1.615 | 949.5 | 132.59 | 179.58 | 9.64 | 34.39 | 0.497 | 0.193 | 0.050 | 0.659 | 1.359 |

Рисунок 7.5 – Розподілення сили прокатки і припустимої сили

по проходах у чистовій кліті  (остаточний варіант)

Рисунок 7.6 – Розподілення моменту двигунів і припустимого моменту

по проходах у чистовій кліті  (остаточний варіант)

8  Перевірка головних двигунів на нагрівання

При прокатці на реверсивних станах, і, зокрема, на ТЛС, головні двигуни працюють з перевищенням своєї номінальної потужності у декілька разів, що характеризується коефіцієнтом перевантаження двигуна:

,

де Nmax, Nн – максимальна і номінальна потужності двигуна.

При цьому по їх обмотках протікають струми, значно більші, ніж при номінальному режимі, внаслідок чого двигуни перегріваються. Проте завдяки тому, що тривалість їх включення (ПВ) при реверсивному режимі роботи менше 100%, вони мають нагоду охолоджуватися (в паузах між проходами). Якщо температура двигуна , що встановлюється при цьому, не перевищуватимемо ту, на яку розрахована його система охолоджування, то двигун може необмежено довго працювати з перевантаженням. В результаті такого підходу знижується встановлена потужність енергоспоживачів цеху, а також зменшується вартість самих двигунів.

Для перевірки головних двигунів на нагрівання необхідно розрахувати середньоквадратичний момент прокатки одного розкату  і порівняти його з номінальним моментом. Якщо виконується умова:

(8.1)

двигун перегріватися не буде. Якщо в приводі два двигуни, тоді під Мн розуміється сумарний номінальний момент обох двигунів.

Сума творів квадратів моментів двигуна на тривалість їх дії при прокатці одного розкату дорівнює:

(8.2)

де Мi – момент двигуна на i- тій ділянці діаграми одного проходу;

n – число ділянок з різними Мi в одному проході;

j – номер проходу при прокатці одного розкату;

N – число проходів при прокатці одного розкату;

τi  – тривалість i-ї ділянки швидкісної діаграми, с.

Наприклад, при прокатці в чорновій кліті (рис.8.1) кількість ділянок з різними моментами n = 6. Величина моментів Мі знаходиться по результатах розрахунку енергосилових параметрів:

# ,

# де Мхх – момент холостого ходу. Він обумовлений силою ваги деталей приводу і дорівнює ≈ 5% від Мн.

# .

Рисунок 8.1 – До розрахунку середньоквадратичного моменту

# Під час кантування валки обертаються з так званою повзучею швидкістю. В цьому разі момент дорівнює Мхх.

# Якщо на діаграмі трапляється ділянка з постійною швидкістю прокатки, то:

.

# Тривалість дії кожного моменту відома із швидкісного режиму:

і т.д.

Далі можна визначати середньоквадратичні величини на

кожній ділянці швидкісної діаграми. Але потрібно враховувати, що у разі двигунів постійного струму з незалежним збудженням на тих ділянках, де прокатка йде з перевищенням номінальної швидкості у режимі змінної потужності (рис. 6.5), вони перегріваються сильніше.  Оскільки величина θ = ωi/ωн весь час змінюється, то приблизно знаходиться середня її величина як середньоквадратичне крайніх її значень. Тому на ділянці розгону:

# (8.3)

# де .                                                         (8.4)

На ділянці уповільнення:

(8.5)

Якщо двигун працює у режимі постійного струму (рис. 6.6), то

враховувати коефіцієнт kθ не потрібно, але припустимий момент у такому разі буде значно меншим (див. 6.11).

Потім всі ці величини підсумовуються по (8.2) і визначається середньоквадратичний момент прокатки одного розкату в даній кліті:

(8.6)

де Тц – тривалість циклу прокатки у даній кліті.

Приклад: Перевірити на нагрівання двигун чистової кліті ТЛС 2800 при прокатці по режимам табл.7.7÷7.8.

Момент холостого ходу:

Мхх= 0,05·0,882 = 0,044 МНм.

Динамічний момент при розгоні:

МдинР = 4,2·98800 = 0,415 МНм.

Перший прохід:

# МНм.

# МНм.

# МНм.

Динамічний момент при сповільненні:

МдинС = 4,2·98800 = 0,415 МНм.

# МНм.

# МНм.

МНм.

Оскільки перший варіант режиму обтисків (табл. 3.4), коли двигуни працювали у режимі змінної потужності при постійному моменті, приводив до їх сильного перегрівання  (МНм, тоді

як  2Мн = 1,656МНм), то в остаточному варіанті використано режим постійного струму. Тому коефіцієнт kθ відсутній.

Середньоквадратичні величини на ділянках першого проходу:

.

.

.

.

.

.

Аналогічно розраховані параметри інших проходів у сумі дали значення = 26,194 (МНм)2 с.

Отже середньоквадратичний момент чистової кліті:

МНм.

У чорновій кліті: .

Таким чином, запропонований у остаточному варіанті режим прокатки не буде приводити до перегрівання двигунів чорнової кліті.

Діаграма швидкостей і моментів для чорнової кліті наведена на рисунку 8.2, а для чистової – на рисунку 8.3. На цих діаграмах умовно всі моменти прокатки зображуються як позитивні, незалежно від напрямку обертання валків (за виключенням моментів при гальмуванні).

Для прикладу у Дадатках Г і Д наведено рекомендовані техноло-

гічними інструкціями режими обтисків для деяких станів.

Рисунок 8.2 – Діаграма швидкостей і моментів чорнової кліті

Рисунок 8.3 – Діаграма швидкостей і моментів чистової кліті

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи викладене, потрібно відмітити головні моменти, які слід мати на увазі при розробці технологій прокатки товстих листів.

При фабрикації слябів потрібно дуже уважно, і користуючись виключно затвердженими керівництвом підприємства документами, вибирати фабрикаційні коефіцієнти, оскільки них відсуттєво залежить собівартість продукції. Також потрібно звертати увагу на вибір товщини слябів: для енергозберігаючих технологій вона повинна бути мінімальною (при максимальній довжині слябів), а при металозберігаючий – максимальною (при мінімальній довжині). В інших випадках потрібно знаходити оптимум по критерію мінімуму енергетичних і матеріальних витрат. При наявності пристроїв для керування формозміненням у чорновій кліті (ГНУ, тощо), товщину слябів слід вибирати мінімальною. Ширина слябів завжди повинна бути максимально можливою.

Схему прокатки слід вибирати з урахуванням як вимог до продукції, так і можливостей даного стану. При виробництві штрипсів схема завжди повинна бути поперечною. Припуски на бічну обрізь тісно пов'язані з фабрикаційними коефіцієнтами, тому їх також слід назначати виключно на основі офіційних документів.

Максимальна продуктивність ділянки стана досягається при виконанні «потрійної умови» і рівності циклів прокатки у чорновій і чистовій клітях (для станів тандем), що можливо тільки при обладнанні клітей АСУТП. При ручному керуванні «потрійна умова» дає орієнтир у вигляді ідеального кінцевого результату. Для деяких технологій, наприклад, контрольованої прокатки, важливішою за продуктивність є вимога отримання регламентованого комплексу механічних властивостей прокату. У таких випадках  слід відмовлятись від вимоги рівності циклів прокатки у клітях.

Точність результатів розрахунків всіх параметрів прокатки значною мірою залежить від точності визначення температурного режиму. Тому змінення температур по проходах краще визначати по тим методикам, які враховують не тільки зменшення температури від випромінювання, тепловіддачі у валки і воду із систем охолодження, але й її підвищеня від тепла жеформації.

При визначенні припустимих сил прокатки слід пам'ятати, що тільки у клітях кварто цей параметр постійний. У клітях дуо він залежить від від ширини розкату і моменту двигуна, що передається через шийку валка. Тому у кожному проході буде своя припустима сила.

Величина припустимого моменту прокатки по двигунам залежить від режиму їх роботи: з постійним струмом якоря або з постійним моментом при змінному струмі. У першому випадку припустимий момент двигуна при перевищенні номінальної швидкості падає пропорційно швидкості, і тому обтиски потрібно призначати відповідно. У другому випадку момент не зменшується, але через збільшення струму якоря відбувається сильне нагрівання обмоток, що потребує збільшення часу пауз. Тому цей режим не вигідний і його використовують рідко.

Розрахунок сил і моментів прокатки по відомих залежностях дає прийнятні для практики результати по точності. Але при прокатці в низькому осередку деформації ці параметри значно залежать від правильності визначення коефіцієнта тертя. Тому його бажано знаходити по більш точним залежностям, таким, наприклад, як [16].

При перевірці двигунів на нагрівання слід пам'ятати, по якому режиму працюють двигуни, і використовувати відповідні коефіцієнти.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Запитання до розділу 1

1.1  Як вибираються фабрикаційні коефіцієнти?

1.2  З яких міркувань знаходиться ширина слябу?

1.3  З яких міркувань знаходиться товщина слябу?

1.4  З яких міркувань знаходиться довжина слябу?

Запитання до розділу 2

2.1  Які переваги і недоліки подовжньої схеми прокатки?

2.2  Які переваги і недоліки поперечної схеми прокатки?

2.3  Яка схема прокатки потрібна при прокатці штрипсів?

2.4  Яка схема прокатки переважна для металозберігаючої технології?

2.5  Яка схема прокатки переважна для енергозберігаючої технології?

Запитання до розділу 3

3.1  Як вибирається припуск на бічну обрізь?

3.2  Як визначити максимально можливу довжину при протяжці?

3.3  За яким принципом розподіляється сумарний обтиск по проходам?

3.4  Як визначається товщина підкату у чистову кліть?

Запитання до розділу 4

4.1  Яка основна вимога до швидкісного режиму на ТЛС?

4.2  Що таке «потрійна умова»?

4.3  Як визначити, по якій швидкісній діаграмі будуть працювати двигуни натискного пристрою?

4.4  Від чого залежить тривалість реверсу розкату?

4.5  Як знаходиться швидкість захвату у слідуючому проході?

4.6  Як знаходиться швидкість викидання у наступному проході?

4.7  Які мають місце варіанти при викиданні розкату з валків?

4.8  Які складові входять до циклу прокатки у чорновій кліті?

4.9  Які складові входять до циклу прокатки у чистовій кліті?

4.10 При якому співвідношенні циклів прокатки забезпечується максимальна продуктивність ділянки стану?

4.11 Яка припустима різниця у циклах прокатки чорнової і чистової клітей?

Запитання до розділу 5

5.1 Які складові теплового балансу враховуються при наближеному розрахунку температурного режиму прокатки?

5.2  Які складові теплового балансу враховуються при розрахунку температурного режиму прокатки по методиці ДонНДІЧормет?

5.3  Як впливає робота гідрозбиву на температуру металу?

5.4  Чим відрізняється тепловий баланс при «сухій» прокатці від балансу звичайної прокатки?

Запитання до розділу 6

6.1 По яких небезпечних перетинах валків визначається припустима сила прокатки?

6.2  Від чого залежить припустима сила прокатки у клітях дуо?

6.3  Як знайти припустиму силу прокатки у стальних валках дуо?

6.4  Як знайти припустиму силу прокатки у чавунних валках дуо?

6.5 Які особливості визначення припустимої сили прокатки у клітях кварто?

6.6  Від чого залежить момент тертя у опорах прокатних валків?

6.7  Як визначається динамічний момент приводу?

6.8  Що таке момент інерції мас, що обертаються?

6.9  Як визначається момент інерції тіл складної форми?

6.10 За яким принципом приводиться до валу двигуна момент інерції

мас, що обертаються навколо вісей, що не співвпадають з віссю двигуна?

6.11 Як визначається припустимий момент двигуна, що працює у режимі постійного струму?

Запитання до розділу 7

7.1  Як розраховується сила прокатки у проході?

7.2  Від чого залежить середній питомий тиск при прокатці?

7.3  По яким формулам точніше розраховується коефіцієнт напруженого стану в чорнових клітях?

7.4  По яким формулам точніше розраховується коефіцієнт напруженого стану у чистових клітях?

7.5  Як можна знайти істиний опір деформації у проході?

7.6  Від чого залежить швидкість деформації у проході?

7.7  Як можна знайти величину коефіцієнта плеча моменту прокатки?

7.8  Як розрахувати роботу прокатки?

7.9  Як перевести джоулі у кіловатт-години ?

7.10 Чому дорівнює потужність прокатки?

Запитання до розділу 8

8.1 При якій умові двигуни, що працюють з перевантаженням,не будуть перегріватись?

8.2  Як розраховуєтся середньоквадратичний момент прокатки?

8.3 Яким коефіцієнтом враховується перегрівання обмоток двигунів, які працюють у режимі змінної потужності?

8.4  Які фактори впливають на перегрівання обмоток двигунів, що працюють у режимі постійного струму?

8.5 Як потрібно змінювати режим обтисків, якщо при даному режимі двигуни перегіваються?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Производство толстолистовой стали на стане 2800 // Технологическая инструкция ТИ 229-ПГЛ-035-140-78. Алчевск, 1984. – 247 с.

2. Производство толстолистовой стали на стане 2250 // Технологичес-кая инструкция ТИ 229-ПГЛ-034-9-92. Алчевск, 1992. – 227 с.

3. Производство толстолистовой стали на стане 3000 // Технологическая инструкция ТИ 229-ПГЛ-035-109-2006. Алчевск, 2006. – 102 с.

4. Тарновский И.Я. Прокатка на блюминге. / И.Я. Тарновский, Е.В. Пальмов, В.А. Тягунов и др. М.: Металлургия, 1963. – 389 с.

5. Ткалич К.Н. Изменение температурного поля сляба в процессе прокатки / К.Н. Ткалич, Н.В. Гончаров, Н.П. Бритов. // Сталь, 1974, №1. – С. 52-55.

6. Гончаров Н.В, Арцыбашев В.А. Инженерная методика расчета среднемассовой температуры толстых полос. // Повышение эффективности производства толстолистового проката: Темат. отр. сб.- М.: Металлургия, 1984.-С. 41-43.

7. Данько В.М. Низкотемпературная и „сухая” прокатка на толстолистовых станах. // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: Тем. зб. наук. праць. Краматорськ, 2001.- С. 478-480.

8. Яловой Н.И. Тепловые процессы при обработке металлов давлением./ Н.И. Яловой, М.А. Тылкин, П.И. Полухин и др. М.: «Высшая школа», 1973. – 631с.

9. Козлов К.М. Особенности низкотемпературной прокатки листов в условиях реверсивного толстолистового стана. / К.М. Козлов, В.М. Данько, А.А. Осипенко. // Тр. 2-го конгр. прокатчиков. Череповец,

27-30.10.1997. – С.43-44.

10. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л., Пономарев В.И. Расчет параметров листовой прокатки. М.: Металлургия, 1986. – 429 с.

11.Чернавский С.А. Проектирование механических передач. / С.А. Чернавский и др. М.: Машиностроение, 1984. – 558 с.

12. Королев А.А. Расчет и конструирование машин и механизмов прокатных станов. М.: Металлургия, 1985. – 373 с.

13. Фаворин М.В. Моменты инерции тел. М.: Машиностроение, 1979. – 311 с.

14. Зюзин В.И., Бровман М.Я., Мельников А.Ф. Сопротивление деформации сталей и сплавов при горячей прокатке. М.: Металлургия, 1964. – 270 с.

15. Афанасьев В.Д.  Автоматизированный электропривод в прокатном производстве. М.:Металлургия, 1977. – 280 с.

16. Капланов В. И. Многофункциональная зависимость коэффициента трения при горячей прокатке стали / В. И. Капланов, А. Г. Курпе // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: тем. сб. наук. праць. – Краматорськ, 2003. – С. 46–51.

Додаток А Фабрикаційні коефіцієнти ТЛС

Таблиця А.1– Фабрикаційні коефіцієнти для ТЛС 2250 ВАТ АМК

| Товщина, мм | ГОСТ 14637-89 Ряд. вуглецева і судосталь - сп, пс, кп | Штр-ипс | ГОСТ 12771-81 4543-71 Якісна і легована | ГОСТ 19281-89 09Г2С,16ГС, 15ХСНД | ГОСТ 5520-79 15К, 20Г2С1 | ГОСТ 6713-91 Вуглецева мостова | ГОСТ 5521-86 Ряд. низь- колегована | ТУ - 10ХН1М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Умови відбору проб і форми постачання |
|  | Пр. | Пр. | Пр. | Пр. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | - | - |
|  | Iа | IV | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | IV |
| 4-5 | 1,14 | 1,15 | - | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | - | 1,14 | 1,15 | - | - | 1,16 | 1,17 | - |
| 6-7 | 1,15 | 1,16 | - | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | - | 1,17 | 1,18 | - | - | 1,17 | 1,18 | 1,23 |
| 8-9 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 1,19 |  | 1,17 | 1,18 | - | - | 1,18 | 1,19 | 1,23 |
| 10 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |  | 1,17 | 1,18 | - | - | 1,18 | 1,19 | 1,23 |
| 10-11 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |  | 1,17 | 1,18 | - | - | 1,19 | 1,19 | - |
| 12 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | - | 1,21 | - | - | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | - |
| 13-14 | 1,17 | 1,18 | - | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | - | 1,21 | - | - | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | - |
| 15 | 1,17 | 1,18 | - | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | - | 1,21 | - | - | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | - |
| 16 | 1,18 | 1,19 | - | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | - | 1,21 | - | - | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | - |
| 17 | 1,19 | 1,20 | - | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | - | 1,22 | - | - | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | - |
| 18-20 | 1,19 | 1,20 | - | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | - | 1,22 | - | - | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | - |
| 21-25 | 1,20 | 1,21 | - | 1,20 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | - | 1,24 | - | - | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | - |

Примітка: Пр. - портіонні іспити; Пл. - полистні іспити.

Таблиця А.2 – Фабрикаційні коефіцієнти для ТЛС 2800 ВАТ АМК для рядового металу

| ГОСТ або ТУ | Фабрикаційні коефіцієнти при товщині листа, мм |
| --- | --- |
|  | 8-11 | 12-15 | 16-20 | 21-24 | 25-50 |
|  | Умови відбору проб і форми постачання |
|  | Пр. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | Пр. |
|  | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV | Iа | IV |  | Iа | Iа | IV |
| ГОСТ 14637-89 Ряд. штрипс сп,пс,кп | 1,17 - | 1,18 1,18 | 1,18 - | 1,19 1,19 | - - | - - | 1,19 - | 1,20 - | - - | - - | 1,20 - | 1,21 - | - - | - - | 1,21 - | 1,22 - |
| ТУ 14-1-1950-89 Штрипс 14ХГС, 17ГС | - | 1,19 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГОСТ 1577-81 4543-71 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | - | - | 1,21 | 1,22 | - | - | 1,22 | 1,23 | - | - | 1,22 | 1,23 |
| ГОСТ 5520-79 | 1,18 | 1,19 | - | - | 1,19 | 1,20 | - | - | 1,21 | 1,22 | - | - | 1,22 | 1,23 | - | - |
| ГОСТ 5520-79 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| ГОСТ 5520-79 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | - | - | 1,21 | 1,22 | - | - | 1,22 | 1,23 | - | - | 1,23 | 1,24 |
| ТУ 14-1-2587-78 10ХН1М | - | 1,23 | - | - | - | 1,25 | - | - | - | 1,27 | - | - | - | 1,29 | - | - |

Таблиця А.3 – Фабрикаційні коефіцієнти для ТЛС 2800 ВАТ АМК при постачанні на експорт

| ГОСТ або ТУ | Ширина листа, мм | Фабрикаційні коефіцієнти при товщині листа, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8-11 | 12-15 | 16-20 | 21-24 | 25-50 |
|  |  | Умови відбору проб і форми постачання |
|  |  | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. | Пр. | Пл. |
| ГОСТ 14637-89 3сп, 3пс, 3кп | 1500-2000 2100-2500 1500-2000 2100-2500 | 1,20 1,21 1,21 1,22 | - - - - | 1,21 1,22 1,22 1,23 | - - - - | 1,21 1,22 1,23 1,24 | - - - - | 1,22 1,23 1,24 1,25 | - - - - | 1,23 1,24 1,25 1,26 | - - - - |
| ГОСТ 1577-81 4543-71 | 1500-2000 2100-2500 | 1,21 1,22 | - - | 1,21 1,22 | - - | 1,22 1,23 | - - | 1,22 1,23 | - - | 1,23 1,24 | - - |
| ГОСТ 5520-79 15К, 20К, 20Г2С1, 16ГС, 09Г2С | 1500-2000 2100-2500 | 1,21 1,22 | 1,22 1,23 | - - | 1,23 1,24 | - - | 1,23 1,24 | - - | 1,24 1,25 | - - | 1,24 1,25 |
| ГОСТ 6713-91 10ХСНД, 15ХСНД, 10Г2С1Д | 1500-2000 2100-2500 | 1,21 1,22 | 1,22 1,23 | 1,22 1,23 | 1,23 1,24 | 1,23 1,24 | 1,24 1,25 | 1,24 1,25 | 1,25 1,25 | 1,24 1,25 | 1,25 1,26 |
| ГОСТ 19281-80 09Г2С, 16ГС, 14Г2,09Г2 | 1500-2000 2100-2500 | 1,21 1,22 | - - | 1,22 1,23 | - - | 1,23 1,24 | - - | 1,24 1,25 | - - | 1,24 1,25 | - - |

Додаток Б Величина припуску на обрізання бічних кромок

Припуск на бічну обрізь на товстолистових станах знаходиться в межах 120-250 мм.

На ТЛС 2800 величина припуска на обрізання кромок встановлюється  межах 110-160 мм залежно від товщини сляба, розмірів листу, способу прокатки (вподовж-поперек), якості нагрівання слябів, настройки валків чорнової і чистової клітей і інших чинників.

Рекомендуються наступні припуски:

1) При поперечній  прокатці – 110-140 мм;

2) При подовжній прокатці, якщо товщина сляба не перевищує 180 мм, довжина – 2000 мм, а відношення ширини листу до ширини сляба не більш 2-х:

а) для листів завтовшки до 10 мм – 120 мм;

б) для листів завтовшки 10÷20 мм – 130 мм;

в) для листів завтовшки більше 20 мм – 140 мм.

3) При подовжній прокатці, якщо товщина сляба більш 180 мм, довжина – 2000 мм, а відношення ширини листа до ширини сляба не більш 2-х:

а)для листів завтовшки до 10 мм – 130 мм;

б) для листів завтовшки 11≈50 мм – 140 мм.

4) При подовжній прокатці, якщо довжина сляба більше 2000 мм, товщина не більше 200 мм, відношення ширини листуа до ширини сляба не більше 2,5:

а) для листів завтовшки до 10 мм – 140 мм;

б) для листів завтовшки 11-50 мм – 150 мм.

5) При подовжній прокатці в особливо несприятливих випадках,

коли сляб товщий за 250 мм, довший 2200 мм і з відношенням ширини листа до ширини сляба більше 2,5:

а) для листів завтовшки до 20 мм включно 150 мм;

б) для листів завтовшки понад 20 мм – 160 мм.

На ТЛС 2250 величина припуска на обрізання бічних кромок встановлюється в межах 80÷150 мм залежно від товщини листа, схеми прокатки, ширина листа, товщини і ширини сляба:

1) Для листів 4÷6 мм, шириною 1400÷1600 мм, які прокатуються поперек із слябів завдовжки не більше 1300 мм, припуск 80÷120 мм;

2) Для листів 4-6 мм, шириною 1400÷1600 мм, які прокатуються поперек із слябів, довжина яких дорівнює номінальній ширині листа або менше за неї не більш, ніж на 100 мм, припуск 100÷130 мм;

3) Для листів 4-6 мм, шириною 1400÷1600 мм, які прокатуються вздовж із слябів завтовшки не більше 150 мм і шириною не менше 800 мм, припуск 90-120 мм;

4) Для листів 8÷15 мм, шириною 1100÷1800 мм, які прокатуються вздовж із слябів завтовшки не більше 150 мм і шириною не менше 800 мм, припуск 100-130 мм;

5) Для листів 15÷25 мм всіх ширин, які прокатуються вздовж із слябів всіх типорозмірів, припуск 120÷150 мм.

Додаток В  Основні параметри ТЛС ВАТ АМК

| № пп | Найменування параметру | ТЛС 2250 | ТЛС 2800 | ТЛС 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чорнова кліть |
| 1 | Діаметр робочих валків, мм номінальний мінімальний | Dp = 940 Dp = 885 | Dp = 1150 Dp = 1070 | Dp =1000 Dp =940 |
| 2 | Діаметр опорних валків, мм номінальний мінімальний | - | - | Dоп =1650 Dоп =1500 |
| 3 | Довжина бочки робочих, мм | Lр=2500 | Lр=2800 | Lр=3000 |
| 4 | Довжина бочки опорних, мм | - | - | Lоп=2800 |
| 5 | Діаметр шийок робочих, мм | dр=640 | dр = 690 | dр=630 |
| 6 | Довжина шийок робочих, мм | lр=690 | lр=855 | lр=605 |
| 7 | Діаметр шийок опорних, мм | - | - | dоп=950 |
| 8 | Довжина шийок опорних, мм | - | - | lоп=1160 |
| 9 | Маса робочого валка, т | mр =19,9 | mр =30,0 | mр =24,6 |
| 10 | Маса опорного валка, т | - | - | mоп=62,6 |
| 10 | Підшипники | Текстоліт. | Текстоліт. | Кочення |
| 11 | Головний привід | Груповий | Індивід. | Індивід. |
| 12 | Потужність двигуна, кВт | 2×1150 | 2×2171,2 | 2×2171,2 |
| 13 | Кутова швидкість двигуна, с-1 | 2,4-3,35 | 2,62-6,3 | 2,62-6,3 |
| 14 | Момент двигуна, мНм номінальний максимальний | 0,958 2,32 | 2×0,828 2×1,862 | 2×0,828 2×1,862 |
| 15 | Кутове прискорення, с-2 | ε1 = 1,0 | ε1 = 2,1 | ε1 = 2,1 |
| 16 | Кутове сповільнення, с-2 | ε2 = 2,6 | ε2 = 4,2 | ε2 = 4,2 |
| 17 | Швидкість НМ Vнм, мм/с | 12,12 | 50,0 | 27,0 |
| 18 | Прискорення НМ Kнм, мм/с2 | 20,0 | 40,0 | 21,8 |
| 19 | Момент інерції якоря, тм2 | 2×91,7 | 183,5 | 183,5 |
| 20 | Маса муфти, т | 4,25 | 4,75 | 4,75 |
| 21 | Діаметр муфти, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 22 | Маса головки шпинделя, т | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
| 23 | Діаметр головки шпинделя, м | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 24 | Маса тіла шпинделя, т | 22,8 | 16,0 | 16,0 |
| 25 | Діаметр тіла шпинделя, м | 0,65 | 0,555 | 0,555 |
| 26 | Момент інерції шестеренної кліті, тм2 | 3,2 | - | - |
| № пп | Найменування параметру | ТЛС 2250 | ТЛС 2800 | ТЛС 3000 |
| Чистова кліть |
| 1 | Діаметр робочих валків, мм номінальний мінімальний | Dp = 685 Dp = 655 | Dp = 815 Dp = 750 | Dp =900 Dp =840 |
| 2 | Діаметр опорних валків, мм номінальний мінімальний | Dоп =1310 Dоп =1270 | Dоп =1400 Dоп =1300 | Dоп =1650 Dоп =1500 |
| 3 | Довжина бочки робочих, мм | Lр=2300 | Lр=2800 | Lр=3000 |
| 4 | Довжина бочки опорних, мм | Lоп=2300 | Lр=2800 | Lоп=2800 |
| 5 | Діаметр шийок робочих, мм | dр=440 | dр = 480 | dр=540 |
| 6 | Довжина шийок робочих, мм | lр=760 | lр=1000 | lр=460 |
| 7 | Діаметр шийок опорних, мм | dоп=750 | dоп=850 | dоп=950 |
| 8 | Довжина шийок опорних, мм | lоп=760 | lоп=1000 | lоп=1160 |
| 9 | Маса робочого валка, т | mр =9,6 | mр =15,6 | mр =20,3 |
| 10 | Маса опорного валка, т | mоп=28,0 | mоп=44,2 | mоп=62,6 |
| 10 | Підшипники | Кочення | Кочення | Кочення |
| 11 | Головний привід | Груповий | Груповий | Індивід. |
| 12 | Потужність двигуна, кВт | 2300 | 4600 |  |
| 13 | Кутова швидкість двигуна, с-1 | 4,8-6,7 | 6,28-9,42 | 5,25-12,56 |
| 14 | Момент двигуна, мНм номінальний максимальний | 0,487 1,218 | 0,882 1,960 | 1,2 3,0 |
| 15 | Кутове прискорення, с-2 | ε1 = 2,5 | ε1 = 4,2 | ε1 = 2,5 |
| 16 | Кутове сповільнення, с-2 | ε2 = 3,5 | ε2 = 4,2 | ε2 = 2,5 |
| 17 | Швидкість НМ Vнм, мм/с | 3,1 | 25,3 | 20,0 |
| 18 | Прискорення НМ Kнм, мм/с2 | 11,2 | 35,0 | 21,8 |
| 19 | Момент інерції якоря, тм2 | 67,5 | 275,2 | - |
| 20 | Маса муфти, т | 17,4 | 6,0 | 4,75 |
| 21 | Діаметр муфти, м | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
| 22 | Маса головки шпинделя, т | 3,6 | 4,42 | 5,557 |
| 23 | Діаметр головки шпинделя, м | 0,57 | 0,75 | 0,85 |
| 24 | Маса тіла шпинделя, т | 12,0 | 15,0 | 20,694 |
| 25 | Діаметр тіла шпинделя, м | 0,35 | 0,480 | 0,48 |
| 26 | Момент інерції шестеренної кліті, тм2 | 3,2 | 3,8 | - |
| 27 | Момент інерції привода чис. | 98,6 | 98,8 тм2 | - |
| 28 | Момент інерції привода чор. | 74,5 | 2×55,1 | - |

Додаток Г  Режими обтисків у чорнових клітях ТЛС

Таблиця Г.1 – Режим обтисків з умов міцності валків і потужності двигунів чорнової

кліті стану 2800 при ширині розкатів до 1700 мм

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 100-110 | 120-130 | 140-150 | 160-170 | 180-190 | 200-220 | 220-230 | 240-250 | 260-270 | 280-290 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 100 | 22 | 120 | 26 | 140 | 27 | 160 | 27 | 180 | 27 | 200 | 28 | 220 | 28 | 240 | 28 | 260 | 28 | 280 | 28 |
| 4 | 78 | 20 | 94 | 22 | 113 | 24 | 133 | 26 | 153 | 27 | 172 | 27 | 192 | 27 | 212 | 28 | 232 | 28 | 252 | 28 |
| 5 | 58 | 13 | 72 | 16 | 89 | 22 | 107 | 24 | 126 | 26 | 145 | 27 | 165 | 27 | 184 | 27 | 204 | 28 | 224 | 28 |
| 6 | 45 | 9 | 56 | 12 | 67 | 16 | 83 | 20 | 100 | 22 | 118 | 25 | 138 | 26 | 157 | 27 | 176 | 27 | 196 | 27 |
| 7 | 36 | 7 | 44 | 10 | 51 | 12 | 63 | 16 | 78 | 20 | 93 | 22 | 112 | 24 | 130 | 26 | 149 | 27 | 169 | 27 |
| 8 | 29 | 5 | 34 | 7 | 39 | 9 | 47 | 10 | 58 | 13 | 71 | 17 | 88 | 20 | 104 | 23 | 122 | 26 | 142 | 27 |
| 9 | 24 |  | 27 | 5 | 30 | 6 | 37 | 7 | 45 | 9 | 54 | 12 | 58 | 17 | 81 | 20 | 96 | 22 | 115 | 24 |
| 10 |  |  | 22 |  | 24 |  | 30 | 6 | 36 | 7 | 42 | 9 | 51 | 12 | 61 | 16 | 74 | 19 | 91 | 22 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 29 | 5 | 33 | 7 | 39 | 9 | 45 | 9 | 55 | 12 | 69 | 17 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 26 |  | 30 | 6 | 36 | 7 | 43 | 9 | 52 | 12 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 29 |  | 34 | 7 | 40 | 8 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 32 |  |

Таблиця Г.2 – Режим обтисків з умов міцності валків і потужності двигунів чорнової

кліті стану 2800 при ширині розкатів 1800÷2000 мм

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 100-110 | 120-130 | 140-150 | 160-170 | 180-190 | 200-220 | 220-230 | 240-250 | 260-270 | 280-290 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 100 | 20 | 120 | 22 | 140 | 23 | 160 | 23 | 180 | 24 | 200 | 24 | 220 | 24 | 240 | 24 | 260 | 24 | 280 | 24 |
| 4 | 80 | 18 | 98 | 20 | 117 | 21 | 137 | 23 | 156 | 23 | 176 | 24 | 196 | 24 | 216 | 24 | 236 | 24 | 256 | 24 |
| 5 | 62 | 14 | 78 | 18 | 96 | 20 | 114 | 21 | 133 | 22 | 152 | 23 | 172 | 24 | 192 | 24 | 212 | 24 | 232 | 24 |
| 6 | 48 | 8 | 60 | 13 | 76 | 17 | 93 | 20 | 11 | 21 | 129 | 23 | 148 | 23 | 168 | 23 | 188 | 24 | 208 | 24 |
| 7 | 40 | 7 | 47 | 9 | 59 | 13 | 73 | 16 | 90 | 19 | 106 | 20 | 125 | 23 | 145 | 23 | 164 | 23 | 184 | 24 |
| 8 | 33 | 6 | 38 | 7 | 46 | 9 | 57 | 12 | 71 | 14 | 86 | 18 | 102 | 20 | 122 | 22 | 141 | 23 | 160 | 24 |
| 9 | 27 | 5 | 31 | 6 | 37 | 7 | 45 | 9 | 57 | 11 | 68 | 14 | 92 | 18 | 100 | 20 | 118 | 21 | 136 | 22 |
| 10 | 22 |  | 25 |  | 30 | 5 | 36 | 7 | 46 | 9 | 54 | 11 | 74 | 15 | 80 | 17 | 97 | 20 | 114 | 21 |
| 11 |  |  |  |  | 25 |  | 29 | 5 | 37 | 7 | 43 | 9 | 59 | 13 | 63 | 13 | 77 | 16 | 93 | 18 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 30 | 5 | 34 | 6 | 46 | 9 | 50 | 11 | 61 | 13 | 75 | 15 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 28 | 5 | 37 | 7 | 39 | 8 | 48 | 10 | 60 | 13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 30 | 5 | 31 | 5 | 38 | 8 | 47 | 9 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 30 |  | 38 | 8 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |

Таблиця Г.3 – Режим обтисків з умов міцності валків і потужності двигунів чорнової

кліті стану 2800 при ширині розкатів 2100÷2300 мм

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 100-110 | 120-130 | 140-150 | 160-170 | 180-190 | 200-220 | 220-230 | 240-250 | 260-270 | 280-290 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 100 | 18 | 120 | 20 | 140 | 20 | 160 | 20 | 180 | 21 | 200 | 21 | 220 | 21 | 240 | 21 | 260 | 21 | 280 | 21 |
| 4 | 82 | 15 | 100 | 18 | 120 | 20 | 140 | 20 | 159 | 20 | 179 | 21 | 199 | 21 | 219 | 21 | 239 | 21 | 259 | 21 |
| 5 | 67 | 12 | 82 | 15 | 100 | 18 | 129 | 20 | 139 | 20 | 158 | 20 | 178 | 21 | 198 | 21 | 218 | 21 | 238 | 21 |
| 6 | 55 | 9 | 67 | 12 | 82 | 15 | 100 | 18 | 119 | 19 | 138 | 20 | 157 | 20 | 177 | 21 | 197 | 21 | 217 | 21 |
| 7 | 46 | 8 | 55 | 9 | 67 | 12 | 82 | 15 | 100 | 18 | 118 | 19 | 137 | 20 | 156 | 20 | 176 | 21 | 196 | 21 |
| 8 | 38 | 7 | 46 | 8 | 55 | 9 | 67 | 12 | 82 | 15 | 99 | 18 | 117 | 19 | 136 | 20 | 155 | 20 | 175 | 21 |
| 9 | 31 | 5 | 38 | 7 | 46 | 8 | 55 | 9 | 67 | 12 | 81 | 15 | 98 | 18 | 116 | 19 | 135 | 20 | 154 | 20 |
| 10 | 26 |  | 31 | 5 | 38 | 7 | 46 | 8 | 55 | 9 | 66 | 12 | 80 | 15 | 97 | 18 | 115 | 19 | 134 | 20 |
| 11 |  |  | 26 |  | 31 | 5 | 38 | 7 | 46 | 8 | 54 | 9 | 65 | 12 | 79 | 15 | 96 | 18 | 114 | 19 |
| 12 |  |  |  |  | 26 |  | 31 | 5 | 38 | 7 | 45 | 8 | 53 | 9 | 64 | 12 | 78 | 15 | 95 | 18 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 31 | 5 | 37 | 7 | 44 | 8 | 52 | 9 | 63 | 12 | 77 | 15 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 30 |  | 36 | 7 | 43 | 7 | 51 | 9 | 62 | 12 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 36 |  | 42 | 7 | 50 | 9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 41 |  |

Таблиця Г.4 – Режим обтисків з умов міцності валків і потужності двигунів чорнової

кліті стану 2800 при ширині розкатів 2400÷2600 мм

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 100-110 | 120-130 | 140-150 | 160-170 | 180-190 | 200-220 | 220-230 | 240-250 | 260-270 | 280-290 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 100 | 17 | 120 | 18 | 140 | 18 | 160 | 19 | 180 | 19 | 200 | 19 | 220 | 10 | 240 | 19 | 260 | 19 | 280 | 19 |
| 4 | 83 | 14 | 102 | 17 | 122 | 18 | 141 | 19 | 161 | 19 | 181 | 19 | 201 | 19 | 221 | 19 | 241 | 19 | 261 | 19 |
| 5 | 69 | 12 | 85 | 14 | 104 | 17 | 122 | 18 | 142 | 19 | 162 | 19 | 182 | 19 | 202 | 19 | 222 | 19 | 242 | 19 |
| 6 | 57 | 9 | 71 | 12 | 87 | 14 | 104 | 17 | 123 | 18 | 143 | 19 | 163 | 19 | 183 | 19 | 203 | 19 | 223 | 19 |
| 7 | 48 | 8 | 59 | 9 | 73 | 12 | 87 | 14 | 105 | 17 | 124 | 18 | 144 | 19 | 164 | 19 | 184 | 19 | 204 | 19 |
| 8 | 40 | 7 | 50 | 9 | 61 | 12 | 73 | 12 | 88 | 14 | 106 | 18 | 125 | 18 | 145 | 19 | 165 | 19 | 185 | 19 |
| 9 | 33 | 6 | 41 | 7 | 49 | 7 | 61 | 12 | 74 | 12 | 88 | 14 | 107 | 18 | 126 | 18 | 146 | 19 | 166 | 19 |
| 10 | 27 | 5 | 34 | 6 | 42 | 7 | 49 | 7 | 62 | 12 | 74 | 12 | 89 | 16 | 108 | 18 | 137 | 18 | 147 | 19 |
| 11 | 22 |  | 28 | 5 | 35 | 6 | 42 | 7 | 50 | 9 | 62 | 12 | 73 | 14 | 90 | 16 | 119 | 128 | 128 | 18 |
| 12 |  |  | 23 |  | 29 | 5 | 35 | 6 | 41 | 7 | 50 | 9 | 59 | 12 | 74 | 14 | 101 | 110 | 110 | 18 |
| 13 |  |  |  |  | 24 |  | 29 | 5 | 34 | 6 | 41 | 6 | 47 | 8 | 60 | 12 | 84 | 92 | 92 | 17 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 28 | 5 | 35 |  | 40 | 5 | 48 | 8 | 70 | 75 | 75 | 14 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 35 |  | 40 | 5 | 58 | 61 | 61 | 12 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 49 | 49 | 49 |  |

Таблиця Г.5 – Максимально припустимі обтиски в чорновій кліті ТЛС 2250 при ширині розкатів                             до 1550мм із рядових марок сталей і до 1450мм - із низьколегованих

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 80 | 24 | 85 | 23 | 90 | 26 | 92 | 25 | 95 | 25 | 100 | 25 | 110 | 25 | 120 | 25 | 130 | 25 | 140 | 25 |
| 4 | 56 | 21 | 62 | 22 | 64 | 24 | 67 | 24 | 70 | 24 | 75 | 25 | 85 | 25 | 95 | 23 | 105 | 26 | 115 | 26 |
| 5 | 35 | 12 | 40 | 13 | 40 | 15 | 43 | 16 | 46 | 16 | 50 | 17 | 60 | 20 | 69 | 22 | 79 | 22 | 89 | 24 |
| 6 | 23 | 6 | 27 | 9 | 25 | 8 | 27 | 9 | 30 | 9 | 33 | 19 | 40 | 13 | 47 | 13 | 57 | 15 | 65 | 17 |
| 7 | 17 | 4 | 18 | 5 | 17 | 4 | 18 | 5 | 21 | 5 | 24 | 6 | 27 | 8 | 34 | 9 | 42 | 10 | 48 | 12 |
| 8 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 16 | 3 | 18 | 5 | 19 | 5 | 25 | 5 | 32 | 7 | 36 | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 20 |  | 25 |  | 28 |  |

Примітка: Пружина кліті - 7мм.

Таблиця Г.6 – Максимально припустимі обтиски в чорновій кліті ТЛС 2250 при ширині розкатів

до 1650÷1750мм із рядових марок сталей і до 1550÷1650мм - із низьколегованих

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 80 | 22 | 85 | 22 | 90 | 23 | 92 | 23 | 95 | 23 | 100 | 23 | 110 | 25 | 120 | 25 | 130 | 25 | 140 | 25 |
| 4 | 58 | 20 | 63 | 19 | 67 | 20 | 69 | 22 | 72 | 20 | 77 | 22 | 85 | 24 | 95 | 26 | 105 | 26 | 115 | 26 |
| 5 | 38 | 14 | 44 | 13 | 47 | 15 | 47 | 15 | 52 | 15 | 55 | 16 | 61 | 17 | 69 | 20 | 79 | 22 | 89 | 22 |
| 6 | 24 | 7 | 31 | 8 | 32 | 10 | 32 | 10 | 37 | 9 | 39 | 10 | 44 | 12 | 49 | 15 | 57 | 17 | 67 | 17 |
| 7 | 17 | 4 | 23 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 28 | 5 | 29 | 6 | 32 | 8 | 34 | 9 | 40 | 10 | 50 | 12 |
| 8 | 13 |  | 17 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | 24 | 5 | 25 | 5 | 30 | 5 | 38 | 6 |
| 9 |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  |

Таблиця Г.7 – Максимально припустимі обтиски в чорновій кліті ТЛС 2250 при ширині розкатів

до 1950мм із рядових марок сталей і до 1850 - із низьколегованих

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 70 | 17 | 75 | 17 | 80 | 18 | 85 | 18 | 90 | 18 | 95 | 19 | 100 | 19 | 110 | 19 | 120 | 19 | 130 | 19 |
| 4 | 53 | 13 | 58 | 15 | 62 | 17 | 67 | 18 | 72 | 16 | 77 | 18 | 81 | 18 | 91 | 19 | 101 | 19 | 111 | 19 |
| 5 | 40 | 10 | 43 | 11 | 45 | 12 | 49 | 13 | 56 | 13 | 55 | 14 | 62 | 15 | 72 | 16 | 82 | 17 | 92 | 18 |
| 6 | 30 | 8 | 32 | 8 | 33 | 8 | 36 | 9 | 43 | 10 | 39 | 10 | 47 | 12 | 56 | 12 | 65 | 13 | 74 | 14 |
| 7 | 22 | 6 | 24 | 6 | 25 | 6 | 27 | 6 | 33 | 6 | 29 | 7 | 35 | 8 | 44 | 8 | 52 | 9 | 60 | 10 |
| 8 | 16 | 3 | 18 | 3 | 19 | 4 | 21 | 4 | 27 | 5 | 23 | 5 | 27 | 5 | 36 | 5 | 43 | 6 | 50 | 7 |
| 9 | 13 |  | 15 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 31 | 3 | 37 | 4 | 43 | 5 |
| 10 |  |  | 13 |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 28 |  | 33 |  | 38 |  |

Таблиця Г.8 – Максимально припустимі обтиски в чорновій кліті ТЛС 2250 при ширині розкатів

до 2000÷2200мм із рядових марок сталей і до 1900÷2100 - із низьколегованих

| № проходу | Начальна товщина слябу (після протяжки), мм |
| --- | --- |
|  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 3 | 70 | 16 | 75 | 16 | 80 | 16 | 85 | 18 | 90 | 18 | 90 | 18 | 100 | 21 | 110 | 21 | 120 | 23 | 130 | 27 |
| 4 | 54 | 12 | 59 | 14 | 64 | 15 | 67 | 16 | 72 | 17 | 77 | 17 | 79 | 18 | 89 | 19 | 97 | 20 | 103 | 22 |
| 5 | 42 | 8 | 45 | 9 | 49 | 10 | 51 | 11 | 53 | 12 | 60 | 13 | 61 | 14 | 70 | 15 | 77 | 16 | 81 | 17 |
| 6 | 34 | 5 | 36 | 6 | 39 | 7 | 40 | 7,5 | 43 | 8 | 47 | 8,5 | 47 | 9 | 55 | 10 | 61 | 10,5 | 64 | 11,5 |
| 7 | 29 | 4 | 30 | 4 | 32 | 5 | 32,5 | 5 | 35 | 5,5 | 38,5 | 6 | 38 | 6 | 45 | 7 | 50,5 | 8 | 52,5 | 8,5 |
| 8 | 25 | 3 | 26 | 3 | 27 | 3 | 27,5 | 3 | 29,5 | 4 | 32,5 | 4 | 32 | 4 | 38 | 5 | 42,5 | 6 | 44 | 7 |
| 9 | 22 | 2 | 23 | 2 | 24 | 2 | 24,5 | 2 | 25,3 | 3 | 28,5 | 3,5 | 28 | 3 | 33 | 4 | 36,5 | 5 | 37 | 6 |
| 10 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 28 |  | 25 |  | 29 |  | 31,5 |  | 31 |  |

Додаток Д  Режими обтисків у чистових клітях ТЛС

Таблиця Д.1 – Режим обтисків листів із підкату

35 мм в чистовій кліті ТЛС 2800

| № про- ходу | Ширина листа, мм |
| --- | --- |
|  | до 1500 | 1600-2000 | 2100-2300 | 2400-2500 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 1 | 35 | 11,5 | 35 | 11,5 | 35 | 9,5 | 35 | 9,0 |
| 2 | 23,5 | 7,5 | 23,5 | 7,5 | 25,5 | 6,5 | 26 | 6,0 |
| 3 | 16,0 | 4,5 | 16,0 | 4,5 | 19,0 | 4,5 | 20 | 4,0 |
| 4 | 11,5 | 2,0 | 11,5 | 2,0 | 14,5 | 3,0 | 16 | 3,0 |
| 5 | 9,5 | 1,5 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 2,0 | 13 | 2,0 |
| 6 | 8,0 |  | 8,0 |  | 9,5 | 1,5 | 11 | 1,5 |
| 7 |  |  |  |  | 8,0 |  | 9,5 | 1,5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |

Таблиця Д.2 – Режим обтисків листів із подкату

40 мм в чистовій кліті ТЛС 2800

| № про- ходу | Ширина листа, мм |
| --- | --- |
|  | до 1500 | 1600-2000 | 2100-2300 | 2400-2500 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 1 | 40 | 13 | 40 | 12 | 40 | 10 | 40 | 8 |
| 2 | 27 | 9 | 28 | 8 | 30 | 7 | 32 | 7 |
| 3 | 18 | 5,5 | 20 | 5 | 23 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 12,5 | 2,5 | 15 | 3 | 18 | 3,5 | 20 | 3,5 |
| 5 | 10 |  | 12 | 2 | 14,5 | 2,5 | 16,5 | 2,5 |
| 6 |  |  | 10 |  | 12,0 | 2,0 | 14,0 | 2,0 |
| 7 |  |  |  |  | 10 |  | 12,0 | 2,0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |

Таблиця Д.3 – Режим обтисків листів із підкату

50 мм в чистовій кліті ТЛС 2800

| № про- ходу | Ширина листа, мм |
| --- | --- |
|  | до 1500 | 1600-2000 | 2100-2300 | 2400-2500 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 1 | 50 | 15 | 50 | 12 | 50 | 11 | 50 | 11 |
| 2 | 35 | 11 | 38 | 10 | 39 | 8,5 | 39 | 8,5 |
| 3 | 24 | 6,5 | 28 | 6,5 | 30,5 | 6,0 | 30,5 | 6,0 |
| 4 | 17,5 | 3,5 | 21,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 |
| 5 | 14,0 |  | 17,0 | 3,0 | 20,0 | 3,5 | 20,0 | 3,5 |
| 6 |  |  |  | 14,0 | 16,5 | 2,5 | 16,5 | 2,5 |
| 7 |  |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  |

Таблиця Д.4 – Режим обтисків листів із підкату

60 мм в чистовій кліті ТЛС 2800

| № про- ходу | Ширина листа, мм |
| --- | --- |
|  | до 1500 | 1600-2000 | 2100-2300 | 2400-2500 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 1 | 60 | 15 | 60 | 13 | 60 | 14 | 60 | 12 |
| 2 | 45 | 12 | 47 | 10 | 46 | 10,5 | 48 | 10 |
| 3 | 33 | 9 | 37 | 8 | 35,5 | 7,5 | 38 | 7 |
| 4 | 24 | 5 | 29 | 6 | 28 | 5,5 | 31 | 5 |
| 5 | 19 | 3 | 23 | 4 | 22,5 | 3,5 | 26 | 4 |
| 6 | 16 |  | 19 | 3 | 19 | 3 | 22 | 3 |
| 7 |  |  | 16 |  | 16 |  | 19 | 3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Таблиця Д.6 – Режим обтисків листів із подкату

90 мм в чистовій кліті ТЛС 2800

| № про- ходу | Ширина листа, мм |
| --- | --- |
|  | до 1500 | 1600-2000 | 2100-2300 | 2400-2500 |
|  | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh | Н | Δh |
| 1 | 90 | 19 | 90 | 18 | 90 | 16 | 90 | 15 |
| 2 | 71 | 17 | 72 | 15 | 74 | 14 | 75 | 12 |
| 3 | 54 | 13 | 57 | 12 | 60 | 12 | 63 | 10 |
| 4 | 41 | 10 | 45 | 9 | 48 | 9 | 53 | 9 |
| 5 | 31 | 7 | 36 | 7 | 39 | 6,5 | 44 | 7 |
| 6 | 24 | 4 | 29 | 5 | 32,5 | 5 | 37 | 5 |
| 7 | 20 |  | 24 | 4 | 27,5 | 4 | 32 | 4,5 |
| 8 |  |  | 20 |  | 23,5 | 3,5 | 27,5 | 4 |
| 9 |  |  |  |  | 20 |  | 23,5 | 3,5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |

Таблиця Д.7 – Режим обтисків в чистовій кліті ТЛС 2250

при прокатці листа 4 мм при забої 4 мм

| Н ≤ 1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н ≤ 1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей | Н >1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н >1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей |
| --- | --- |
| № про- ходу | Н, мм | Δh, мм | ε, % | Н, мм | Δh, мм | ε, % |
| 1 | 14 | 4,5 | 28,6 | 13 | 4 | 30,7 |
| 2 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 9,0 | 3 | 33,3 |
| 3 | 6,0 | 1,5 | 30,8 | 6 | 2 | 33,3 |
| 4 | 4,5 | 0,5 | 11,1 | 4 |  |  |
| 5 | 4 | пропрасування з «підривом» 0,0-0,5 мм | 4 | пропрасування з «підривом» 0,0-0,5 мм |

Таблиця Д.8 – Режим обтисків в чистовій кліті ТЛС 2250

при прокатці листа 5 мм при забої 4 мм

| Н ≤ 1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н ≤ 1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей | Н >1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н >1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей |
| --- | --- |
| № про- ходу | Н, мм | Δh, мм | ε, % | Н, мм | Δh, мм | ε, % |
| 1 | 18 | 6 | 28,6 | 18 | 4 | 30,7 |
| 2 | 12 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | 3 | 33,3 |
| 3 | 7,5 | 1,5 | 30,8 | 8 | 2 | 33,3 |
| 4 | 6 | 1,0 | 11,1 | 6 |  |  |
| 5 | 5 | пропрасування з «підривом» 0,0-0,5 мм | 5 | пропрасування з «підривом» 0,0-0,5 мм |

Таблиця Д.9 – Режим обтисків в чистовій кліті ТЛС 2250

при прокатці листа 6 мм при забої 4 мм

| Н ≤ 1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н ≤ 1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей | Н >1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н >1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей |
| --- | --- |
| № про- ходу | Н, мм | Δh, мм | ε, % | Н, мм | Δh, мм | ε, % |
| 1 | 25 | 6 | 28,6 | 20 | 4 | 30,7 |
| 2 | 17 | 4,5 | 3,5 | 14 | 3 | 33,3 |
| 3 | 11 | 1,5 | 30,8 | 10 | 2 | 33,3 |
| 4 | 8 | 1,0 | 11,1 | 7 |  |  |
| 5 | 6 | пропрасування з «підривом» 0,3-1,5 мм | 5 | пропрасування з «підривом» 0,3-1,5 мм |

Таблиця Д.10 – Режим обтисків в чистовій кліті ТЛС 2250

при прокатці листа 8 мм

| Н ≤ 1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н ≤ 1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей | Н >1600 мм для м'яких вуглецевих марок сталей (С до 0,3%); Н >1500 мм для низьколегованих та кріпких вуглецевих марок сталей |
| --- | --- |
| № про- ходу | Н, мм | Δh, мм | ε, % | Н, мм | Δh, мм | ε, % |
| 1 | 30 | 6 | 28,6 | 30 | 8 |  |
| 2 | 21 | 4,5 | 3,5 | 22 | 6 |  |
| 3 | 14 | 1,5 | 30,8 | 16 | 3 |  |
| 4 | 10 | 1,0 | 11,1 | 13 | 3 |  |
| 5 | 8 | пропрасування з «підривом» | 10 | 2 |  |
| 6 | - | - | 10 | 2 |  |
| 7 | - | - | 8 | пропрасування з «підривом |

Таблиця Д.11 – Режим обтисків в чистовій кліті ТЛС 2250 при прокатці листа 10 мм и вище, при забої 4 мм

| Ширина: до 1600 мм для мягких углеродистых марок сталей (С до 0,3%); до 1500 мм для низколегированных крепких углеродистых марок сталей | Ширина: св. 1600 мм для мягких углеродистых марок сталей (С до 0,3%); св. 1500 мм для низколегированных крепких углеродистых марок сталей |
| --- | --- |
| № про- пуска | Н, мм | Обжатия, мм | Н, мм | обжатия, мм |
| 1 | 40 | 11 | 40 | 10 |
| 2 | 29 | 9 | 30 | 8 |
| 3 | 20 | 6 | 22 | 6 |
| 4 | 14 | 4 | 16 | 3 |
| 5 | 10 | пропрас. | 13 | 3 |
| 6 |  |  | 10 | пропрас. |

Додаток Е  Параметри сталей по Л.Андріюку і Г.Тюленеву

| Марка сталі | S | σод | а | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3кп | 0,885 | 77,9 | 0,135 | 0,164 | 2,80 |
| 3сп | 0,960 | 90,7 | 0,124 | 0,167 | 2,54 |
| 5сп | 0,917 | 89,5 | 0,144 | 0,208 | 3,35 |
| 10 | 0,934 | 87,6 | 0,125 | 0,266 | 2,46 |
| 15Г | 0,842 | 103 | 0,126 | 0,188 | 2,74 |
| 23Г2А | 0,962 | 88,2 | 0,123 | 0,229 | 3,23 |
| 35ГС | 0,975 | 89,6 | 0,136 | 0,187 | 2,79 |
| А35Г2 | 0,940 | 83,5 | 0,151 | 0,122 | 3,66 |
| 30ХГСА | 0,996 | 92,4 | 0,134 | 0,250 | 3,34 |
| 15ХСНД | 0,880 | 93,2 | 0,122 | 0,226 | 2,90 |
| 20ХГ2С | 1,011 | 95,8 | 0,125 | 0,213 | 3,65 |
| 30ХГСНА | 1,051 | 97,6 | 0,116 | 0,140 | 3,42 |
| 15ХГНТА | 0,932 | 108 | 0,108 | 0,257 | 3,25 |
| 45 | 1,000 | 87,4 | 0,143 | 0,173 | 3,05 |
| 40Х | 0,979 | 87,5 | 0,130 | 0,170 | 3,62 |
| 40ХН | 0,935 | 88,5 | 0,134 | 0,234 | 3,47 |
| 40ХГНМ | 0,870 | 103 | 0,173 | 0,144 | 2,64 |
| 38ХМЮА | 1,016 | 100 | 0,114 | 0,273 | 3,72 |
| 12ХН3А | 1,002 | 88,2 | 0,095 | 0,261 | 2,84 |
| 65Г | 1,007 | 72,7 | 0,166 | 0,222 | 3,02 |
| 60С2 | 0,921 | 105 | 0,153 | 0,197 | 3,46 |
| Э3А | 0,945 | 48,1 | 0,198 | 0,074 | 3,85 |
| У7А | 0,948 | 78,3 | 0,159 | 0,197 | 2,87 |
| У10А | 0,995 | 80,5 | 0,163 | 0,194 | 3,57 |

Продовження додатка Е

| Марка сталі | S | σод | а | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У12А | 1,057 | 70,0 | 0,173 | 0,180 | 3,26 |
| 60С2ХА | 0,946 | 101 | 0,139 | 0,115 | 3,84 |
| ШХ15 | 1,01 | 79,6 | 0,137 | 0,22 | 4,07 |
| В2Ф | 0,95 | 124 | 0,135 | 0,119 | 3,99 |
| 15Х13 | 0,95 | 145 | 0,102 | 0,125 | 3,50 |
| Х18Н10Т | 0,825 | 217,8 | 0,112 | 0,088 | 4,35 |
| 40ХН2МА | 0,966 | 92,7 | 0,125 | 0,175 | 3,4 |
| Х23Н18 | 0,848 | 211 | 0,093 | 0,105 | 3,18 |
| 20Х13 | 0,9 | 136 | 0,132 | 0,210 | 3,26 |
| 15Х25Т | 1,028 | 58,5 | 0,124 | 0,052 | 3,7 |
| 2Х23Н14Г | 0,888 | 192 | 0,093 | 0,127 | 3,18 |
| 4Х8В2 | 0,73 | 183 | 0,083 | 0,181 | 3,86 |
| Х17Н2 | 0,866 | 126 | 0,130 | 0,063 | 4,72 |
| 0Х18МТФ | 0,934 | 56,5 | 0,172 | 0,067 | 3,64 |
| 35Х5МТСФ | 0,947 | 149 | 0,127 | 0,103 | 3,99 |
| 1Х11Н2В2МФ | 0,949 | 161 | 0,101 | 0,169 | 3,7 |
| 30Х2В8Ф | 0,895 | 162 | 0,113 | 0,113 | 3,54 |
| 40ХН2МА | 0,966 | 92,7 | 0,125 | 0,175 | 3,4 |
| 20ХГСНМ | 1,05 | 81,1 | 0,085 | 0,253 | 3,8 |
| 12Х2Н4А | 0,906 | 104 | 0,1 | 0,226 | 3,2 |
| 20Х1М1Ф1ТР | 0,927 | 156 | 0,12 | 0,108 | 4,63 |
| 30Х5МВНФСА | 0,836 | 186 | 0,124 | 0,150 | 3,70 |
| 1Х16Н4Б | 1,023 | 148 | 0,106 | 0,139 | 3,95 |
| 10Х17Н13М2ТГ | 0,906 | 218 | 0,072 | 0,173 | 2,31 |

# Text boxes

ωв

b+Δb

d

b+Δb

b+Δb

b+Δb

b+Δb

В

b+Δb

В

lпр

lp

b+Δb

lпр

ωmax2

ωзх

ε2

ε1

τ

τо2

ωmax1

τо

τз

τθз

τθу

τр

τу

τнм

ω

ωн

ωmax

ω

τ,с

τнм1

dоп

lp

Dр

dp

Mкр

B

B

c

R

R

а

А

А

Lв

bmin

Р

Тчист= 38,866с.

# с..

ω,-1

ωmax2

ωmax1

ωв1

ωз

ωmax1

ωmax2

τ

τр2

τо1

τз1

τθз1

τθу1

τр1

τу1

τпауз

ωв1

ωн

ωmax

ω,-1

ωз

ε2

ε1

τ

lоп

ωmax3

τз1

τθз1

τθу1

τр1

τу1

τкант

Dоп

ωн

ωmax

τ,с

lp

Dр

dp

Mкр

B

B

c

R

R

а

А

А

Lв

bmin

Р

2

1

3

4

5

ωв

Мдв

ωзх

ε1

7

6

τ

τо

τв

τо

τз

τθз

τθу

τр

τу

τнм

ω

ωн

ωmax

ω

ω

М,І,N

N

I

M

ωн

0

0

ωн

M

I

N

М,І,N

ω