Бровендер Ю.М., Шубін Ю.П. Досвід комплексного вивчення пам'яток виробничої діяльності Донецького гірничо-металургійного центру доби бронзи // Донецький археологічний збірник. - №16. – Донецьк: Вид-во Донецьк ун-ту, 2012. - С. 108-113, ББК Т4 (45)  УДК 902(4-11), головний редактор Литвиненко Р.О.

Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЭПОХИ БРОНЗЫ

Статья посвящена результативности комплексного исследования памятников производственной деятельности Донецкого горно-металлургического центра эпохи бронзы на примере памятников Картамышского горно-металлургического комплекса.

Комплексные исследования памятников производственной деятельности на территории Донецкого горно-металлургического центра эпохи бронзы (ДГМЦ), расположенного в пределах Бахмутской котловины Донбасса [Шубин, 2002, 2005, 2006, 2007, 2007а, 2010; Саврасов, 2005, 2007; Саврасов, Кашкаров, Владимиров, Терехов, Румянцева, 2005; Клочко, Маничев, Бондаренко, 2005; Бровендер, Гайко, Шубін, 2005; Бровендер, Шубин, 2008, 2009, 2009а; Бровендер, Коваленко, 2009; Бровендер, Гайко, Шубин, 2010; Нікітенко, 2011], а также исследования, проведенные на других меднорудных территориях Евразии (Каргалинский горно-металлургический центр (Оренбургская обл., Россия) [Каргалы, Т. I - V]), горно-металлургические области Казахстана [Кузнецова, Тепловодская, 1994] и др.), способствовали выработке исследователями древнего металлопроизводства определённого комплекса применяемых естественнонаучных и технических методов исследования, каждый из которых имеет свой определённый уровень своих возможностей.

На протяжении десяти лет исследований Картамышского археологического микрорайона [Бровендер, Отрощенко, 2002; Пряхин, Отрощенко, Саврасов, Бровендер, 2003; Бровендер, Отрощенко, Пряхін, 2010] сложился коллектив учёных – археологов, геологов, металлургов и горняков, сотрудничество которых на междисциплинарном уровне обеспечило решение ряда вопросов, связанных с древним металлопроизводством. В этой связи есть основание говорить о том, что начало нового тысячелетия в изучении ДГМЦ является временем нового – комплексного этапа его изучения [Толочко, Отрощенко, 2005].

Первичная информация, которую пришлось проанализировать для решения проблемы древней производственной деятельности ДГМЦ, связана  с геологическими сведениями о меднорудных объектах Бахмутской котловины Донбасса [Шубин, 2003], а также результатами сопоставления этих объектов с данными по другим меднорудным территориям, разрабатываемым в эпоху бронзы (Каргалы [Каргалы, Т. I], Михайло-Овсянка [Матвеева, Колев, Коралев, 2004, С. 69- 88; Небритов, 2003]). Конечно, именно геологическая характеристика территории, на которой расположен древний горно-металлургический комплекс, а также характеристика вещественного состава полезного ископаемого, происходящего с этой территории, явились той основой – данностью, которая объяснила все особенности производственной деятельности в древности (горные работы, обогащение, металлургический передел) [Зайков, Юминов, Зайкова, Таиров, 2011]. Благодаря минеролого-петрографическому изучению производственного инструментария Картамышского горно-металлургического комплекса удалось выявить серию орудий, изготовленных  из привозного сырья, а также определить возможные векторы торгово-обменных связей горняков-металлургов ДГМЦ в эпоху бронзы [Никитенко, 2011].

Так, общими для меднорудных объектов, разрабатываемых в эпоху бронзы и представляющих формацию медистых песчаников явились следующие признаки: не глубокое залегание рудных тел (выше уровня грунтовых вод); структурно-текстурные особенности руд (массивные и конкреционные); вещественный состав руд (богатые сульфидные руды, сложенные халькозином, содержание меди в котором до 80%, а также ковеллином и борнитом; слабометаморфизованные песчаники низкой крепости, позволившие вести отработку рудных тел (открытую или подземную) при помощи каменных орудий, изготовленных из кварцитовидного песчаника (молоты, кайла). Особенности вещественного состава вмещающей толщи, её структурно-текстурных особенностей и вещественного состава руд позволили предположить и объяснить технологические аспекты добычи и обогащения медных руд [Бровендер, Гайко, Шубін, 2005, 2010; Саврасов, 2005, 2007; Саврасов, Кашкаров, Владимиров, Терехов, Румянцева, 2005; Килейников, 2005; Панковский, 2005; Гайко, 2009, С. 103-106; Каргалы, 2004, Т. III, С. 259-264; Бровендер, Отрощенко, Пряхін, 2010]. Значимыми в определении масштабов производственной деятельности ДГМЦ в эпоху бронзы, истинная роль которого, для некоторых исследователей остается еще неясной [Каргалы, 2007, Т. V, С. 98] явились комплексные геотехнологичекие и археологические исследования на Картамышском рудопроявлении Донбасса по оценке объемов древних горных работ, добытых медных руд и выплавленной из них меди [Бровендер, Гайко, Шубін, 2010].

Следующий блок вопросов, связанных с металлопроизводством охватывал металлургический цикл. Исследование процесса металлургического производства базировалось на широком применении лабораторных методов изучения вещественного состава руд (окисленных, сульфидных), промежуточных продуктов переработки (обогащенной руды), а также конечного продукта этого производства – слитков меди и его отходов (шлак, штейн) [Григорьев С.А., 2003; Каргалы, 2004, Т. III, С. 106-133, 298-301; Клочко, Маничев, Бондаренко, 2005; Саврасов, 2005; Саврасов, Кашкаров, Владимиров, Терехов, Румянцева, 2005; Шубин, 2005, 2007, 2010]. Применение сравнительного анализа археологических и экспериментальных источников, связанных с металлургическим циклом производственной деятельности позволило реконструировать процесс выплавки меди из руды в древности [Каргалы, 2004, Т. III, С. 106-133; Ровира, 2005; Клочко, Маничев, Бондаренко, 2005; Бровендер, 2007; Бровендер, Шубин, 2009], установить закономерности перераспределения химических элементов по продуктам металлургического производства (металл, шлак, штейн) с установлением источников минерального сырья [Бровендер, Шубин, 2009а]. Металлографические исследования металлических изделий позволили выполнить реконструкцию металлообрабатывающего цикла, свидетельства которого находят как на памятниках ДГМЦ [Бровендер, Коваленко, 2009], так и на поселениях, расположенных за его пределами - в десятках (Красная Заря, Степановка) [Бровендер, Коваленко, 2009; Коваленко, 2012] и сотнях километров от горнорудной территории (Мосоловка) [Рындина, Дегтярева, 1989]. Увязка продуктов производства к сырьевой базе также хорошо согласуется с результатами применения формально-типологических методов археологического поиска.

Для анализа вещественного состава археологического материала нами применялись оптические методы, химический, спектральный, рентгено-спектральный, рентгеновский, рентгенофлуоресцентный, микрозондовый анализы, а также метод рентгеновской дифрактометрии. Заметим, что наименее достоверные результаты анализов вещества получены полуколичественным спектральным анализом [Бровендер, Шубин, 2008]. Становится все более очевидным, что применения этого метода исследования малоэффективно [Галибин, 1990; 1991].

Существенные результаты в реконструкции металлургического процесса в  эпоху бронзы были получены на объектах древней металлургии Центрального и Северного Казахстана [Кузнецова, Тепловодская, 1994] с помощью аналитического изучения фазовых превращений компонентов плавки. В этих исследованиях для изучения технологического процесса (фазовые превращения) были применены термография и рентгеноструктурный анализ (дифрактометрия). Применялись также методы спектрального анализа, световой оптической микроскопии, а также электронной микроскопии.

Так, на Картамыше установлены элементы-примеси, которые определённым образом перераспределяются в металлургическом процессе (отдельно для археологического материала и для материала экспериментальных плавок) [Бровендер, Шубин, 2009]. Для этих целей наиболее эффективным оказался метод рентгеноспектрального анализа. Эмиссионный спектральный полуколичественный анализ при отсутствии стандартных образцов не позволил получить результаты необходимой достоверности, тогда как химический анализ хорош для оценки содержаний микроэлементов в исходном материале (руде), а также в промежуточных продуктах (обожжённая руда), и конечных продуктах  производственной деятельности (металлический слиток, изделие из металла). Нет сомнений в том, что решение вопроса о функциональном назначении орудий труда должно основываться на комплексном подходе с использованием разнообразных лабораторных методов исследования.

Таким образом применение различных лабораторных методов в исследовании свидетельств древней производственной деятельности  позволяет очертить круг решаемых каждым из них задач, что в целом позволяет выбрать набор наиболее эффективных методов исследования. Особое место в изучении древнего металлопроизводства занимает экспериментальное моделирование различных его технологических циклов:  горнорудного (в т.ч горнодобывающего и горно-обогатительного), металлургического и металлообрабатывающего [Бровендер, 2007; Бровендер, Шубин, 2009].

Становится все более очевидным, что только при комплексном анализе источников (археологических, экспериментальных) возможен выход на объективную реконструкцию древней производственной деятельности, а также на объективную увязку продуктов производственной деятельности к сырьевой базе.

Бровендер Ю.М., Шубін Ю.П.

ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОГО ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ЦЕНТРУ ДОБИ БРОНЗИ

Стаття присвячена результативності комплексного дослідження пам’яток виробничої  діяльності Донецького гірничо-металургійного центру доби бронзи на прикладі пам’яток Картамиського гірничо-металургійного комплексу.

Ключові слова: комплексні дослідження, Донецький гірничо-металургійний центр, металовиробництво, пам’ятки,  виробнича діяльність, методи дослідження, аналіз, експериментальні дослідження, руда,  металургія.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Бровендер Ю.М. Экспериментальное моделирование производственной деятельности на базе руд Картамышского рудопроявления (предварительные результаты исследований) // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – С. 77-89.

Бровендер Ю.М., Отрощенко В.В. Картамышский археологический микрорайон памятников эпохи бронзы Донецкого горно-металлургического центра (некоторые итоги и перспективы исследований) // Украинско-российская экспедиция по изучению древних памятников горного дела Донбасса (итоги полевого сезона 2001 года и перспективы исследований) . – Алчевск: ДГМИ, 2002. – С. 4-15.

Бровендер Ю.М., Гайко Г.І., Шубін Ю.П. Геологічні та технологічні особливості розробки мідних руд в стародавніх копальнях Картамиша // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 47-51.

Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. К вопросу о методологии исследования металлургии эпохи палеометалла // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – №8. - Луганськ: СНУ, 2008. – С. 83-87.

Бровендер Ю.М., Коваленко О.А. Металл поселения срубной общности Червонэ озеро-3 в Центральном Донбассе. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 75-79.

Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. Эксперименты по выплавке меди из руд Картамышского рудопроявления Донбасса // Археология восточноевропейской лесостепи: Сб. научн. Трудов. – Воронеж: ВГУ, 2009.- С. 114-123.

Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. К вопросу о закономерностях перераспределения химических элементов в процессе металлургического передела медных руд в эпоху бронзы (по результатам экспериментальных плавок и археологическим данным Картамышского археологического микрорайона Бахмутской котловины Донбасса) // Проблеми гірничої археології: Матеріали V-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2009а. – С. 90-96.

Бровендер Ю.М., Гайко Г.И., Шубин Ю.П. Определение объемов горных работ и оценка добычи медных руд на древних разработках Картамышского рудопроявления Донбасса // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – №8. - Луганськ: СНУ, 2010. – С. 213-219.

Бровендер Ю.М., Отрощенко В.В., Пряхін А.Д. Картамиський комплекс гірничо-металургійних  пам’яток бронзового віку в центральному Донбасі // Археологія.- 2010. - №2. – С. 87-101.

Гайко Г.И. История освоения земных недр. – Донецк: Східний видавничий дім, 2009. – 292с.

Галибин В.А. Древние сплавы на медной основе // Древние памятники Кубани. – Краснодар, 1990.- С. 175-182.

Галибин В.А. Особенности состава находок из цветного и благородного металла из памятников Северного Кавказа эпохи ранней и средней бронзы // Древние культуры Прикубанья.- Л., 1991. – С. 59-62.

Григорьев С.А. Минералогия шлака Мосоловского поселения // Археология восточноевропейской лесостепи: Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. – Вып. 17. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С. 123-133.

Зайков В.В., Юминов А.М., Зайкова Е.В., Таиров А.Д. Основы геоархеологии. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 263с.

Каргалы. Т. I: Геолого-географические характеристики: История открытий, эксплуатации и исследований: Археологические памятники / Составитель и научный редактор Е.Н. Черных.- М.: Языки славянской культуры, 2002.- 112с.

Каргалы. Т. II: Горный – поселение эпохи поздней бронзы: Топография, литология, стратиграфия: Производственно-бытовые и сакральные сооружения: Относительная и абсолютная хронология / Составитель и научный редактор Е.Н. Черных.- М.: Языки славянской культуры, 2002.- 184с.

Каргалы. Т. III: Селище Горный: Археологические материалы: Технология горно-металлургического производства: Археобиологические исследования / Составитель и научный редактор Е.Н. Черных.- М.: Языки славянской культуры, 2004.- 320 с.

Каргалы. Т. IV: Некрополи на Каргалах; население Каргалов: палеоантропологические исследования / Составитель и научный редактор Е.Н. Черных.- М.: Языки славянской культуры, 2005.- 240 с.

Каргалы. Т. V: Каргалы: феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаических горняков и металлургов. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – 200 с.

Килейников В.В. Новые трасологические данные об орудиях труда с памятников Картамышского рудопроявления в Подонцовье // // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 80-84.

Клочко В.И., Маничев В.И., Бондаренко И.Н. Древний цветной металл Донбасса как показатель геохимических особенностей медных руд региона // Проблемы эпохи бронзы Великой степи. – Луганск: Глобус, 2005. – С. 111-123.

Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. – Алматы: Гылым, 1994. – 207с.

Матвеева Г.И., Колев Ю.И., Королев А.И. Горно-металлургический комплекс бронзового века у с. Михайло-Овсянка на юге Самарской области // Вопросы археологии Урала и Поволжья. - №2. – Самара, 2004.- С. 69-88.

Небритов Н.Л. Краткая история добычи и изучения меди Среднего Заволжья и Западного Приуралья // Краеведческие записки. – Вып. XI. – Самара, 2003.

Нікітенко І.С. Про матеріал кам’яних знарядь Картамиського археологічного мікрорайону, виготовлених з привізної сировини // Проблеми гірничої археології: Матеріали VIII-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 100-111.

Панковський В.В. Деякі результати технологічного та функціонального аналізу кістяних знарядь Червоного озера-I // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 189-192.

Пряхин А.Д., Отрощенко В.В., Саврасов А.С., Бровендер Ю.М. Некоторые результаты исследований украинско-российской экспедиции на Картамышском рудопроявлении Луганской области Украины // Археология восточноевропейской лесостепи: Доно-донецкий регион в эпоху бронзы. – Вып. 17. – Воронеж: ВГУ, 2003, С. 102-117.

Ровира С. Технология выплавки меди в эпоху поздней бронзы в Каргалах (Оренбург, Россия). Экспериментальная плавка в Горном // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 203-206.

Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Результаты технологического исследования металлических изделий Мосоловского поселения // Поселения срубнойобщности. – Воронеж: ВГУ, 1989, С. 14-39.

Саврасов А.С. Эксперименты по выплавке меди 2001-2002 гг. (по археологическим свидетельствам Картамыша) // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. научн. трудов / Под общ. Ред. Г.И. Гайко. – Алчевск: Донгту, 2005. – С. 163-175.

Саврасов А.С. Экспериментальные работы по обогащению медной руды на Картамыше // Проблеми гірничої археології: Матеріали VI-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – С. 68-77.

Саврасов А.С., Кашкаров В.М., Владимиров Г.О., Терехов В.А., Румянцева Н.А. Исследования химического и фазового состава медной руды и медьсодержащих шлаков эпохи бронзы из района Восточной Украины // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 268-271.

Толочко П.П., Отрощенко В.В. До комплексної міжнародної співпраці // Проблеми гірничої археології: Матеріали II-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – С. 4-5.

Шубин Ю.П. Геологические аспекты археологических исследований в районе рудопроявлений меди Бахмутской котловины Донбасса // Проблеми гірничої археології: Матеріали I-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2003. – С. 57-59.

Шубин Ю.П. Прогнозно-поисковое значение геологических данных при проведении археологических исследований в Бахмутской котловине Донбасса (результаты предварительных исследований) // Археология восточноевропейской лесостепи: Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. – Вып. 17. – Воронеж, 2003, С. 118.

Шубин Ю.П. Предварительные результаты изучения археологических шлаков медеплавильного производства Бахмутской котловины Донбасса // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. научн. трудов / Под общ. Ред. Г.И. Гайко. – Алчевск: Донгту, 2005. – С. 176-178.

Шубин Ю.П. Задачи и методы археометаллургических исследований // Проблеми гірничої археології: Матеріали V-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – С. 41-42.

Шубин Ю.П. Геологические предпосылки и их влияние на производственную деятельность в древности (по данным памятников Бахмутской котловины) // Проблеми гірничої археології: Матеріали V-го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – С. 68-71.

Шубин Ю.П. О взаимодействии археологии с естественными и техническими науками // Проблеми гірничої археології: Матеріали VI- го Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевськ: ДонДТУ, 2007а. – С. 10-12.

Шубин Ю.П. Об увязке продуктов древнего металлургического производства с рудной базой // Наук. Праці Укр НДМІ НАН України. – Ви. 2 / Під аг. Ред.. А.В. Анциферова.- Донецьк: УкрНДМІ НАН України, 2010.- С. 192-202.