Шубин Ю.П.

Геологические методы в археологических исследованиях (на примере Картамышского археологического микрорайона)

В результате археологических исследований последних десяти лет памятников древнего горнометаллургического производства рудников Бахмутской котловины Донбасса накоплен опыт использования различных геологических методов исследования вещества.

Первый вопрос, который пришлось решать, это установление того, какие руды меди окисные или сульфидные использовались для выплавки металла. Решать этот вопрос пришлось путём изучения комплекса признаков медных руд Картамышского рудопроявления, а также продуктов их переработки. На самом деле решение этой задачи затянулось на годы исследований, а поставленная задача была модифицирована в более глобальную задачу – привязка к источнику минерального сырья. При этом пришлось детально изучить минеральный и химический состав руд, структуры и текстуры. В результате удалось получить и геологически значимые результаты – диагностика главного меднорудного минерала этого рудопроявления – джарлеита. Было показано, что основные запасы концентрированных медных руд сосредоточены в сульфидных рудах (до 60% меди в образцах), окисные руды играли подчинённое значение. Полученные в процессе раскопок продукты древнего металлургического производства в виде шлаков, штейнов, металла, стали объектами для последующих исследований. При этом помимо минералого-петрографических методов исследований активно использовались спектральные, рентгеноспектральные и микрозондовые исследования, которые позволили установить характер перераспределения химических элементов по продуктам металлургического производства, формирование определённых кристаллических фаз, отражающих с одной стороны особенности металлургического передела медных руд, а с другой - особенности вещественного состава руд конкретного месторождения меди (табл. 1). Последнее оказалось полезным в практике поисков месторождений полезных ископаемых. Наиболее информативными для увязки продуктов древнего металлургического производства к сырьевой базе оказались оплавленные реликты исходных руд в древних медеплавильных шлаках а также микровключения специфических фаз, отражающих геохимические особенности месторождения [1]. Проведение работ по экспериментальному моделированию процесса металлургического производства сопровождалось комплексом аналогичных исследований. В результате был дан ответ на один из важнейших вопросов – плавка меди из медных руд формации медистых песчаников (Картамышское рудопроявление) не привела к получению бронзы, то есть содержания бронзообразующих примесей не достигло необходимой концентрации и требует искусственного их введения либо в подготовленный рудный концентрат, либо в черновой металл [2]. Существенным в изучении вещественных свидетельств древнего горно-металлургического производства явились исследования Никитенко И.С. по увязке импортных каменных орудий Картамышского рудопроявления к источникам минерального сырья в Поднепровье [3]. Решаемые при этом задачи и методы исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1

Лабораторные методы исследования вещества и решаемые ими задачи

| Археологический материал для исследований | Лабораторные методы | Получаемая информация и решаемые задачи |
| --- | --- | --- |
| Фрагменты руд, шлаки, штейны, металл черновой плавки | Минералого-петрографические | Характеристика структур и текстур, минеральных и расплавных включений, предварительная диагностика кристаллических фаз |
|  | Химический | Содержание макроэлементов, типизация руд и продуктов переработки |
|  | Рентгеноспектральный | Химический состав руд и продуктов их переработки, определение сырьевой базы и металлургического процесса |
|  | Микрозондовый | Химический состав минеральных и расплавных включений, определение сырьевой базы и металлургического процесса |
|  | Рентгеноструктурный | Точная диагностика кристаллических фаз, установление особенностей металлургического передела и состава исходных руд |
| Каменные орудия и литейные формы | Минералого-петрографические | Структуры, текстуры, минеральный состав, диагностика горных пород |
|  | Рентгеноструктурный | Диагностика минералов, горных пород, установление источника минерального сырья |
|  | Химический | Диагностика горных пород, химического состава, установление источника минерального сырья |
|  | Микрозондовый | Точная диагностика минералов и особенностей химического состава, установление источника минерального сырья |

Литература

1. Шубин Ю.П. Увязка продуктов древнего металлургического производства с рудной базой // Наук. Праці УкрНДМІ НАН України, Вип. 2 / Під. Заг. Ред.. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2010. С. 192 – 202.

2. Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. К вопросу о закономерностях перераспределения химических элементов в процессе металлургического передела медных руд в эпоху бронзы // Проблеми гірничої археології (Матеріали VII-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару) Алчевськ, 2009 р. – С.90-96.

3. Нікітенко І.С. Про матеріал кам’яних знарядь Картамиського археологічного мікрорайону епохи бронзи, виготовлених з привізної сировини // Науковий вісник НГУ. – 2010. вип.. 9 – 10. – С. 5-9.