Шубин Ю.П., Бровендер Ю.М.

# НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

Десять лет исследований свидетельств металлургического цикла производственной деятельности Картамышского археологического микрорайона памятников эпохи бронзы [Бровендер, Отрощенко, Пряхін, 2010; Бровендер, 2012] и продуктов экспериментального моделирования древнего металлургического производства [Шубин, 2005, 2007, 2010; Бровендер, Шубин, 2008, 2009,2009а] позволили по-новому взглянуть на выработанные к настоящему времени принципы и подходы к анализу, классификации и интерпретации вещественных свидетельств древнего медеплавильного производства. В результате проведённых исследований удалось выяснить целый ряд вопросов, касающихся характера перераспределения основных и примесных химических элементов по продуктам медеплавильного производства [Бровендер, Шубин, 2009а], что позволило выяснить особенности технологии древнего медеплавильного производства [Бровендер, Шубин, 2009], а также возможность привязки продуктов последнего к возможной минерально-сырьевой базе [Шубин, 2010, 2011]. При этом параллельно исследовались вещественные свидетельства древнего металлургического производства, а также материалы экспериментальных медеплавильных плавок, выполненных в широком диапазоне вариаций вещественного состава исходного сырья (окисные, сульфидные руды, без флюсов и с флюсами разного состава, разного диапазона температур, скорости нагревания и охлаждения и т. д.) [Саврасов, 2005; Саврасов, Кашкаров, Владимиров и др., 2005; Бровендер, 2007, Бровендер, Шубин, 2009].

Перечисленный комплекс первоочередных задач достаточно очевиден и актуален. Это подтверждается тем, что многие из них в той или иной степени рассматривались на протяжении всего периода становления отрасли археологического знания, названной А.Д. Пряхиным палеометалловедением [Пряхин, 2007, 2007а], в формировании которой ведущая роль принадлежит Е.Н. Черных [Пряхин, 2010].

Нами разработан оптимальный рациональный комплекс лабораторных методов исследований, позволяющий получить информацию необходимой достоверности [Шубин, 2010, 2011].

В результате проведённых исследований нами подтверждены предположения ряда исследователей о том, что основной сырьевой базой Днепро-Донского региона эпохи поздней бронзы (Днепро-Донской производственной зоны эпохи поздней бронзы по Ю.М. Бровендеру и О.Н. Загородней [2007])  являются медные руды Бахмутской котловины Донбасса [Татаринов, 1979, 1993, 2003; Березанская, 1990; Пряхин, 1996, Отрощенко, 2005; Бровендер, 2005, 2008 и др., Шубин, 2010.]. Последнее органично согласуется с выводами, сделанными А.Д. Пряхиным на основании общего анализа памятников эпохи поздней бронзы восточноевропейкой степи и лесостепи, давшими свидетельства производственной деятельности [Пряхин, 1996, С. 132-134], результатами проведенного Ю.М.Бровендером сравнительно-типологического анализа материалов поселений покровско-мосоловской срубной культуры Мосоловское в бассейне Среднего Дона и Капитаново-I и Капитаново-II в Северскодонецком Левобережье [Бровендер, 2000] в рамках Доно-Донецкого региона, а также наблюдений В.В. Отрощенко, согласно которых исследователем устанавливается связь между масштабной эксплуатацией бахмутских медных руд и активностью бережновско-маевской срубной культуры, формирование которой осуществлялось именно в Днепро-Донецком очаге культурогенеза [Отрощенко, 2005, 2005а]. Таким образом, Днепро-Донской регион (Днепро-Донецкая производственная зона) в эпоху поздней бронзы, представлял собой пространство, на территории которого активно функционировала производственная деятельность двух культур срубной общности – покровско-мосоловской (ПМСК) и бережновско-маевской (БМСК). При этом основной сырьевой базой для них являлись бахмутские медные руды Донецкого кряжа.  Свидетельства производственной деятельности ПМСК выразительно представлены на памятниках Доно-Донецкого региона, а БМСК - Днепро-Донецкого.

Микрозондовые исследования шлаков, штейнов, меди черновой плавки экспериментальных работ, а также археологических материалов позволило установить присутствие многочисленных включений иных фаз (в том числе металлических и интерметаллических) внутри них, что по-новому позволило рассматривать металл и изделия из него. Даже общее макроскопическое рассмотрение слитков экспериментальных плавок позволило установить элементы зональности, стратификации вещества. Так, над слитком черновой меди установлена рубашка из невосстановленной меди представленной халькозином, а в нижней части слитка – свинцовой плёнкой. Стратификация вещества в расплаве ранее была прослежена Д.В. Наумовым и С.С. Миняевым при определении химического состава металлических предметов Самарского клада [Наумов, Миняев, 1972, С. 91]. Выявленный фактор неоднородности вещества даже в рамках одного расплава, к сожалению, в дальнейшем не был осмыслен исследователями, занимающимися проблемой древнего металлопроизводства, что в итоге, зачастую приводило к искаженной картине праисторических реалий.

Как известно, Е.Н. Черных выделяет различные типы бронз по спектру и уровню содержаний элементов-примесей [Черных, 2010], что, по мнению исследователя,  дает ему возможность привязать изучаемый металл к определённым сырьевым базам. В силу вышесказанных причин небезосновательным является необходимость  дополнительного изучения металла с использованием экспериментальных и лабораторных исследований на предмет наличия стратификации примесных элементов в металлуе. В случае ясно выраженной стратификации последних в металлических слитках необходимо ввести соответствующие поправки при интерпретации полученных результатов, поскольку разные порции металла, разлитые из одной ёмкости расплавленного металла могут отличаться содержаниями примесных элементов.

Литература

1. Березанская С.С. Усово озеро. Поселение Усово озеро на Северском Донце / Березанская С.С. - К.: Наук. думка, 1990. - 150 с.

2. Бровендер Ю.М. Поселения срубной общности в среднем течении Северского Донца / Бровендер Ю.М. - Дис. … канд. ист. наук.- 07.00.04.- К., 2000.- 486с.

3. Бровендер Ю. М. Производственный комплекс поселения Червонэ Озеро III Донецкого горно – металлургического центра эпохи бронзы /  Бровендер Ю.М. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела.- Алчевск, 2005.- С. 125 – 162.

4. Бровендер Ю.М. Экспериментальное моделирование производственной деятельности на базе руд Картамышского рудопроявления (предварительные результаты исследований) / Бровендер Ю.М.  //  Проблеми гірничої археології (матеріали VI-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2007. –  С. 77 – 89.

5. Бровендер Ю.М. О характере и масштабах производственной деятельности на Картамышском горно-металлургическом комплексе эпохи бронзы / Бровендер Ю.М.  // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VI Международн. научн. конф. – Харьков, 2008.- С. 13.

6. Бровендер Ю.М. Итоги исследования комплекса горно-металлургических памятников на Картамышском рудопроявлении Донбасса / Бровендер Ю.М. // Проблемы исследования памятников археологии Восточной Украины» (памяти С.Н.Братченко): Материалы III  международн. истор.-археолог. научн. конф. – Луганск, 2012. - С. 551-556.

7. Бровендер Ю.М. До проекту щодо вивчення давньої історії металловиробництва Донецького гірничо-металургійного центру (за матеріалами Картамиського археологічного мікрорайону) / Бровендер Ю.М., Загородня О.М // Проблеми гірничої археології (Матеріали VІ-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2007. – С. 26-33.

8. Бровендер Ю.М. К вопросу о методологии исследования металлургии эпохи палеометалла / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Вип. 8. – Луганськ: СНУ, 2008. – С. 83-87.

9. Бровендер Ю.М. Эксперименты по выплавке меди из руд Картамышского рудопроявления Донбасса / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Археология Восточноевропейской лесостепи. – Воронеж: ВГУ, 2009. – С. 114-123.

10. Бровендер Ю.М. К вопросу о закономерностях перераспределения химических элементов в процессе металлургического передела медных руд в эпоху бронзы (по результатам экспериментальных плавок и археологическим данням Картамышского  археологического микрорайона Бахмутской котловины Донбасса) / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Проблеми гірничої археології: Матеріали VII-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2009а. –  С. 90 – 96.

11. Бровендер Ю.М. Картамиський комплекс гірничо-металургійних пам’яток  бронзового віку в Центральному Донбасі / Бровендер, Отрощенко В.В., Пряхін А.Д. // Археологія.- №2. – 2010. – С. 87 – 101.

12. Наумов Д.В. Приложение. Химический состав металлических редметов Самарского клада / Наумов Д.В., Миняев С.С.  // Бочкарев В.С. Новый клад прикубанских бронз из Ростовской области // КСИА. - №132. – М.: Наука, 1972. – С. 89-91.

13. Отрощенко В.В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600 – 1200 роках до н.е. / Отрощенко В.В // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела. – Алчевск: ДонГТУ, 2005. – С. 94 – 101.

14. Отрощенко В.В. Дніпро-Донецький осередок культурогенези (постановка проблеми) // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали II-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції. – Луганськ, 2005а. – С. 36- 38.

15. Пряхин А.Д. Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы / Пряхин А.Д. – Кн. 2.- Воронеж: ВГУ, 1996. - 176 с.

16. Пряхин А.Д. Производственная деятельность в эпоху бронзы на пространствах Доно-Донецкого региона (современный этап изучения) / Пряхин А.Д. // Проблеми гірничої археології: матеріали V-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2007. - С. 19-26.

17. Пряхин А.Д. К изучению металла и производственной деятельности в эпоху бронзы на пространствах Евразийской лесостепи и смежных территорий степной зоны на современном этапе археологии / Пряхин А.Д. //  Проблеми гірничої археології: матеріали VI-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2007а. - С. 12-18.

18. Пряхин А.Д. Доно-Донецкая степь-лесостепь в эпоху бронзы. История изучении (современный этап) / Пряхин А.Д. – Кн. 2. – Воронеж: ВГУ, 2010. – 296с.

19. Саврасов А.С. Эксперименты по выплавке меди 2001 – 2002гг. (по археологическим свидетельствам Картамыша) / Саврасов А.С. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела.- Алчевск, 2005. - С. 163 – 175.

20. Саврасов А. С/ Исследование химического и фазового состава медной руды и медесодержащих шлаков эпохи бронзы из района Восточной Украины / [Саврасов А. С., Кашкаров В. М., Владимиров Г. О., Терехов В. А., Румянцева Н. А.] // Проблеми гірничої археології: матеріали ІІ-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2005. - С. 268 – 271.

21. Татаринов С.И. О металлообработке в эпоху поздней бронзы на Среднем Донце / Татаринов С.И. // СА.- 1979.- №4.

22. Татаринов С.И. Древний металл Восточной Украины. Очерки истории горного дела, металлургии и металлообработки вэпоху броны / Татаринов С.И.- Артемовск, 1993.- 153с.

23. Татаринов С.И. Древние горняки-металлурги / Татаринов С.И.- Славянск: Печатный двор, 2003.- 131с.

24. Шубин Ю. П. Предварительные результаты изучения археологических шлаков медеплавильного производства Бахмутской котловины Донбасса / Шубин Ю.П. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сборник научных трудов. – Алчевск: ИПЦ «Ладо», 2005.  – С. 176 – 178.

25. Шубин Ю.П. Геологические предпосылки и их влияние на производственную деятельность в древности (по данным памятников Бахмутской котловины) / Шубин Ю.П. //  Матеріали V-го міжнародного Картамиського польового семінару (с. Новозванівка, 15-16 липня 2006 р.).- Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – C. 68-71.

26. Шубин Ю.П. Об увязке продуктов древнего металлургического производства с рудной базой / Шубин Ю.П. // Наук. Праці Укр НДМІ НАН України. – Ви. 2 / Під аг. Ред.. А.В. Анциферова.- Донецьк: УкрНДМІ НАН України, 2010.- С. 192-202.

27. Черных Е.Н. Медь из Хвалынских могильников и ее параллели (по данням спектроаналитических исследований) // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Исследования материалов / Составитель и научный редактор С.А. Агапов. – Самара: «Поволжье», 2010. – С. 219-233.

Шубин Ю.П., Бровендер Ю.М.

# НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

Десять лет исследований свидетельств металлургического цикла производственной деятельности Картамышского археологического микрорайона памятников эпохи бронзы [Бровендер, Отрощенко, Пряхін, 2010; Бровендер, 2012] и продуктов экспериментального моделирования древнего металлургического производства [Шубин, 2005, 2007, 2010; Бровендер, Шубин, 2008, 2009,2009а] позволили по-новому взглянуть на выработанные к настоящему времени принципы и подходы к анализу, классификации и интерпретации вещественных свидетельств древнего медеплавильного производства. В результате проведённых исследований удалось выяснить целый ряд вопросов, касающихся характера перераспределения основных и примесных химических элементов по продуктам медеплавильного производства [Бровендер, Шубин, 2009а], что позволило выяснить особенности технологии древнего медеплавильного производства [Бровендер, Шубин, 2009], а также возможность привязки продуктов последнего к возможной минерально-сырьевой базе [Шубин, 2010, 2011]. При этом параллельно исследовались вещественные свидетельства древнего металлургического производства, а также материалы экспериментальных медеплавильных плавок, выполненных в широком диапазоне вариаций вещественного состава исходного сырья (окисные, сульфидные руды, без флюсов и с флюсами разного состава, разного диапазона температур, скорости нагревания и охлаждения и т. д.) [Саврасов, 2005; Саврасов, Кашкаров, Владимиров и др., 2005; Бровендер, 2007, Бровендер, Шубин, 2009].

Перечисленный комплекс первоочередных задач достаточно очевиден и актуален. Это подтверждается тем, что многие из них в той или иной степени рассматривались на протяжении всего периода становления отрасли археологического знания, названной А.Д. Пряхиным палеометалловедением [Пряхин, 2007, 2007а], в формировании которой ведущая роль принадлежит Е.Н. Черных [Пряхин, 2010].

Нами разработан оптимальный рациональный комплекс лабораторных методов исследований, позволяющий получить информацию необходимой достоверности [Шубин, 2010, 2011].

В результате проведённых исследований нами подтверждены предположения ряда исследователей о том, что основной сырьевой базой Днепро-Донского региона эпохи поздней бронзы (Днепро-Донской производственной зоны эпохи поздней бронзы по Ю.М. Бровендеру и О.Н. Загородней [2007])  являются медные руды Бахмутской котловины Донбасса [Татаринов, 1979, 1993, 2003; Березанская, 1990; Пряхин, 1996, Отрощенко, 2005; Бровендер, 2005, 2008 и др., Шубин, 2010.]. Последнее органично согласуется с выводами, сделанными А.Д. Пряхиным на основании общего анализа памятников эпохи поздней бронзы восточноевропейкой степи и лесостепи, давшими свидетельства производственной деятельности [Пряхин, 1996, С. 132-134], результатами проведенного Ю.М.Бровендером сравнительно-типологического анализа материалов поселений покровско-мосоловской срубной культуры Мосоловское в бассейне Среднего Дона и Капитаново-I и Капитаново-II в Северскодонецком Левобережье [Бровендер, 2000] в рамках Доно-Донецкого региона, а также наблюдений В.В. Отрощенко, согласно которых исследователем устанавливается связь между масштабной эксплуатацией бахмутских медных руд и активностью бережновско-маевской срубной культуры, формирование которой осуществлялось именно в Днепро-Донецком очаге культурогенеза [Отрощенко, 2005, 2005а]. Таким образом, Днепро-Донской регион (Днепро-Донецкая производственная зона) в эпоху поздней бронзы, представлял собой пространство, на территории которого активно функционировала производственная деятельность двух культур срубной общности – покровско-мосоловской (ПМСК) и бережновско-маевской (БМСК). При этом основной сырьевой базой для них являлись бахмутские медные руды Донецкого кряжа.  Свидетельства производственной деятельности ПМСК выразительно представлены на памятниках Доно-Донецкого региона, а БМСК - Днепро-Донецкого.

Микрозондовые исследования шлаков, штейнов, меди черновой плавки экспериментальных работ, а также археологических материалов позволило установить присутствие многочисленных включений иных фаз (в том числе металлических и интерметаллических) внутри них, что по-новому позволило рассматривать металл и изделия из него. Даже общее макроскопическое рассмотрение слитков экспериментальных плавок позволило установить элементы зональности, стратификации вещества. Так, над слитком черновой меди установлена рубашка из невосстановленной меди представленной халькозином, а в нижней части слитка – свинцовой плёнкой. Стратификация вещества в расплаве ранее была прослежена Д.В. Наумовым и С.С. Миняевым при определении химического состава металлических предметов Самарского клада [Наумов, Миняев, 1972, С. 91]. Выявленный фактор неоднородности вещества даже в рамках одного расплава, к сожалению, в дальнейшем не был осмыслен исследователями, занимающимися проблемой древнего металлопроизводства, что в итоге, зачастую приводило к искаженной картине праисторических реалий.

Как известно, Е.Н. Черных выделяет различные типы бронз по спектру и уровню содержаний элементов-примесей [Черных, 2010], что, по мнению исследователя,  дает ему возможность привязать изучаемый металл к определённым сырьевым базам. В силу вышесказанных причин небезосновательным является необходимость  дополнительного изучения металла с использованием экспериментальных и лабораторных исследований на предмет наличия стратификации примесных элементов в металлуе. В случае ясно выраженной стратификации последних в металлических слитках необходимо ввести соответствующие поправки при интерпретации полученных результатов, поскольку разные порции металла, разлитые из одной ёмкости расплавленного металла могут отличаться содержаниями примесных элементов.

Литература

1. Березанская С.С. Усово озеро. Поселение Усово озеро на Северском Донце / Березанская С.С. - К.: Наук. думка, 1990. - 150 с.

2. Бровендер Ю.М. Поселения срубной общности в среднем течении Северского Донца / Бровендер Ю.М. - Дис. … канд. ист. наук.- 07.00.04.- К., 2000.- 486с.

3. Бровендер Ю. М. Производственный комплекс поселения Червонэ Озеро III Донецкого горно – металлургического центра эпохи бронзы /  Бровендер Ю.М. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела.- Алчевск, 2005.- С. 125 – 162.

4. Бровендер Ю.М. Экспериментальное моделирование производственной деятельности на базе руд Картамышского рудопроявления (предварительные результаты исследований) / Бровендер Ю.М.  //  Проблеми гірничої археології (матеріали VI-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2007. –  С. 77 – 89.

5. Бровендер Ю.М. О характере и масштабах производственной деятельности на Картамышском горно-металлургическом комплексе эпохи бронзы / Бровендер Ю.М.  // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VI Международн. научн. конф. – Харьков, 2008.- С. 13.

6. Бровендер Ю.М. Итоги исследования комплекса горно-металлургических памятников на Картамышском рудопроявлении Донбасса / Бровендер Ю.М. // Проблемы исследования памятников археологии Восточной Украины» (памяти С.Н.Братченко): Материалы III  международн. истор.-археолог. научн. конф. – Луганск, 2012. - С. 551-556.

7. Бровендер Ю.М. До проекту щодо вивчення давньої історії металловиробництва Донецького гірничо-металургійного центру (за матеріалами Картамиського археологічного мікрорайону) / Бровендер Ю.М., Загородня О.М // Проблеми гірничої археології (Матеріали VІ-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2007. – С. 26-33.

8. Бровендер Ю.М. К вопросу о методологии исследования металлургии эпохи палеометалла / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Вип. 8. – Луганськ: СНУ, 2008. – С. 83-87.

9. Бровендер Ю.М. Эксперименты по выплавке меди из руд Картамышского рудопроявления Донбасса / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Археология Восточноевропейской лесостепи. – Воронеж: ВГУ, 2009. – С. 114-123.

10. Бровендер Ю.М. К вопросу о закономерностях перераспределения химических элементов в процессе металлургического передела медных руд в эпоху бронзы (по результатам экспериментальных плавок и археологическим данням Картамышского  археологического микрорайона Бахмутской котловины Донбасса) / Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. // Проблеми гірничої археології: Матеріали VII-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). – Алчевськ, 2009а. –  С. 90 – 96.

11. Бровендер Ю.М. Картамиський комплекс гірничо-металургійних пам’яток  бронзового віку в Центральному Донбасі / Бровендер, Отрощенко В.В., Пряхін А.Д. // Археологія.- №2. – 2010. – С. 87 – 101.

12. Наумов Д.В. Приложение. Химический состав металлических редметов Самарского клада / Наумов Д.В., Миняев С.С.  // Бочкарев В.С. Новый клад прикубанских бронз из Ростовской области // КСИА. - №132. – М.: Наука, 1972. – С. 89-91.

13. Отрощенко В.В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600 – 1200 роках до н.е. / Отрощенко В.В // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела. – Алчевск: ДонГТУ, 2005. – С. 94 – 101.

14. Отрощенко В.В. Дніпро-Донецький осередок культурогенези (постановка проблеми) // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали II-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції. – Луганськ, 2005а. – С. 36- 38.

15. Пряхин А.Д. Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы / Пряхин А.Д. – Кн. 2.- Воронеж: ВГУ, 1996. - 176 с.

16. Пряхин А.Д. Производственная деятельность в эпоху бронзы на пространствах Доно-Донецкого региона (современный этап изучения) / Пряхин А.Д. // Проблеми гірничої археології: матеріали V-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2007. - С. 19-26.

17. Пряхин А.Д. К изучению металла и производственной деятельности в эпоху бронзы на пространствах Евразийской лесостепи и смежных территорий степной зоны на современном этапе археологии / Пряхин А.Д. //  Проблеми гірничої археології: матеріали VI-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2007а. - С. 12-18.

18. Пряхин А.Д. Доно-Донецкая степь-лесостепь в эпоху бронзы. История изучении (современный этап) / Пряхин А.Д. – Кн. 2. – Воронеж: ВГУ, 2010. – 296с.

19. Саврасов А.С. Эксперименты по выплавке меди 2001 – 2002гг. (по археологическим свидетельствам Картамыша) / Саврасов А.С. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела.- Алчевск, 2005. - С. 163 – 175.

20. Саврасов А. С/ Исследование химического и фазового состава медной руды и медесодержащих шлаков эпохи бронзы из района Восточной Украины / [Саврасов А. С., Кашкаров В. М., Владимиров Г. О., Терехов В. А., Румянцева Н. А.] // Проблеми гірничої археології: матеріали ІІ-го Міжнародного Картамиського польового археологічного семінару.- Алчевск, 2005. - С. 268 – 271.

21. Татаринов С.И. О металлообработке в эпоху поздней бронзы на Среднем Донце / Татаринов С.И. // СА.- 1979.- №4.

22. Татаринов С.И. Древний металл Восточной Украины. Очерки истории горного дела, металлургии и металлообработки вэпоху броны / Татаринов С.И.- Артемовск, 1993.- 153с.

23. Татаринов С.И. Древние горняки-металлурги / Татаринов С.И.- Славянск: Печатный двор, 2003.- 131с.

24. Шубин Ю. П. Предварительные результаты изучения археологических шлаков медеплавильного производства Бахмутской котловины Донбасса / Шубин Ю.П. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сборник научных трудов. – Алчевск: ИПЦ «Ладо», 2005.  – С. 176 – 178.

25. Шубин Ю.П. Геологические предпосылки и их влияние на производственную деятельность в древности (по данным памятников Бахмутской котловины) / Шубин Ю.П. //  Матеріали V-го міжнародного Картамиського польового семінару (с. Новозванівка, 15-16 липня 2006 р.).- Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – C. 68-71.

26. Шубин Ю.П. Об увязке продуктов древнего металлургического производства с рудной базой / Шубин Ю.П. // Наук. Праці Укр НДМІ НАН України. – Ви. 2 / Під аг. Ред.. А.В. Анциферова.- Донецьк: УкрНДМІ НАН України, 2010.- С. 192-202.

27. Черных Е.Н. Медь из Хвалынских могильников и ее параллели (по данням спектроаналитических исследований) // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Исследования материалов / Составитель и научный редактор С.А. Агапов. – Самара: «Поволжье», 2010. – С. 219-233.